ICS 83.040.10

B 72

中华人民共和国国家标准

GB/T 8293—XXXX

代替 GB/T 8293—2008

浓缩天然胶乳 残渣含量的测定

Rubber latex, natural, concentrate—Determination of sludge content

（ISO 2005：2014，MOD）

（本稿完成日期：2018-08-06） 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　原理	1

4　试剂	1

5　仪器	1

6　取样	2

7　操作步骤	2

8　结果表示	2

9　精密度	2

10　试验报告	2

附录A（资料性附录）　精密度	3

参考文献	5

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 8293—2008《浓缩天然胶乳　残渣含量的测定》。与GB/T 8293—2008相比，主要技术变化如下：

第1章范围增加了“不一定适用于巴西橡胶树之外来源的天然胶乳；不适用于配合胶乳或硫化胶乳”；

第2章规范性引用文件中的ISO/TR 9272《橡胶与橡胶制品试验方法标准 精密度的确定》改为参考文献；

“采用实验室离心机的大约转速离心20 min”改为“以大约12000 m/s2的平均加速度离心约20 min”（见第7章，2008年版的第7章）；

“再于70℃士2℃温度下干燥，直至30 min内减重小于1 mg为止”改为“再于70℃士5℃温度下干燥，直至减重少于1 mg为止”（见第7章，2008年版的第7章）；

将精密度的条文改为资料性附录A“精密度”，并对精密度数据进行了更新（见第9章和附录A，2008年版的第9章）。

本标准采用重新起草法修改采用ISO 2005：2014《浓缩天然胶乳　残渣含量的测定》(英文版)。

本标准与ISO 2005:2014的技术差异及其原因如下：

关于规范性引用文件，本标准做了具有技术差异的调整，以适应我国的技术条件。调整的情况集中反映在第2章“规范性引用文件”中，具体调整如下：

·用修改采用国际标准的GB/T 8290代替了ISO 123（见第6章）；

增加了“警示”，以符合GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的规定；

修改了残渣含量计算公式表示方法（见第8章），以符合GB/T 1.1-2009的规定；

增加了“试验结果以双份平行测定结果的平均值表示”（见第8章），以方便本标准的使用。本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会（SAC/TC 35/SC 8）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

GB/T 8293—1987、GB/T 8293—2001、GB/T 8293—2008。

浓缩天然胶乳 残渣含量的测定

警示：使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

范围

本标准规定了浓缩天然胶乳残渣的测定方法。

本标准不一定适用于巴西橡胶树之外来源的天然胶乳。

本标准不适用于配合胶乳或硫化胶乳。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8290 浓缩天然胶乳 取样（GB/T 8290-2008，ISO 123：2001，MOD）

原理

将试样进行离心，所得残渣用氨—乙醇溶液反复洗涤，然后干燥至恒定质量。

试剂

本标准仅使用确认的分析纯试剂、蒸馏水或纯度与之相当的水。

氨—乙醇溶液，组成如下：

氨溶液，ρ(0.90士0.02)g/mL 10mL

乙醇，含量不低于95%(体积分数)     340mL

水                               1000mL

仪器

实验室常规仪器以及如下仪器：

离心机，产生平均加速度约12000 m/s2（1200g），配备有两支50 mL的锥形离心管或圆形离心管。

移液管，容量适宜，下口直径约2mm。

取样

按照GB/T 8290规定的方法取样。

试验步骤

进行双份平行测定，使用两支离心管(5.1)以便互相平衡。给每支离心管中分别称取40g～45g浓缩胶乳，精确至0.1 g。

每支离心管按下法进行处理：

将离心管口盖上，以免离心过程中表面结皮。以大约12000 m/s2的平均加速度离心20 min，用勺取出大部分膏化层，再用移液管(5.2)小心吸出距渣顶约10 mm以上的上层液体。

将氨—乙醇溶液(4.1)加满离心管，再离心25 min，用移液管吸出距渣顶约10 mm以上的上层液体。重复这一操作，直至离心后上层液体清澈为止。

倒出上层清液至10 mm的标线，加一些氨-乙醇溶液将残渣全部移入已称量的约200 mL容量的耐热烧杯中。蒸发至还剩少量水分时，再于70℃士5℃温度下干燥，直至质量减少小于1 mg为止。

结果表示

按式（1）计算残渣含量（S），以质量分数（%）表示：

S＝ ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(1)

式中：

m0——试样的质量，单位为克（g）；

m1——干燥后的残渣质量，单位为克（g）。

平行测定结果之差应小于0.002%（质量分数）。

试验结果以双份平行测定结果的平均值表示。

精密度

参见附录A。

试验报告

试验报告应包括以下内容：

本标准编号；

识别样品所需的全部细节；

测定结果及其单位；

测定过程中注意到的任何异常现象；

不包括在本标准中或规范性引用文件中的任何操作，以及被认为是可选择的任何操作；

试验日期。

（资料性附录）
精密度

总则

本方法的精密度按ISO/TR 9272的规定进行确定。术语和统计概念解释参见ISO/TR 9272。

本精密度说明中的精密度细节给出本试验方法对如下所述的特定实验室间方案中所使用材料的精密度估计值。这些精密度参数不宜作为任何一类材料的接收/拒收试验之依据，除非有证明文件说明这些精密度参数适用于这些特定材料以及本测定方法的具体试验方案。

表A.1列出了精密度的结果。精密度以基于95％的置信水平所确定的重复性r和再现性R之值表示。

表A.1中的结果为平均值，用于评估本试验方法的精密度。这些数值是由2012年进行的一项实验室间试验方案（ITP）所确定的。6 间实验室对用高氨天然胶乳制备的Ａ和Ｂ两个样品进行了二次重复的测定。先将散装胶乳过滤，通过充分混合和搅拌使其均匀化后，再分装入标识为A和B的1L样品瓶中。这样，样品Ａ和样品Ｂ本质上是相同的，并按相同样品进行统计分析。要求每一个参与实验室按ITP规定的日期，用这两个样品进行测定。

根据本ITP所采用的制样方法确定了1型精密度。

重复性

本试验方法的重复性r（以测定单位表示）已确定为表A.1列出的合适值。在正常的试验条件下，同一实验室获得得到的两个单独试验结果之差大于表列的r值（对于任何给定水平）时，宜视为来自不同（非同一）的样品群。

再现性

本试验方法的再现性R（以测定单位表示）已确定为表A.1列出的合适值。在正常的试验条件下，获得的两个单独试验结果之差大于表列的R值（对于任何给定水平）时，宜视为来自不同（非同一）的样品群。

偏倚

在试验方法术语中，偏倚是指试验结果平均值与受测性能的参照值（即真值）之差。

本试验方法不存在参照值，因为受测性能的参照值只能通过试验方法确定，所以不能确定本特定试验方法的偏倚。

残渣含量测定的精密度估计

| 平均值 | 实验室内 |  | 实验室间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| %（质量分数） | sr | r | sR | R |
| 0.006 | 0.0007 | 0.002 | 0.0024 | 0.007 |
| r=2.83×sr R=2.83×sR |  |  |  |  |
| r——重复性（以测定单位表示）； sr——实验室内标准差； R——再现性（以测定单位表示）； sR——实验室间标准差。 |  |  |  |  |

参 考 文 献

[1] ISO/TR 9272, Rubber and rubber products — Determination of precision for test method standards

_________________________________