GB/T 8293-××××《浓缩天然胶乳 残渣含量的测定》

（征求意见稿）编制说明

1 简况

1.1 任务来源

根据国标委综合〔2016〕76号文件“国家标准委关于下达2016年第三批国家标准制修订计划的通知”，国家标准修订项目《浓缩天然胶乳 残渣含量的测定》（项目编号20161737-T-606），对GB/T 8293-2008《浓缩天然胶乳 残渣含量的测定》进行修订。由中国石油和化学工业联合会提出，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会（SAC/TC 35/SC 8）归口，中国热带农业科学院农产品加工研究所负责起草，农业部天然橡胶质量监督检验测试中心、广东检验检疫技术中心、海南天然橡胶产业集团股份有限公司。

1.2 本标准修订的意义

浓缩天然胶乳为天然橡胶初加工两大产品之一（占15%左右），用途广泛，是胶乳制品工业用主要原料，特别适用于医用胶乳制品的生产。残渣含量是残渣含量是GB/T 8289《浓缩天然胶乳 氨保存离心或膏化胶乳 规格》中规定的11项技术指标之一。因此，其测定标准是浓缩天然胶乳标准体系主要标准之一，对浓缩天然胶乳质量控制和贸易具有重要意义。

1974年，国际标准化组织首次制定ISO 2005，随后于1985、1992和2014年共进行了3次修订；1987年，我国参照ISO 2005:1985制定了GB/T 8293－1987，并于2001和2008年分别进行了修订。

本项目拟等同采用ISO 2005：2014对GB/T 8293—2008《浓缩天然胶乳 残渣含量的测定》进行修订，对规范性引用文件进行更新调整，修改干燥温度范围和干燥要求，将精密度的条文改为资料性附录A“精密度”并对精密度数据进行了更新。本次修订将使标准技术内容更加规范，并尽量与相应的国际标准保持一致，从而有利于对国产和进口浓缩天然胶乳的质量监管，并为我国天然橡胶生产和国际贸易提供技术保障。

1.3 主要工作过程

2016年10月，在国家标准修订项目计划下达后，成立了标准修订小组，拟定工作大纲，进行任务分工。

根据GB/T 8293拟修订的技术要求，标准起草小组深入生产单位考察、调研，了解GB/T 8293-2008实施情况，还通过与相关单位的技术人员和管理人员讨论标准修订的内容，听取各单位的意见。同时，针对ISO 2005：2014在技术内容方面的修订，全国橡标委天然橡胶分技术委员会秘书处组织开展了浓缩天然胶乳残渣含量测定的验证试验，参与单位有中国热带农业科学院农产品加工研究所（实验室A）、农业部天然橡胶质量监督检验测试中心（实验室B）、广东检验检疫技术中心（实验室C）。按按照ISO 2005:2014的规定，对样品1、样品2和样品3的残渣含量（%/质量分数）进行测定，每个样品重复3次试验、每次试验结果以双份平行测定结果平均值计，结果见表1。为了便于比较，将计算所得的结果平均值（）、实验室内标准差（Sr）、实验室间标准差（SR）、重复性估算值（r）和再现性估算值（R）也列于表1中。试验结果显示，测定方法的重复性和再现性都达到了ISO 2005:2014中的要求。在上述工作的基础上，经过综合分析，确定了本标准修订后的征求意见稿。现发送给教学、科研、生产、检验等单位的专家、工程技术人员广泛征求意见。

表1 残渣含量测定验证试验结果

| 样品 | 测定次数 | 实验室A 平均值 | 实验室B 平均值 | 实验室C 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品1 | 1 | 0.0107 | 0.0097 | 0.0137 |
|  | 2 | 0.0108 | 0.0097 | 0.0141 |
|  | 3 | 0.0098 | 0.0085 | 0.0133 |
|  |  | 0.0104 | 0.0093 | 0.0137 |
|  | Sr | 0.0006 | 0.0007 | 0.0004 |
|  | r | 0.0016 | 0.0020 | 0.0011 |
|  | SR | 0.0023 |  |  |
|  | R | 0.0065 |  |  |
| 样品2 | 1 | 0.0071 | 0.0085 | 0.0060 |
|  | 2 | 0.0074 | 0.0073 | 0.0054 |
|  | 3 | 0.0074 | 0.0083 | 0.0054 |
|  |  | 0.0073 | 0.0080 | 0.0056 |
|  | Sr | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 |
|  | r | 0.0005 | 0.0018 | 0.0010 |
|  | SR | 0.0013 |  |  |
|  | R | 0.0036 |  |  |
| 样品3 | 1 | 0.0093 | 0.0077 | 0.0067 |
|  | 2 | 0.0092 | 0.0071 | 0.0064 |
|  | 3 | 0.0097 | 0.0069 | 0.0072 |
|  |  | 0.0094 | 0.0072 | 0.0068 |
|  | Sr | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 |
|  | r | 0.0008 | 0.0012 | 0.0011 |
|  | SR | 0.0014 |  |  |
|  | R | 0.0040 |  |  |

2.1 标准编写原则

2.1.1本标准按GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第１部分：标准的结构和编写规则》和GB/T 20000.2-2009《标准化工作指南 第2部分：采用国际标准》给出的规则编制，使标准在结构、语言表述和编排格式上符合统一的要求。

2.1.2根据我国天然胶乳检验方法的技术要求以及当前技术水平，遵循科学性、合理性、经济性和可操作性的原则，对原标准的技术内容进行了修订。

2.1.3在标准的名称、技术要求结构和内容、用语等方面与橡胶和橡胶制品标准体系（特别是天然橡胶系列标准）保持一致。

  - 标准中主要修订技术内容的确定

    - 关于本标准与GB/T 8293-2008主要技术差异的说明

（1）第1章范围增加了“不一定适用于巴西橡胶树之外来源的天然胶乳；不适用于配合胶乳或硫化胶乳”；

（2）第2章规范性引用文件中的ISO/TR 9272《橡胶与橡胶制品试验方法标准 精密度的确定》改为参考文献；

（3）“采用实验室离心机的大约转速离心20 min”改为“以大约12000 m/s2的平均加速度离心约20 min”（见第7章，2008年版的第7章）；

（4）“再于70℃士2℃温度下干燥，直至30 min内减重小于1 mg为止”改为“再于70℃士5℃温度下干燥，直至减重少于1 mg为止”（见第7章，2008年版的第7章）；

将精密度的条文改为资料性附录A“精密度”，并对精密度数据进行了更新（见第9章和附录A，2008年版的第9章）

    - 关于本标准修改采用ISO 2005：2014的说明

本标准与ISO 2005：2014的技术差异及其原因如下：

（1）关于规范性引用文件，本标准做了具有技术差异的调整，以适应我国的技术条件。调整的情况集中反映在第2章“规范性引用文件”中，具体调整如下：

·用修改采用国际标准的GB/T 8290代替了ISO 123（见第6章）；

（2）增加了“警示”，以符合GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的规定；

（3）修改了残渣含量计算公式表示方法（见第8章），以符合GB/T 1.1-2009的规定；

（4）增加了“试验结果以双份平行测定结果的平均值表示”（见第8章），以方便本标准的使用。

由于上述的技术差异，本标准因而修改采用ISO 2005：2014。

- 本标准与有关现行法律、法规和强制性标准没有冲突。

- 本标准（征求意见稿）在修订过程中尚未出现重大意见分歧。

- 建议本标准作为推荐性标准发布实施。

- 本标准宣贯时应包括系列内容：

（1）介绍本标准修订的原因、过程及意义；

（2）介绍和解释本标准的主要技术内容；

（3）本标准实施过程中可能遇到的问题及解决办法。

- 本标准宣贯时建议采用下列形式：

（1）举办有关生产使用企业和检验机构的有关人员参加的标准宣贯培训班；

（2）由本标准起草人员到有关企业和检验机构，对相关人员进行现场宣讲、示范操作。

《浓缩天然胶乳 残渣含量的测定》起草小组

2018年8月6日