《网球鞋》编制说明

- 网球运动特点：

1、网球运动场地以硬地、红土、草地为主，硬地主要材料为PU、丙烯酸等。

1、网球运动主要包括发球和接发球、回球两大类动作，发球动作基础发力在于蹬地和腰、臂的配合；接发球动作以横向运动为主。

2、网球生物力学分析，生物力学测试仪主要应用国家轻工业鞋类皮革质量监督检测青岛站生物力学检测系统，包括高速摄影，足底压力板、三维测力台、足底压力鞋垫和肌电仪等。

通过网球运动的生物力学分析，发现网球鞋对运动的影响主要有以下几方面：

| 参数 | 影响 |
| --- | --- |
| 鞋底摩擦力 | 对于发球的蹬地动作有影响，摩擦力过小会产生打滑，影响正常的发球动作，而且对球速有影响。 对于接发球、回球动作影响很大，过小的摩擦力会影响运动员运动的灵活性，急转急停和横向的变向有很大影响，但过大的摩擦阻力会造成运动员惯性造成侧翻，造成意外伤害或影响动作发挥，即阻碍运动员的滑动缓冲 按GB/T 3903.6方法执行,但考虑到采用水和甘油做介质，摩擦系数不能较真实模拟实际运动，因此采用不加水和甘油混合的的测试 测试样一：0.7 测试样二：0.7 测试样三：0.9 所以指标定在0.6——1.3之间 |
| 鞋底刚性 | 鞋底刚性直接影响了脚的弯折，对于运动员肌电和舒适感影响大，直接影响了运动员的动作发挥。 按GB/T 20991中8.4执行 测试样一：19.3N 测试样二：20.3N 测试样三：25.6N 所以指标定在≤30N |
| 外底压缩能 | 在运动员急停变向的瞬间，外底压缩能对运动员缓冲和能量的回弹有影响。 按GB/T 3903.28执行 测试样一：28J 测试样二：33J 测试样三：25J 所以指标定在≥20J |

- 其它物理性能指标

| 项 目 | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外底相对体积磨耗量（mm3） | ≤130 | 按QB/T 2884-2007执行 测试样一：111 测试样二：98 测试样三：105 |
| 微孔材料压缩变形（%） | ≤35 | 按HG/T 2876执行 测试样一：23 测试样二：20 测试样三：25 |
| 外底不留痕（级） | 4 | 按GB/T 24129执行 测试样一：4-5 测试样二：4-5 测试样三：4-5 |
| 鞋帮水汽渗透性能（mg/(cm2.h)） | ≥0.6 | 按ISO 17699:2003执行，如不符合取样条件此项目不做 测试样一：0.8 测试样二：0.7 测试样三：0.6 |
| 帮底粘合强度（N/mm） | 鞋帮与外底≥3.0 | 按GB/T 21396执行 测试样一：3.7 测试样二：4.2 测试样三：4.1 |
|  | 复合层间粘合≥2.0，材料撕裂而胶层不开时≥1.5 | 按GB/T 21396执行 测试样一：3.1 测试样二：2.5 测试样三：2.7 |
| 整鞋耐折（预割口5mm，裂口长度mm） | 6万次，裂口长度≤15.0新增裂口长度5.0mm，帮面无裂浆或裂面 | 按GB/T 3903.1执行 测试样一：6.7 测试样二：8.6 测试样三：9.3 |

- 对于有害物质限量根据国家或行业相关标准执行即可。

- 外观质量按表中执行。

- 检测规则明确了出厂检验以耐穿性和外观性能以为主，型式检验需要做全项目检测。