《越野胶鞋》

编制说明

标准起草小组

二O一三年八月

《越野胶鞋》编制说明

- 一、任务来源

根据中石化联质发（2011）300号文“关于转发工业和信息化部办公厅《关于印发2011年第二批行业标准制修订计划的通知（工信厅科[2011]134号文）》的通知”的精神，《越野胶鞋》（计划号: 2011-0641T-HG）行业标准制定项目得到批准，由际华三五三七制鞋有限责任公司、上海市质量监督检验技术研究院等单位组成标准起草小组，对化工行业推荐性标准《越野胶鞋》进行制定，本次制定按计划要求将于2013年完成。

- 二、标准制定的必要性

我国地域辽阔，除了海洋和湖泊外，大部分都由山脉构成，山区成为人类生存和发展的重要地段，崎岖的山路凹凸不平，给越野胶鞋带来了天然的发展空间。越野胶鞋具有高耐磨、防滑和穿着舒适的特点，广泛地应用于山地、野外活动和作业。越野胶鞋在山区抢险作业和四川大地震灾后重建中发挥重要的作用。在相同试穿条件下普通胶鞋的穿着寿命一般在二~三个月左右，而越野胶鞋的穿着寿命可达7个月以上。生产越野胶鞋对提高胶鞋产品的使用寿命，对山地、野外活动和作业人员的防护、减少资源的浪费、减少旧鞋给环境带来的污染具有重要的现实意义。目前国内外都无该产品的标准，制定《越野胶鞋》产品标准，用于指导生产、规范市场，因此制定一个科学的、适用的化工行业标准《越野胶鞋》是行业迫切需要，也是非常必要的。

三、 标准制定过程

本标准制定工作从2009年8月着手准备，标准起草小组成员认真讨论本标准的制定方案，确定了标准制定工作的分工，并做了初步验证和试穿试验。2009年11月由上海市质量监督检验技术研究院起草了标准的草案稿，在征求标准起草单位的意见后于2013年6月26日由际华三五三七制鞋有限责任公司和上海市质量监督检验技术研究院共同完成了标准的征求意见稿。2013年7月5日在浙江温州召开了“全国橡标委胶鞋分技术委员会2013年第一次工作会议暨标准审查会”共有60位委员和专家出席了会议，讨论了本标准的征求意见稿。与会代表对本标准提出了修改意见，会后我们根据代表的意见，对标准的征求意见稿进行了修改并将修改后的征求意见稿再次发给各位委员和有关专家征求意见。

四、标准制定依据

本标准按照GB/T　1.1—2009《标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写》给出的规则进行编写。目前国内外都无该产品的标准，根据越野胶鞋的穿着特点和使用环境来确定本标准的技术要求项目，对有关单位提供的样鞋实测数据，同时结合目前越野胶鞋实际生产情况和穿着需求作为本标准制定的依据。

五、标准内容及简要说明

1．范围

对标准的适用范围进行了规定：

本标准规定了越野胶鞋的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以天然和合成的各种纺织物、人造革、天然皮革为主要帮面材料，以橡胶或其他弹性体材料为主要鞋底材料，用热硫化工艺生产的供山地、野外活动和作业穿用的越野胶鞋。本标准不适用于专业登山、攀岩、探险等运动用鞋。

2．技术要求

2.1物理机械性能

物理性能反映了越野胶鞋的内在质量，考虑到越野胶鞋适合在山地、丛林、土坡、荒漠、沟坎等野外行走时穿着，适用于山地、野外活动和作业穿用。要求越野胶鞋具有高耐磨、防滑、轻盈等穿着舒适的特点，要有较长的使用寿命，因此，物理性能规定了越野胶鞋的外底的拉伸强度、扯断伸长率、磨耗体积、硬度、密度、防滑性能、围条与帮面粘附强度。为了考核越野胶鞋整鞋耐折性能，规定了整鞋耐折性能指标。

标准编写工作小组收集了国内越野胶鞋  个样品进行了验证试验，根据验证试验分析结果和生产方、使用方的反馈意见，对初步确定的物理性能进行更进一步的完善。物理性能应符合表1的规定。

- 表1  物理性能要求

| 检验部位 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 外 底 | 拉伸强度， MPa ≥ | 12.0 |
|  | 扯断伸长率， ％ ≥ | 430 |
|  | 磨耗体积， cm3 ≤ | 1.0 |
|  | 硬度， Shore A | 55-70 |
|  | 密度, Mg/m3 ≤ | 1.18 |
|  | 防滑性能（静态摩擦系数） ≥ | 0.70 |
| 围条与鞋帮 | 粘附强度， N/mm ≥ | 2.2 |
| 整鞋 | 整鞋耐折性能 | 5万次，围条无裂痕、开胶:深度≤3 mm，长度≤10 mm;外底无裂纹，帮面无裂面 |
| 注: 1、围条试样宽度不符合试验条件时粘附强度不作考核 2、特殊外底无法取样时，采用同配方、同工艺条件下制备试样来代替 3、鞋号小于230 mm的鞋不测耐折性能 |  |  |

2.2  外底厚度

越野胶鞋适用于山地、野外活动和作业穿用。崎岖的山路凹凸不平，在行走的野外路面上会碰到石头、树叉等障碍物，考虑到越野胶鞋的穿着安全，规定了越野胶鞋的外底厚度应符合表2的规定。

- 表2　外底厚度要求

| 鞋号 S， 鞋号分档 | S ≥ 240 |  | 200 ≤S ＜240 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外底性质 | 压延底 | 模压底 | 压延底 | 模压底 |
| 前掌着力部位最厚处厚度, mm ≥ | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.0 |
| 底板厚度， mm ≥ | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.0 |
| 后掌着力部位最厚处厚度 mm ≥ | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 4.8 |
| 注：1、鞋号S≤200时，上述指标不做考核。 2、前、后掌着力部位最厚处厚度包含凸起处厚度。 |  |  |  |  |

2.3  外观质量

越野胶鞋的外观是产品的重要技术要求之一，外观的好坏直接影响产品的使用性能。有的外观缺陷不仅影响美观，更主要的是影响越野胶鞋产品不能正常穿着。为了更好地保证产品质量，因此，在制定本标准时，规定了越野胶鞋的外观质量要求。

六  验证试验情况与结果

为了验证标准技术要求项目、指标与我国现有越野胶鞋产品对标准的适用性，2010年～2013年7月份，工作小组根据国内越野胶鞋生产情况，收集了目前国内生产企业生产的23个越野胶鞋样本进行验证试验，验证试验的试验数据如下：

表2   越野胶鞋物理性能性能试验数据汇总

| 样品编号 | 拉伸强度 MPa | 扯断伸长率 % | 磨耗体积 cm3 | 硬度 ShoreA | 密度 Mg/m3 | 防滑性能（静态摩 摩擦系数） | 围条与鞋帮粘附强度 N/mm | 整鞋耐折性能 5万次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15．5 | 488 | 0．68 | 63 | 1．13 | 0．75 | 3．6 | 围条无裂痕、外底无裂纹，帮面无裂面 |
| 2 | 17．5 | 512 | 0．56 | 59 | 1．13 | 0．72 | 3．2 | 同上 |
| 3 | 15．1 | 492 | 0．76 | 65 | 1．14 | 0．74 | 4．0 | 同上 |
| 4 | 14．5 | 456 | 0．63 | 60 | 1．15 | 0．75 | 5．3 | 同上 |
| 5 | 16．3 | 440 | 0．90 | 63 | 1．13 | 0．74 | 4．1 | 同上 |
| 6 | 14．3 | 504 | 0．57 | 62 | 1．14 | 0．73 | 4．0 | 同上 |
| 7 | 13．2 | 452 | 0．47 | 65 | 1．14 | 0．72 | 3．9 | 同上 |
| 8 | 12．5 | 436 | 0．98 | 68 | 1．14 | 0．70 | 3．1 | 同上 |
| 9 | 13．9 | 460 | 0．46 | 63 | 1．16 | 0．71 | 3．2 | 同上 |
| 10 | 13．3 | 424 | 0．49 | 68 | 1．14 | 0．72 | 2．6 | 同上 |
| 11 | 12．6 | 416 | 0．84 | 65 | 1．18 | 0．72 | 2．5 | 同上 |
| 12 | 17．1 | 512 | 0．33 | 63 | 1．15 | 0．73 | 3．2 | 同上 |
| 13 | 12．7 | 456 | 0．86 | 65 | 1．16 | 0．71 | 2．2 | 同上 |
| 14 | 15．9 | 436 | 0．35 | 62 | 1．13 | 0．72 | 3．8 | 同上 |
| 15 | 13．5 | 480 | 0．24 | 57 | 1．14 | 0．76 | 4．6 | 同上 |
| 16 | 14．6 | 452 | 0．45 | 67 | 1．15 | 0．75 | 3．7 | 同上 |
| 17 | 14．0 | 448 | 0．48 | 62 | 1．16 | 0．72 | 3．5 | 同上 |
| 18 | 16．7 | 480 | 0．42 | 56 | 1．13 | 0．72 | 3．2 | 同上 |
| 19 | 12．8 | 528 | 0．74 | 60 | 1．14 | 0．73 | 4．5 | 同上 |
| 20 | 14．3 | 466 | 0．51 | 65 | 1．13 | 0．74 | 3．8 | 同上 |
| 21 | 15．1 | 556 | 0．68 | 60 | 1．18 | 0．76 | 3．1 | 同上 |
| 22 | 13．0 | 532 | 0．55 | 59 | 1．13 | 0．75 | 3．2 | 同上 |
| 23 | 10．0 | 310 | 0．66 | 69 | 1．24 | 0．70 | 3．5 | 同上 |
| 24 | 8．4 | 350 | 0．88 | 63 | 1．18 | 0．73 | 3．1 | 左右脚外侧围条开裂、左脚外侧围条上口开胶:深度3 mm，长度2 mm; 右脚外侧围条上口开胶:深度3 mm，长度5 mm;外底无裂纹，帮面无裂面 |

从上述实验结果可以看到，本标准的技术要求符合我国目前越野胶鞋生产企业的实际生产情况和国情穿着需求。