化工行业标准

粉末丁腈橡胶

（编制说明）

黄山华兰科技有限公司
2014年8月

《粉末丁腈橡胶》编制说明

1  任务来源

根据工信厅科（2013）217号文件“关于印发2013年第四批行业标准制修订计划的通知”要求，由黄山华兰科技有限公司负责制定行业标准《粉末丁腈橡胶》，计划编号为 2013-2389T-AH。由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会合成橡胶分技术委员会负责归口，完成时间为2015年。

粉末丁腈橡胶（PNBR）属于“合成橡胶”专业领域的产品，系特种丁腈橡胶。在本专业标准体系中属“丁腈橡胶类标准”，其标准体系编号为：“01-035-06-03-01”。

- 制定本标准的意义

粉末丁腈橡胶（P-NBR）是丁腈橡胶( NBR)中的一类，系特种丁腈橡胶，属于新型功能性高分子材料。其物理机械性能与丁腈橡胶相似，具有较好的柔韧性、耐高温、低温物性较好、耐油等优点。广泛用于酚醛树脂、PVC等聚合物的改性，大幅度提升聚合物的档次和品质。经改性的材料具有良好的稳定性和低温柔韧性，用于制造汽车刹车片、火车闸瓦以及特种砂轮片、各种型材、异型材以及冰箱、汽车、建筑物的门窗密封条，电线电缆外套等方面，应用领域十分广阔。由于P-NBR的应用领域愈来愈广，因而近年来其生产单位、产量和市场消费量逐渐增大。预计2014年底，国内粉末丁腈橡胶产能将达到7000吨。

然而目前我国还未制定该产品的国家或行业标准，市场上P-NBR产品性能指标不统一、检测方法和手段亦不统一，给统一评判产品的质量造成困难，不利于规范市场，为了促进我国P-NBR产业持续稳定的发展，因此有必要制定P-NBR产品标准。

3  制定原则和依据

制定本标准以“科学合理、便于实践、指导生产、规范国内市场”为原则，产品性能项目设置充分借鉴了国外先进企业对不同用途粉末丁腈橡胶的质量控制项目；产品技术指标是以国内粉末丁腈橡胶实际生产技术和产品质量为主要依据，参考国外朗盛公司以及欧诺公司等先进企业同类产品的质量数据，结合国内用户的要求制定。

本标准适用于以丁二烯、丙烯腈为主要原料经本标准适用于以丁二烯、丙烯腈为主要原料经乳液聚合合成，凝聚、干燥制得的粉末丁腈橡胶。

4  制定本标准的工作过程

本标准负责起草单位为黄山华兰科技有限公司，参加单位为安庆华兰科技有限公司、中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院。

2014年1~3月，根据标准制修订计划任务，成立标准起草工作组，制定工作方案；调研国内外PNBR生产情况、产品牌号划分方式以及产品技术指标等情况，完成国外同类产品的资料收集和整理，确定了本标准牌号划分方式和产品性能项目。根据拟设定的性能项目，全面收集了我国现行的相关测定方法标准，并对这些方法进行了比对分析，初步确定出本标准所采用的测定方法；

2014年4~6月，开展产品实物质量对比。与德国朗盛公司、法国欧诺公司、日本瑞翁公司、韩国LG公司、巴西Nitriflex等公司的同类产品进行对比；与国家合成橡胶质量监督检验中心进行不同PNBR产品检测数据比对；完成30多批产品质量数据积累和产品质量统计分析，结合国外同类产品实物质量和技术指标，拟定了P-NBR产品的技术指标。

2014年7月，完成标准征求意见稿（草案），提交全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会合成橡胶分技术委员会秘书处。

2014年8月4日，行业标准《粉末丁腈橡胶》工作会在兰州召开，全国橡标委合成橡胶分技术委员会秘书处，国家合成橡胶质量监督检验中心，中国石油兰州化工研究中心、黄山华兰科技有限公司等单位的11名专家参加了会议。会议审议了标准征求意见稿（草案）的技术内容，讨论了产品牌号规定和划分、性能项目设置、技术指标的确定等内容，提出修改意见和建议。起草单位根据会议要求完成标准征求意见稿。

5 主要工作内容

5.1  调研工作

5.1.1　国内生产技术现状

我国对粉末丁腈橡胶的研制始于20世纪70年代，兰州石化化工研究院采用喷雾干燥技术研究了P-NBR，80年代该研究院确定了胶乳凝聚成粉的技术路线，制备了交联型PNBR，用于制造合成火车闸瓦、汽车密封条、汽车刹车片等，90年代将比较成熟的粉末丁腈橡胶推向市场，1992年建立了一套200吨/年的生产装置，能够生产交联型、半交联型和非交联型3种不同丙烯腈含量的PNBR。

南京盛东公司在2000年左右生产PNBR，由于公司并未在化工园区内，因为涉及环保和安全的因素，在2008年已经停产。江阴正邦建有全套的丁苯胶乳生产装置，附带有一套500吨的粉末丁腈橡胶生产装置，因为原材料行情波动较大，一直是半停状态。

黄山华兰科技有限公司通过引进技术和自身研发，于2004年建成年产3000吨的粉末丁腈橡胶装置，形成了特有的全套粉末丁腈橡胶生产技术，年销售量达到3000吨，产品畅销国内外，可生产微交联、半交联以及全交联的粉末丁腈橡胶产品。2012年在安庆化工园区建设年产3万吨的粉末丁腈橡胶和羧基丁腈胶乳的生产基地，2014年4月已经投产，预计2014年底，黄山华兰科技有限公司粉末丁腈橡胶产能将达到7000吨。

5.1.2 国外的生产技术现状

国外PNBR研究始于20世纪50年代，1956年美国B F Goodrich公司开发研制了商品化的PNBR，牌号是Hycar 1411，用于PVC增韧和磨擦材料的改性，进入80年代后，PR的专用加工设备的长足进步，PNBR的牌号多达50余种，并且产量大，用途广。

目前生产粉末丁腈橡胶的公司有德国朗盛公司、法国欧诺公司、日本瑞翁公司、韩国LG、巴西Nitriflex等。国外粉末丁腈橡胶在国内销售量较大的主要是德国朗盛公司的34,82、法国欧诺公司的P83。通过交流，了解到目前销量最大的是法国的欧诺公司，固特异的低温聚合技术，产量超过1万吨，巴西Nitriflex最初在公司成立时购入固特异的丁腈橡胶生产技术，采用块胶粉碎法生产，产量在6000吨左右；韩国LG公司引进的是固特异的技术，产能在2000吨左右。瑞翁是自己研发的技术。

5.1.3 国内外P-NBR技术指标（或典型值）

收集到的国外技术指标或典型值的公司有：法国欧诺公司、韩国LG化学、德国朗盛公司、日本瑞翁公司、巴西Nitriflex等。各企业产品性能指标项目和技术指标/典型值见表1。各企业的产品牌号及技术指标（或典型值）见表2～表7。

表1    国内外各企业PNBR产品项目和指标对比表

| 指标名称 | 黄山华兰 |  | 原盛东公司 | 法国欧诺公司 |  | 韩国LG化学 | 巴西Nitriflex | 瑞翁公司 | 朗盛公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌号 | HLN 40-1 | HLN 35-2 | PNBR-02 | P86F | P83 | P8300 | NP-3183NV | 1411 | 38.43 |
| 结合丙烯腈含量/% | 36~40 | 30~33 | 36~40 | 33 | 33 | 33 | 33 | 38 | 38 |
| 门尼粘度 | 100~150 | 40~60 | 100~180 | 55 | 57 | 87 | 38 |  | 115 |
| 挥发分 | ≤1% | ≤1% | ≤1% |  |  |  | ≤0.7% |  |  |
| 粒径 | 通过40目， ≥98% | 通过0.9mm 98% | 通过40目，≥98% | 0.4mm | 0.6mm | 通过1mm筛93% | 通过1mm筛99% | 0.1mm | 0.12mm |
| 隔离剂 | 碳酸钙 | PVC | 碳酸钙 | 碳酸钙 | PVC | PVC | PVC |  | 碳酸钙 |
| 比重 |  |  |  | 1.04 | 1 |  |  |  | 1.04 |
| 玻璃化温度 |  |  |  |  |  |  |  | -19℃ |  |

由表1可以看出，国外对PNBR产品质量控制项目主要有“结合丙烯腈含量”、“门尼粘度”、“粒径”、“挥发分”、“玻璃化温度”和“比重”等，其中“结合丙烯腈含”、“门尼粘度”、“粒径”三项性能系国内外各PNBR生产企业均控制项目。本标准性能项目设置主要参考德国朗盛公司、法国欧诺公司、日本瑞翁公司、韩国LG、巴西Nitriflex等公司的检验项目，同时结合生产实际和用户需求设定产品性能项目，包括外观、门尼粘度、结合丙烯腈、粒径、挥发分和灰分等。

表2      法国欧诺公司产品典型值

| Chemigum | 门尼粘度 ML（1+4）100℃ | 丙烯腈含量/% | 平均粒径大小/mm | 隔离剂 | 比重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P83 | 57 | 33 | 0.6 | PVC | 1 |
| P8BA | 87 | 33 | 0.6 | PVC | 1 |
| P35 | 45 | 35 | 0.6 | 碳酸钙 | 1.05 |
| P89 | 57 | 33 | 0.6 | PVC | 1 |
| P7400 | 55 | 33 | 1.2 | 碳酸钙 | 1.04 |
| P86F | 55 | 33 | 0.4 | 碳酸钙 | 1.04 |
| P8D | 85 | 33 | 0.6 | 碳酸钙 | 1.04 |
| P7D | 96 | 33 | 0.8 | 碳酸钙 | 1.04 |
| P615DS | 50 | 33 | 0.8 | 碳酸钙 | 1.04 |

表3   韩国LG化学产品典型值

| 牌号 | 门尼粘度 ML（1+4）100℃ | 丙烯腈含量/% | 平均粒径大小 | 隔离剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P8300 | 57 | 32 | 93%以上通过（Mesh 通过%/1mm） | PVC |
| P6300 | 87 | 33 | 93%以上通过（Mesh 通过%/1.2mm） | 碳酸钙 |

表4   巴西Nitriflex产品典型值

| 牌号 | 添加剂比重 | 粒径小于1mm | 最大湿度 | 丙烯腈含量/% | 门尼粘度 ML（1+4）100℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NP-1021 | 12 | 99 | 0.7 | 30 | 80 |
| NP-6021 | 12 | 99 | 0.7 | 33 | 80 |
| NP-1121 | 12 | 99 | 0.7 | 30 | 80 |
| NP-2121 | 12 | 99 | 0.7 | 33 | 48 |
| NP-2183 | 12 | 99 | 0.7 | 33 | 38 |
| NP-2021 | 12 | 99 | 0.7 | 33 | 47 |
| NP-2130 | 12 | 99 | 0.7 | 39 | 57 |
| NP-2150 | 12 | 99 | 0.7 | 39 | 88 |
| NP-2170 | 12 | 99 | 0.7 | 28 | 57 |
| NP-3183NV | 12 | 99 | 0.7 | 33 | 38 |
| NP-6000 | 12 | 99 | 0.7 | 33 | 115 |
| NP-2007 | 12 | 99 | 0.7 | 30 | 94 |
| NP-3083 | 12 | 99 | 0.7 | 33 | 38 |
| NP-6121 | 12 | 99 | 0.7 | 33 | 80 |
| NP-2174 | 12 | 99 | 0.7 | 33 | 68 |

表5    瑞翁公司产品技术指标

| 牌号 | 丙烯腈含量/% | 门尼粘度 ML（1+4）100℃ | 粘度/mPa·s | 平均粒径/mm | 玻璃化温度/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1401LG | 41 | 70~90 | 1000~10000 | 9.5 | -18 |
| 1411 | 38 | N/A | N/A | 0.1 | -19 |
| 1432T | 33 | 75~90 | 2000~10000 | 9.5 | -25，-35 |
| 1442 | 33 | 75~90 | 2000~10000 | 9.5 | -25，-35 |
| 1492P80 | 32 | 70~85 | N/A | 1 | -28 |
| 1472X | 27 | 32~35 | 100~1500 | 9.5 | -28，-31 |

表6   朗盛公司产品典型值

| 牌号 | 丙烯腈含量/% | 门尼粘度 ML（1+4）100℃ | 比重 | 平均粒径/mm | 隔离剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linear | Soluble |  |  |  |  |
| Baymod® N33.53 VP1) | 33 | 53 | 1.01 | 0.50 | CaCO3 |
| Baymod® N33114 | 33 | 110 | 1.01 | 0.60 | Silica |
| Baymod® N34.52 | 33 | 45 | 0.98 | 0.70 | Ca-Stearate |
| Baymod® N 34.82 | 33 | 70 | 0.98 | 0.70 | Ca-Stearate |
| XL | Pre-crosslinked |  |  |  |  |
| Baymod® N XL 32.12 | 31.5 | 47.5 | 1.01 | 0.40 | Silica |
| Baymod® N XL 32.32 | 31.5 | 47.5 | 1.01 | 0.40 | PVC |
| Baymod® N XL 33.61 VP1) | 33 | 55 | 1.01 | 0.40 | PVC |
| Baymod® N XL 33.64 VP1) | 33 | 55 | 1.01 | 0.40 | Silica |
| Baymod® N XL 38.43 | 38 | 115 | 1.04 | 0.12 | CaCO3 |

表7  原盛东公司产品典型值

| 指标名称 | 门尼粘度ML（1+4）100℃ | 凝胶含量/% | 过筛率/% 40目 | 挥发分/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PNBR-08-1 | ≥150 | ≥85 | ≥98 | ≤1.0 |
| PNBR-02 | 100~180 | ≥85 | ≥98 | ≤1.0 |
| PNBR-03 | 100~180 | ≥80 | ≥98 | ≤1.0 |
| PNBR-08-2 | 100~150 | ≥80 | ≥98 | ≤1.0 |

5.2 试验工作

5.2.1同类产品实物质量对比分析

磨擦材料用产品主要添加10%左右的碳酸钙隔离，同类产品数据对比见表8。

表8     摩擦材料用同类产品试验结果

| 生产厂家 | 牌号 | 丙烯腈含量/% | 门尼粘度 ML（1+4）100℃ | 40目过筛率/% | 挥发分/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华兰 | HLN 40-1(1) | 37.2 | 105 | 99.0 | 0.74 |
|  | HLN 40-1(2) | 37.4 | 105 | 99.0 | 0.75 |
|  | HLN 40-1(3) | 38.5 | 136 | 99.4 | 0.55 |
| 欧诺公司 | P86F（1） | 30.8 | 60 | 93.1 | 0.5 |
|  | P86F（2） | 30.5 | 58 | 95.7 | 0.7 |
|  | P86F（3） | 29.8 | 54 | 97.5 | 0.6 |
| 朗盛公司 | 34.82（1） | 29.6 | 72 | 98.8 | 0.6 |
|  | 34.82（2） | 30.2 | 67 | 98.9 | 0.5 |
|  | 34.82（3） | 30.5 | 74 | 97.1 | 0.7 |
|  | 34.82（4） | 30.1 | 75 | 96.5 | 0.8 |
| 瑞翁 | 1411（1） | 33.5 | 115 | 97.3 | 0.5 |
|  | 1411（2） | 34.2 | 110 | 98.2 | 0.6 |
| 盛东公司 | PNBR 02(1) | 33.8 | 138 | 98.2 | 0.8 |
|  | PNBR 02(3) | 34.1 | 145 | 98.5 | 0.6 |
|  | PNBR 02(4) | 34.4 | 168 | 96.5 | 0.7 |
|  | PNBR 02(5) | 33.7 | 125 | 98.7 | 0.9 |

华兰公司测试的是粉末丁腈橡胶的原胶结合丙烯腈数据，其他公司的样品测得的是产品中的结合丙烯腈含量，为28~31%及32~35%的范围内，按照其中8~10%的碳酸钙隔离剂推算，我们推算实际分子链上的结合丙烯腈的范围在30~35%,36~39%两段。主要是用户根据自身产品的质量需求，选取不同结合丙烯腈含量的产品，国内用户选用结合丙烯腈含量在36%~40%之间的比较多。

从表8数据可以看出：华兰公司HLN 40-1门尼粘度与日本瑞翁公司1411基本相当，40目过筛率大于99%，表明产品粒径较小日本瑞翁公司1411，但挥发分含量稍高。

PVC改性用产品主要用10-15%的PVC隔离，同类产品对比数据见表9

表9   PVC改性用同类产品试验结果

| 生产厂家 | 牌号 | 丙烯腈含量/% | 门尼粘度 ML（1+4）100℃ | 20目过筛率/% | 挥发分/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华兰公司 | HLN35-1（1） | 32.4 | 50 | 99.0 | 0.8 |
|  | HLN35-1（2） | 32.1 | 49 | 99.0 | 0.8 |
| 欧诺公司 | P83（1） | 29.7 | 60 | 98.6 | 0.5 |
|  | P83（2） | 31.2 | 64 | 97.2 | 0.9 |
|  | P83（3） | 29.5 | 55 | 97.4 | 0.8 |
|  | P83（4） | 30.3 | 53 | 98.4 | 0.8 |
| Nitriflex | 3183 NV | 32.9 | 40 | 97.0 | 0.9 |
| 说明：结合丙烯腈项目，欧诺公司的P83的数据是测试市场收集到的产品样品，Nitriflex3183NV、华兰公司测试的是粉末丁腈橡胶的原胶，其他数据均为产品的数据。 |  |  |  |  |  |

从表9试验数据可以看出：国内华兰公司HLN35-1门尼粘度在50左右，低于欧诺公司P83，样品过筛率优于欧诺公司P83和Nitriflex公司3183 NV，挥发分含量与国外先进产品基本相当。

    - 实验室检测数据比对

由国家合成橡胶质量监督检验中心（质检中心）和华兰公司依据相同的测试标准和条件对华兰公司提供P-NBR进行测试，数据对比见表10。

表10   实验室数据比对

| 项目 | 结合丙烯腈含量/% |  | 门尼粘度ML（1+4）100℃ |  | 挥发分/% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# |
| 华兰公司 | 36.2 | 30.6 | 141 | 58 | 0.8 | 0.6 |
| 质检中心 | 35.5 | 30.2 | 140 | 60 | 0.8 | 0.5 |
| 差值 | 0.7 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0.1 |

从表10可以看出，两家实验室测定数据基本相当，结合丙烯腈含量差值最大为0.7，门尼粘度ML（1+4）100℃测定结果满足实验室内两次测定结果不大于2个门尼值精密度要求，挥发分含量测定结果基本一致。表明两家实验室检测处于同一水平。

5.2.3 产品质量积累数据

积累不同牌号P-NBR质量数据30批次，具体数据和统计结果见附表1-附表7。

计算出的产品质量数据统计分析结果见表11。

表11　粉末丁腈橡胶质量积累数据统计区间

| 牌号 | 结合丙烯腈含量 % | 门尼粘度 ML（1+4）100℃ | 过筛率 % | 挥发分（质量分数） % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-NBR3305 | 30.55～33.85 | 34～68 | ≥98.8 | ≤1.09 |
| P-NBR3307 | 30.66～34.74 | 53～87 | ≥98.8 | ≤1.0 |
| P-NBR3316 | 30.72～34.68 | 139～190 | ≥98.8 | ≤0.91 |
| P-NBR3810 | 36.33～38.67 | 68～115.37 | ≥98.8 | ≤1.05 |
| P-NBR3812 | 36.56-38.24 | 107～134 | ≥98.8 | ≤1.06 |
| P-NBR3814 | 35.75～39.041 | 121～161 | ≥99.1 | ≤1.14 |
| P-NBR3816 | 36.11～38.76 | 144～188 | ≥98.8 | ≤0.99 |

6 标准内容说明

6.1 产品牌号划分

粉末丁腈橡胶根据结合丙烯腈含量和生胶门尼粘度划分牌号，与GB/T 5577—2008中丁腈橡胶牌号规定一致，系列牌号划分为P-NBR 3305、P-NBR 3307、P-NBR3316、P-NBR 3810、P-NBR3812、P-NBR3814、P-NBR3816。

6.2 性能项目设置

粉末丁腈橡胶性能项目设置通过对德国朗盛公司、法国欧诺公司、日本瑞翁公司等国外类同产品性能项目进行综合分析，确定“结合丙烯腈含量”、“门尼粘度”、“过筛率”等3项性能基本上能够综合反映粉末丁腈橡胶的产品性能，由于“挥发分”对粉末丁腈橡胶加工应用影响较大，直接影响制品的质量。根据国内用户的要求，标准中应设定“挥发分”项目。

为解决产品在储存过程中的粘结问题，一般根据用户具体的要求，添加部分碳酸钙或者PVC等隔离剂，为此增加灰分指标，以控制碳酸钙类物质的添加量，具体添加量由生产厂家约定。

综上所述，本标准设定结合丙烯腈含量、门尼粘度、过筛率、挥发分、灰分等5个质量检验项目。

6.3试验方法的确定

本标准中结合丙烯腈含量、门尼粘度、挥发分、灰分等四项性能的测定均采用相应的国家或行业标准，过筛率的测定采用黄山华兰科技有限公司企业标准。

6.3.1结合丙烯腈含量

结合丙烯腈含量按照SH/T 1157—1997 《丁腈橡胶中结合丙烯腈含量的测定》进行测定。

6.3.2 门尼粘度

粉末丁腈橡胶门尼粘度的测定按照GB/T 15340-2008《天然、合成生胶取样及其制样方法》中8.3.2.2过辊法制备试样。

由于粉末丁腈橡胶样品是粉末状，过辊时调整辊距为0.2~0.4 mm，过辊3次成胶片状后，辊距为1.0mm±0.1mm，辊同表面的温度为50±5℃，进行对折辊压6次，第10次过辊时不对折直接下片，制样。

按照GB/T 1232.1-2000《未硫化橡胶  用圆盘剪切粘度计进行测定 第 1 部分：门尼粘度的测定》进行门尼粘度的测定。

6.3.3 过筛率

过筛率的测定采用黄山华兰科技有限公司企业标准。样品通过一定孔径筛子的质量来计算过筛率。

6.3.4 挥发分

GB/T 24131—2009《生橡胶  挥发分含量的测定》中规定了两种测定挥发分含量的方法，热辊法和烘箱法。由于粉末丁腈橡胶为粉末状，难以过辊压制成片，故采用烘箱法A，用称量瓶随机称量约5g试样，置于表面皿，放入烘箱中干燥恒重。

6.3.5 灰分

按照GB/T 4498.1—2014中方法A中直接灰化法测定。温度为900℃±25℃。

6.4 　关于指标的说明

根据产品质量积累数据和用户的需要，拟定的粉末丁腈橡胶技术指标见表12。

6.4.1结合丙烯腈含量

由于结合丙烯腈含量表征着丁腈橡胶分子链上丙烯腈部分的多少，故以没有添加隔离剂的原胶粉进行测定，以真实体现实际分子链上丙烯腈成分的含量。用户可以根据自身配方的要求进行选择。

对于提交用户的产品，可由生产厂家留样并保留检测数据，备查。

6.4.2 门尼粘度

依据用户的质量需求，将中高丙烯腈含量粉末丁腈橡胶依据门尼粘度划分四个范围：80~110、111~130、130~150、151~180，将中丙烯腈含量的粉末丁腈橡胶划分40~60、61~80、150~180三类产品，用户可以根据自身配方的要求进行选择。

产品的门尼粘度以拟提交用户的产品（添加隔离剂）测定的门尼粘度为最终的产品指标。原胶粉（未添加隔离剂）制样测定的门尼粘度作为生产厂家的内控指标。

6.4.3过筛率

用过筛率来表征粉末丁腈橡胶粒径的大小。

满足98%通过0.45mm(40目)筛网的全交联产品，即可达到大多数用户制造磨擦材料的使用要求。根据用户实际的需要，提供更细的产品时，由供货双方商定即可。

98%能够通过0.90mm（20目）筛网的半交联产品，一般可以满足PVC改性产品的质量需求。

6.4.4 挥发分

结合产品实际质量积累数据，挥发分含量控制≤1%，基本可以满足客户的需求。以实际包装拟提交用户的产品（添加8-10%隔离剂）测定的挥发分最终的产品指标。

6.4.5 灰分

灰分由生产厂家同用户约定，依据双方的约定，在产品的检验报告中填写检测值。

| 项目 | P-NBR3305 | P-NBR3307 | P-NBR3316 | P-NBR3810 | P-NBR3812 | P-NBR3814 | P-NBR3816 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结合丙烯腈含量a（质量分数）/% | 31.0～35.0 |  |  | 37.0～40.0 |  |  |  |
| 门尼粘度 ML（1+4）100℃ | 40～60 | 61～80 | 150～180 | 80～110 | 111～130 | 131～150 | 151～180 |
| 过筛率(质量 分数)/% ， 不小于 | 98.0（0.90mm） |  | 98.0（0.45mm） |  |  |  |  |
| 挥发分(质量 分数)/% ，不大于 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 灰分（质量分数）/% | 报告值 |  |  |  |  |  |  |
| - a为粉末丁腈橡胶的原胶结合丙烯腈含量，由生产厂家提供检测值。 |  |  |  |  |  |  |  |

7  本标准的社会效益

经过充分的资料调研和论证，在大量实验的基础上制定该产品标准。产品标准的技术指标达到了国外先进水平，保护了用户的利益，有利于生产单位规范生产，稳定产品质量，推动企业的技术进步，增强产品参与国际市场的竞争力，有利于提高企业经济效益和社会效益。

附表1                     P-NBR 3305的产品质量数据

| 序号 | 批号 | 结合丙烯腈 | 门尼粘度 | 挥发份 | 过筛率0.90mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120105 | 31.1 | 45 | 0.72 | 99.0 |
| 2 | 120106 | 31.5 | 43 | 0.71 | 99.3 |
| 3 | 120107 | 31.4 | 43 | 0.65 | 99.2 |
| 4 | 120108 | 31.4 | 42 | 0.70 | 99.1 |
| 5 | 120223 | 32.4 | 49 | 0.86 | 99.2 |
| 6 | 120224 | 32.3 | 47 | 0.74 | 99.0 |
| 7 | 120225 | 32.7 | 51 | 0.72 | 99.0 |
| 8 | 120226 | 32.9 | 48 | 0.74 | 99.3 |
| 9 | 120309 | 32.0 | 49 | 0.69 | 99.3 |
| 10 | 120310 | 32.0 | 47 | 0.69 | 99.2 |
| 11 | 120311 | 31.9 | 45 | 0.55 | 99.3 |
| 12 | 120312 | 32.7 | 47 | 0.57 | 99.2 |
| 13 | 130203 | 32.1 | 51 | 0.68 | 99.2 |
| 14 | 130204 | 32.1 | 51 | 0.81 | 99.1 |
| 15 | 130205 | 32.1 | 56 | 0.81 | 99.1 |
| 16 | 130206 | 32.3 | 47 | 0.60 | 99.2 |
| 17 | 130207 | 32.3 | 47 | 0.78 | 99.2 |
| 18 | 130208 | 32.4 | 50 | 0.70 | 99.0 |
| 19 | 130422 | 32.2 | 59 | 0.68 | 99.2 |
| 20 | 130423 | 32.5 | 57 | 0.64 | 99.0 |
| 21 | 130424 | 32.5 | 55 | 0.61 | 99.0 |
| 22 | 130814 | 33.0 | 52 | 0.95 | 99.0 |
| 23 | 130815 | 33.2 | 56 | 0.95 | 99.0 |
| 24 | 131019 | 30.9 | 60 | 0.61 | 99.1 |
| 25 | 131020 | 32.2 | 58 | 0.41 | 99.1 |
| 26 | 140323 | 32.5 | 58 | 0.35 | 99.2 |
| 27 | 140324 | 32.4 | 60 | 0.42 | 99.1 |
| 28 | 140325 | 32.4 | 56 | 0.62 | 99.0 |
| 29 | 140505 | 32.8 | 59 | 0.56 | 99.1 |
| 30 | 140506 | 32.9 | 57 | 0.60 | 99.1 |
| 平均值 |  | 32.2 | 51 | 0.67 | 99.1 |
| 最大值 |  | 33.2 | 60 | 0.95 | 99.3 |
| 最小值 |  | 30.9 | 42 | 0.35 | 99.0 |
| 标准差s |  | 0.55 | 5.65 | 0.14 | 0.1 |
| 3s |  | 1.65 | 16.95 | 0.42 | 0.3 |
| x+3s |  | 33.85 | 67.95 | 1.09 | 99.4 |
| x-3s |  | 30.55 | 34.05 | 0.25 | 98.8 |

附表2                      P-NBR 3307 的产品质量数据

| 序号 | 批号 | 结合丙烯腈 | 门尼粘度 | 挥发份 | 过筛率0.90mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120816 | 32.8 | 68 | 0.45 | 99.2 |
| 2 | 120817 | 33.0 | 71 | 0.67 | 99.2 |
| 3 | 120817 | 33.0 | 71 | 0.67 | 99.1 |
| 4 | 120901 | 33.1 | 68 | 0.72 | 99.1 |
| 5 | 120902 | 33.2 | 63 | 0.62 | 99.1 |
| 6 | 121021 | 33.9 | 76 | 0.87 | 99.2 |
| 7 | 121022 | 33.8 | 88 | 0.64 | 99.2 |
| 8 | 130207 | 33.7 | 68 | 0.78 | 99.2 |
| 9 | 130208 | 32.3 | 76 | 0.70 | 99.3 |
| 10 | 130307 | 32.6 | 69 | 0.70 | 99.1 |
| 11 | 130308 | 32.6 | 68 | 0.72 | 99.1 |
| 12 | 130309 | 31.9 | 66 | 0.67 | 99.1 |
| 13 | 130422 | 32.8 | 70 | 0.70 | 99.3 |
| 14 | 130423 | 32.7 | 69 | 0.65 | 99.2 |
| 15 | 130424 | 32.7 | 71 | 0.71 | 99.3 |
| 16 | 130517 | 31.5 | 73 | 0.70 | 99.0 |
| 17 | 130518 | 31.5 | 71 | 0.70 | 99.0 |
| 18 | 130530 | 31.4 | 64 | 0.76 | 99.0 |
| 19 | 130616 | 33.3 | 64 | 0.63 | 99.1 |
| 20 | 130617 | 32.9 | 66 | 0.68 | 99.1 |
| 21 | 130711 | 32.6 | 62 | 0.66 | 99.1 |
| 22 | 130813 | 32.0 | 64 | 0.45 | 99.2 |
| 23 | 131001 | 31.8 | 64 | 0.75 | 99.0 |
| 24 | 131002 | 31.9 | 72 | 0.68 | 99.0 |
| 25 | 131021 | 32.3 | 76 | 0.52 | 99.1 |
| 26 | 131022 | 32.8 | 70 | 0.34 | 99.2 |
| 27 | 140107 | 33.7 | 66 | 0.69 | 99.2 |
| 28 | 140411 | 33.1 | 80 | 0.53 | 99.1 |
| 29 | 140412 | 33.0 | 74 | 0.52 | 99.1 |
| 30 | 140526 | 33.1 | 62 | 0.40 | 99.2 |
| 平均值 |  | 32.7 | 70 | 0.64 | 99.1 |
| 最大值 |  | 33.9 | 88 | 0.87 | 99.3 |
| 最小值 |  | 31.4 | 62 | 0.34 | 99.0 |
| 标准差s |  | 0.68 | 5.72 | 0.12 | 0.09 |
| 3s |  | 2.04 | 17.16 | 0.36 | 0.27 |
| x+3s |  | 34.74 | 87.16 | 1 | 99.37 |
| x-3s |  | 30.66 | 52.84 | 0.28 | 98.83 |

附表3                       P-NBR 3316 的产品质量数据

| 序号 | 批号 | 结合丙烯腈 | 门尼粘度 | 挥发份 | 过筛率0.45mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120407 | 33.9 | 175 | 0.81 | 99.3 |
| 2 | 120408 | 34.1 | 170 | 0.86 | 99.0 |
| 3 | 120409 | 34.0 | 167 | 0.84 | 99.2 |
| 4 | 120422 | 32.8 | 155 | 0.78 | 99.2 |
| 5 | 120423 | 33.1 | 158 | 0.83 | 99.2 |
| 6 | 120424 | 33.3 | 170 | 0.88 | 99.0 |
| 7 | 120508 | 33.6 | 171 | 0.88 | 99.1 |
| 8 | 120509 | 33.3 | 180 | 0.92 | 99.4 |
| 9 | 120510 | 34.0 | 180 | 0.80 | 99.4 |
| 10 | 120512 | 33.2 | 163 | 0.77 | 99.3 |
| 11 | A130105 | 34.0 | 159 | 0.81 | 99.2 |
| 12 | A130106 | 33.2 | 163 | 0.77 | 99.0 |
| 13 | A130201 | 32.8 | 176 | 0.76 | 99.0 |
| 14 | A130202 | 31.9 | 165 | 0.73 | 99.1 |
| 15 | A130309 | 31.7 | 155 | 0.77 | 99.2 |
| 16 | A130310 | 32.2 | 153 | 0.74 | 99.0 |
| 17 | A130311 | 32.5 | 163 | 0.83 | 99.0 |
| 18 | A130413 | 32.6 | 170 | 0.78 | 99.3 |
| 19 | A130414 | 32.3 | 180 | 0.72 | 99.4 |
| 20 | A130418 | 33.3 | 166 | 0.80 | 99.2 |
| 21 | A130515 | 32.9 | 152 | 0.76 | 99.0 |
| 22 | A130517 | 32.6 | 155 | 0.69 | 99.0 |
| 23 | A130519 | 32.5 | 164 | 0.73 | 99.2 |
| 24 | A130607 | 33.5 | 176 | 0.76 | 99.3 |
| 25 | A130608 | 33.0 | 167 | 0.80 | 99.2 |
| 26 | A130609 | 33.1 | 172 | 0.71 | 99.3 |
| 27 | A130711 | 32.9 | 177 | 0.77 | 99.3 |
| 28 | A130713 | 32.8 | 160 | 0.79 | 99.2 |
| 29 | A130716 | 32.5 | 163 | 0.76 | 99.1 |
| 30 | A130717 | 31.8 | 159 | 0.75 | 99.0 |
| 平均值 |  | 32.7 | 165 | 0.76 | 99.2 |
| 最大值 |  | 34.0 | 180 | 0.83 | 99.4 |
| 最小值 |  | 31.7 | 152 | 0.69 | 99.0 |
| 标准差s |  | 0.66 | 8.44 | 0.05 | 0.14 |
| 3s |  | 1.98 | 25.32 | 0.15 | 0.42 |
| x+3s |  | 34.68 | 190.32 | 0.91 | 99.62 |
| x-3s |  | 30.72 | 139.68 | 0.61 | 98.78 |

附表4                       P-NBR 3810的产品质量数据

| 序号 | 批号 | 结合丙烯腈 | 门尼粘度 | 挥发份 | 过筛率0.45mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120124 | 37.3 | 94 | 0.92 | 99.0 |
| 2 | 120125 | 37.2 | 90 | 0.87 | 99.0 |
| 3 | 120127 | 37.6 | 87 | 0.84 | 99.0 |
| 4 | 120215 | 37.3 | 83 | 0.59 | 99.0 |
| 5 | 120216 | 37.5 | 92 | 0.85 | 99.2 |
| 6 | 120217 | 37.6 | 95 | 0.79 | 99.2 |
| 7 | 120305 | 38.0 | 86 | 0.89 | 99.2 |
| 8 | 120306 | 37.9 | 89 | 0.87 | 99.0 |
| 9 | 120412 | 37.6 | 88 | 0.89 | 99.1 |
| 10 | 120413 | 37.3 | 85 | 0.94 | 99.0 |
| 11 | 120727 | 37.2 | 105 | 0.74 | 99.0 |
| 12 | 120728 | 37.4 | 106 | 0.75 | 99.0 |
| 13 | 120729 | 37.5 | 109 | 0.78 | 99.0 |
| 14 | 130318 | 37.3 | 96 | 0.82 | 99.2 |
| 15 | 130321 | 39.0 | 103 | 0.75 | 99.0 |
| 16 | 130432 | 37.2 | 97 | 0.80 | 99.2 |
| 17 | 130433 | 37.2 | 95 | 0.79 | 99.2 |
| 18 | 130608 | 37.2 | 97 | 0.98 | 99.0 |
| 19 | 130620 | 37.1 | 81 | 0.82 | 99.0 |
| 20 | 130621 | 37.2 | 80 | 0.82 | 98.9 |
| 21 | 130713 | 37.6 | 94 | 0.78 | 99.2 |
| 22 | 130720 | 37.1 | 102 | 0.79 | 99.2 |
| 23 | 130817 | 37.3 | 95 | 0.60 | 99.2 |
| 24 | 130914 | 37.7 | 90 | 0.77 | 99.0 |
| 25 | 131011 | 37.4 | 83 | 0.89 | 99.0 |
| 26 | 131012 | 37.6 | 85 | 0.84 | 99.2 |
| 27 | 131117 | 37.4 | 81 | 0.86 | 99.2 |
| 28 | 131118 | 37.4 | 86 | 0.75 | 99.0 |
| 29 | 131119 | 37.4 | 89 | 0.85 | 99.2 |
| 30 | 131220 | 38.3 | 92 | 0.79 | 99.0 |
| 平均值 |  | 37.5 | 92 | 0.81 | 99.1 |
| 最大值 |  | 39.0 | 109 | 0.98 | 99.2 |
| 最小值 |  | 37.1 | 80 | 0.59 | 98.9 |
| 标准差s |  | 0.39 | 7.79 | 0.08 | 0.1 |
| 3s |  | 1.17 | 23.37 | 0.24 | 0.3 |
| x+3s |  | 38.67 | 68.63 | 1.05 | 99.4 |
| x-3s |  | 36.33 | 115.37 | 0.57 | 98.8 |

附表5          P-NBR 3812的产品质量数据

| 序号 | 批号 | 结合丙烯腈 | 门尼粘度 | 挥发份 | 过筛率0.45mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120430 | 37.5 | 124 | 0.75 | 99.2 |
| 2 | 120431 | 37.4 | 122 | 0.79 | 99.2 |
| 3 | 120433 | 37.8 | 115 | 0.92 | 99.1 |
| 4 | 120434 | 37.6 | 122 | 0.57 | 99.2 |
| 5 | 120725 | 37.4 | 122 | 0.92 | 99.2 |
| 6 | 120726 | 37.0 | 117 | 0.67 | 99.1 |
| 7 | 120730 | 37.4 | 119 | 0.78 | 99.1 |
| 8 | 120802 | 38.4 | 125 | 0.80 | 99.2 |
| 9 | 120803 | 37.6 | 122 | 0.85 | 99.2 |
| 10 | 140101 | 37.4 | 128 | 0.67 | 99.2 |
| 11 | 140103 | 37.2 | 128 | 0.92 | 99.2 |
| 12 | 140104 | 37.8 | 120 | 0.55 | 99.2 |
| 13 | 140108 | 37.2 | 117 | 0.68 | 99.0 |
| 14 | 140113 | 37.9 | 113 | 0.84 | 99.0 |
| 15 | 140114 | 37.7 | 118 | 0.77 | 99.0 |
| 16 | 140115 | 37.4 | 122 | 0.59 | 99.0 |
| 17 | 140120 | 37.4 | 130 | 0.55 | 99.0 |
| 18 | 140130 | 37.5 | 127 | 0.42 | 99.2 |
| 19 | 140131 | 37.4 | 122 | 0.54 | 99.0 |
| 20 | 140219 | 37.3 | 125 | 0.61 | 99.0 |
| 21 | 140220 | 37.6 | 117 | 0.61 | 99.2 |
| 22 | 140221 | 37.0 | 120 | 0.69 | 99.2 |
| 23 | 140223 | 37.3 | 118 | 0.64 | 99.2 |
| 24 | 140305 | 37.3 | 117 | 0.72 | 99.1 |
| 25 | 140306 | 37.4 | 118 | 0.70 | 99.1 |
| 26 | 140315 | 37.2 | 111 | 0.76 | 99.1 |
| 27 | 140316 | 37.3 | 118 | 0.69 | 99.0 |
| 28 | 140317 | 37.3 | 118 | 0.69 | 99.2 |
| 29 | 140318 | 37.4 | 120 | 0.68 | 99.2 |
| 30 | 140319 | 37.3 | 122 | 0.74 | 99.2 |
| 平均值 |  | 37.4 | 121 | 0.70 | 99.1 |
| 最大值 |  | 38.4 | 130 | 0.92 | 99.2 |
| 最小值 |  | 37.0 | 111 | 0.42 | 99.0 |
| 标准差s |  | 0.28 | 4.45 | 0.12 | 0.09 |
| 3s |  | 0.84 | 13.35 | 0.36 | 0.27 |
| x+3s |  | 38.24 | 134.35 | 1.06 | 99.37 |
| x-3s |  | 36.56 | 107.65 | 0.34 | 98.83 |

附表6                     P-NBR 3814的产品质量数据

| 序号 | 批号 | 结合丙烯腈 | 门尼粘度 | 挥发份 | 过筛率0.45mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120103 | 36.9 | 140 | 0.74 | 99.1 |
| 2 | 120104 | 37.0 | 149 | 0.68 | 99.2 |
| 3 | 120116 | 37.4 | 148 | 0.77 | 99.3 |
| 4 | 120118 | 37.2 | 147 | 0.99 | 99.3 |
| 5 | 120119 | 37.0 | 145 | 0.86 | 99.3 |
| 6 | 120120 | 37.1 | 137 | 0.75 | 99.2 |
| 7 | 120211 | 38.3 | 130 | 0.72 | 99.2 |
| 8 | 120212 | 38.9 | 138 | 0.78 | 99.2 |
| 9 | 120217 | 37.0 | 146 | 0.74 | 99.3 |
| 10 | 120218 | 37.0 | 131 | 0.76 | 99.2 |
| 11 | 120219 | 37.0 | 132 | 0.73 | 99.2 |
| 12 | 120220 | 37.2 | 137 | 0.77 | 99.2 |
| 13 | 120229 | 38.7 | 131 | 0.54 | 99.2 |
| 14 | 120304 | 38.3 | 150 | 0.88 | 99.3 |
| 15 | 120305 | 38.0 | 145 | 0.64 | 99.3 |
| 16 | 120314 | 37.6 | 133 | 0.72 | 99.2 |
| 17 | 120321 | 37.3 | 147 | 0.80 | 99.2 |
| 18 | 120325 | 37.4 | 150 | 0.81 | 99.3 |
| 19 | 120401 | 37.6 | 133 | 0.99 | 99.2 |
| 20 | 120402 | 37.5 | 147 | 0.94 | 99.3 |
| 21 | 120403 | 37.7 | 134 | 0.74 | 99.3 |
| 22 | 120404 | 36.9 | 150 | 0.85 | 99.2 |
| 23 | 120405 | 36.8 | 137 | 1.00 | 99.2 |
| 24 | 120420 | 36.8 | 137 | 0.99 | 99.2 |
| 25 | 120421 | 37.3 | 140 | 0.96 | 99.2 |
| 26 | 140110 | 37.9 | 135 | 0.78 | 99.4 |
| 27 | 140116 | 37.6 | 140 | 0.64 | 99.2 |
| 28 | 140117 | 37.4 | 146 | 0.66 | 99.3 |
| 29 | 140122 | 37.2 | 149 | 0.63 | 99.4 |
| 30 | 140129 | 36.9 | 137 | 0.65 | 99.4 |
| 平均值 |  | 37.4 | 141 | 0.78 | 99.3 |
| 最大值 |  | 38.9 | 150 | 1.00 | 99.4 |
| 最小值 |  | 36.8 | 130 | 0.54 | 99.1 |
| 标准差s |  | 0.55 | 6.73 | 0.12 | 0.07 |
| 3s |  | 1.65 | 20.19 | 0.36 | 0.21 |
| x+3s |  | 39.05 | 161.19 | 1.14 | 99.51 |
| x-3s |  | 35.75 | 120.81 | 0.42 | 99.09 |

附表7                   P-NBR3816的产品质量数据

| 序号 | 批号 | 结合丙烯腈 | 门尼粘度 | 挥发份 | 过筛率(0.45mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120110 | 37.0 | 158 | 0.89 | 99.3 |
| 2 | 120111 | 36.8 | 170 | 0.82 | 99.5 |
| 3 | 120112 | 36.9 | 159 | 0.90 | 99.2 |
| 4 | 120113 | 37.3 | 163 | 0.88 | 99.2 |
| 5 | 120114 | 37.1 | 168 | 0.69 | 99.2 |
| 6 | 120115 | 37.3 | 164 | 0.80 | 99.2 |
| 7 | 120213 | 38.1 | 161 | 0.80 | 99.3 |
| 8 | 120314 | 38.2 | 157 | 0.86 | 99.4 |
| 9 | 120315 | 37.9 | 159 | 0.79 | 99.2 |
| 10 | 120316 | 37.7 | 155 | 0.78 | 99.2 |
| 11 | 130930 | 37.2 | 170 | 0.82 | 99.4 |
| 12 | 131106 | 37.7 | 153 | 0.52 | 99.0 |
| 13 | 131205 | 37.3 | 168 | 0.70 | 99.4 |
| 14 | 131207 | 39.0 | 166 | 0.63 | 99.3 |
| 15 | 131216 | 37.3 | 170 | 0.68 | 99.4 |
| 16 | 131227 | 37.5 | 171 | 0.75 | 99.4 |
| 17 | 131228 | 37.5 | 169 | 0.70 | 99.4 |
| 18 | 131230 | 37.4 | 152 | 0.69 | 99.0 |
| 19 | 131231 | 37.5 | 156 | 0.67 | 99.2 |
| 20 | 140119 | 37.5 | 179 | 0.72 | 99.4 |
| 21 | 140125 | 37.3 | 168 | 0.70 | 99.2 |
| 22 | 140126 | 37.3 | 176 | 0.76 | 99.2 |
| 23 | 140127 | 37.2 | 175 | 0.79 | 99.2 |
| 24 | 140128 | 37.3 | 170 | 0.79 | 99.2 |
| 25 | 140208 | 37.2 | 167 | 0.67 | 99.2 |
| 26 | 140209 | 37.4 | 162 | 0.68 | 99.2 |
| 27 | 140307 | 37.4 | 169 | 0.77 | 99.2 |
| 28 | 140320 | 37.3 | 158 | 0.81 | 99.2 |
| 29 | 140321 | 37.1 | 154 | 0.85 | 99.2 |
| 30 | 140329 | 37.1 | 173 | 0.72 | 99.3 |
| 平均值 |  | 37.4 | 166 | 0.72 | 99.2 |
| 最大值 |  | 39.0 | 179 | 0.85 | 99.4 |
| 最小值 |  | 37.1 | 152 | 0.52 | 99.0 |
| 标准差s |  | 0.4 | 7 | 0.09 | 0.1 |
| 3s |  | 1.3 | 22 | 0.27 | 0.4 |
| x+3s |  | 38.7 | 188 | 0.99 | 99.6 |
| x-3s |  | 36.11 | 144.01 | 0.45 | 98.84 |