ICS 59.080.40

G 42

中华人民共和国国家标准

GB/T 20463—XXXX

代替 GB/T 20463.1-2003,GB/T 20463.2-2003

防水服用橡胶或塑料涂覆织物 规范

Rubber- or plastics-coated fabrics for water-resistant clothing -- Specification

(ISO 8096:2005, MOD)

（本稿完成日期：）

- XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 20463.1-2006《防水用橡胶或塑料涂覆织物 第1部分：聚氯乙烯涂覆织物》、GB/T 20463.2-2006《防水用橡胶或塑料涂覆织物 第2部分：防水透湿聚氨酯涂覆织物》和HG/T 2291-1992《防水橡胶涂覆织物》。由于本标准采用的ISO 8096:2005是对 SO8096-1:1989，lSO8096-2:1989和lSO8096-3:1988的整合修订，标准结构和内容进行了重新制定，前后版本无法对比说明，只能就主要技术指标简单说明。本标准与GB/T 20463.1-2006、GB/T 20463.2-2006和HG/T 2291-1992相比主要技术变化如下：

——增加了术语和定义（见第3章）；

——修改了产品分类（见4.2条）；

——要求中删除了幅宽、厚度、单位面积总质量、撕裂强力、拉伸强度、热老化后涂覆层质量损失、纬斜等项目；增加了破损碎裂强度、老化后抗粘连性能、熔融检查(仅PVC适用)（见表4）；外观质量和外观等级评定未做要求；标志、包装、运输及贮存未做要求。

本标准使用重新起草法修改采用ISO 8096:2005《防水服用橡胶或塑料涂覆织物 规范》。

本标准纳入了ISO 8096：2005/Cor 1：2005（2005年07月01日发布）的技术勘误内容，将表3中的单位“kPa”修改为“cmH2O”。

本标准与ISO 8096：2005相比存在结构变化：

——“表1涂覆聚合物名称代码”调整到4.1条；

——将表1中“老化试验程序”调整到附录D中；

——“表2分类代码”调整到4.2条。

本标准与ISO 8096：2005的技术性差异及其原因如下：

——关于规范性引用文件，本标准做了具有技术性差异的调整，以适应我国的技术条件，调整的情况集中反映在第2章“规范性引用文件”中，具体调整如下：

- 用修改采用国际标准的GB/T 3920代替ISO 105-X12(见表4)；

- 用修改采用国际标准的GB/T 3921代替ISO 105-C10(见表4)；

- 用修改采用国际标准的GB/T 4744代替ISO 811 (见C.3，D.6，E.3，F.1，F.3，G.1)；

- 用修改采用国际标准的GB/T 4745代替ISO 4920 (见表4)；

- 用等效采用国际标准的GB/T 5711代替ISO 105-D01 (见表4)；

- 用修改采用国际标准的GB/T 6682-2008代替ISO 3696:1987 (见I.2.11)；

- 用修改采用国际标准的GB/T 8427代替ISO 105-B02 (见表4)；

- 用等同采用国际标准的GB/T12588代替ISO 6451 (见表4)；

- 用等同采用国际标准的GB/T 19089代替ISO 5470-2 (见E.2)；

- 用等同采用国际标准的GB/T 20027代替ISO 3303 (见表4)；

- 用修改采用欧洲标准的GB 20653代替EN 471 (见表4和5.4)；

- 用等同采用国际标准的GB/T 24133代替ISO 2231 (见D.2)；

- 用等同采用国际标准的GB/T 24135代替ISO 1419 (见表D.1)；

- 用等效采用国际标准的HG/T 2715代替ISO 5978 (见表4)。

本标准做了下列编辑性修改：

——将表4第9项错误引用的试验方法“ISO105-D02”修正为“ISO105-D01”，并转化为GB/T 5711；删除第2章在正文里没有引用的ISO 105-D02；

——将原6.4条标题“合格、不合格试验”改为“质量判定”；

——将表E.1中第2行的编辑性错误“25%通过”更正为“75%通过”；

——删除了ISO 8096：2005中一些资料性的注和表注内容，即，第1章的注、3.2条的注1和注2、表2的表注和I.1的注；

——增加了3.5条的注；

——增加了“取样方法见附录A”一句话（见第5章）。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会涂覆制品分技术委员会（SAC/TC35/SC10）归口。

本标准起草单位：国家军需产品质量监督检验中心、中橡集团沈阳橡胶研究设计院、杭州高鼎纺织品有限公司、张家港市中传服装服饰有限公司、丹东优耐特纺织品有限公司。

本标准主要起草人：

本标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 20463.1-2006；

——GB/T 20463.2-2006；

——HG/T 2291-1992，HG 4-398-82。

- 防水服用橡胶或塑料涂覆织物 规范

范围

本标准规定了防水透湿和不透湿服装用涂覆织物的要求。本标准不涉及涂覆织物服装产品的制作方法，但服装的抗渗水性能应不低于涂覆织物的抗渗水性能。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920-2008，ISO 105-X12:2001,MOD）

GB/T 3921 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度（GB/T 3921-2008，ISO 105-C10:2006,MOD）

GB/T 4744纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法（GB/T 4744-2013，ISO 811:1981,MOD）

GB/T 4745 纺织品 防水性能的检测和评价  沾水法(GB/T 4745-2012，ISO 4920:2012,MOD)

GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度（GB/T 5711-1997，eqv ISO 105-D01:1993）

GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法（ISO 3696:1987,MOD）

GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧（GB/T 8427-2008，ISO 105-B02:1994,MOD）

GB/T 8629-2001 纺织品 试验用家用洗涤和干燥程序（eqv ISO 6330：2000 ）

GB/T12586-2003橡胶或塑料涂覆织物 耐屈挠破坏性的测定（ISO 7854：1995，IDT）

GB/T12588塑料涂覆织物 聚氯乙烯涂覆层 融合程度快速检验法（GB/T12588-2003，ISO 6451：1982，IDT）

GB/T 16825.1-2008静力单轴试验机的检验 第1部分: 拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校准(ISO 7500-1:2004 ,IDT)

GB/T 19089橡胶或塑料涂覆织物  耐磨性测定 马丁代尔法（GB/T 19089-2012，ISO 5470-2：2003，IDT）

GB/T 20027橡胶或塑料涂覆织物  破裂强度的测定（GB/T 20027-2005，ISO 3303:1990,IDT）

GB 20653 职业用高可视性警示服 （GB 20653-2006，EN 471 ：2003，MOD）

GB/T 24133 橡胶或塑料涂覆织物 调节和试验的标准环境(GB/T 24133-2009，ISO 2231 :1989,IDT)

GB/T 24135橡胶或塑料涂覆织物 加速老化试验（GB/T 24135-2009，ISO 1419:1995,IDT）

HG/T 2715 橡胶或塑料涂覆织物 抗粘合性的测定（HG/T2715-1995，eqv ISO 5978 ：1990）

ISO 2602 试验结果的统计学解释 — 平均值估计—置信区间

ISO 3207 数据统计学解释 — 统计公差区间的确定

BS 3424-38 涂覆织物试验 — 部分38：破损碎裂强度的测定

术语和定义

- 涂覆织物 coated fabric

由至少一层纺织物基布（机织、针织或无纺布）和一层以上连续的聚合物膜层紧密粘合或胶粘在一起的织物。

- 抗渗水性 water penetration resistance WPR

按GB/T4744进行试验，以60 cmH2O柱/min的速率升压时，涂覆织物承受静水压的能力。

- 透湿性  water  vapour  permeability

涂覆织物在具有抗渗水性的同时及在规定试验条件下可透过水蒸汽的能力。

- 透湿系数 water vapour permeability index  WVPI

织物透湿量与已知标准材料透湿量相比的百分数。

- 脱层 delamination

涂覆织物的两个以上组合层全部或部分分离。

注：这里指的可以是织物与涂层间的分离，也可以是实际涂覆膜层之间的分离。

- 单面基布涂覆织物 single-texture coated fabric

- 单面涂覆织物 single faced coated fabric

涂覆织物由一面为涂覆聚合物和另一面为纺织物基布组成。

- 双面涂覆织物 double-faced coated fabric

涂覆织物的两面由涂覆聚合物组成。

- 双面基布涂覆织物 double-textured coated fabric

涂覆织物的两表面为纺织物的涂覆织物。

标记和信息

涂覆聚合物名称代码

涂覆织物的适用涂覆聚合物代码见表1。

涂覆聚合物名称代码

| 代码 | 聚合物名称 |
| --- | --- |
| PU(AU或EU) | 聚氨酯 |
| Q | 硅弹性体 |
| AC | 丙烯酸或其他涂覆物含有一层或多层聚氨酯和/或硅弹性体 |
| NR | 天然橡胶 |
| CR | 氯丁橡胶 |
| NBR | 丁腈橡胶 |
| CSM | 氯磺化聚乙烯 |
| PVC | 聚氯乙烯 |

适用分类

涂覆织物按适用用途分类，分类代码和适用服装类型见表2。

表2 产品分类代码

| 分类代码 | 适用服装用途简要描述 |
| --- | --- |
| A | 材料用于休闲外罩和工作服 |
| B | 长时间轻度活动工作服面料或衬里材料 |
| C | 长时间中度至高度活动工作服面料材料 |
| D | 长时间活动户外工作服 |
| E | 长时间重度活动户外工作服 |

产品的标识

每卷涂覆织物应附有记载下列信息的标签：

a) 制造商的名称和/或特殊标志以及识别制造批号的方式；

b) 产品名称、适用服装类型分类代码、本标准编号和是否合格的标识。

取样

抽取的样品应能代表其制造批。取样方法见附录A。

试验和一致性

母本（总体）大小

表3和表4规定的最低性能值应适用于整个制造批。

每一样本上的试验

试验应在从每一样本上选取的试样上按表3和表4的规定进行。

破裂强度和撕裂强度试验

如果发生任一个体破裂强度或撕裂强度结果低于表4规定的最低值，该系列这种试验的结果应按附录B规定的条款进行分析。

质量判定

除了破裂强度和撕裂强度试验，如果按表3和表4规定性能试验的任一试样不符合表3和表4的要求，不合格项应取双倍试样进行试验。取样应从与原样本相同来源的样品中抽取。

如果所有重新试验的结果符合表3和/或表4的相关要求，判定该批涂覆织物符合本标准的要求，为合格品。如果重新试验的任一结果不符合表3和/或表4的相关要求，判定该批涂覆织物不符合本标准的要求，为不合格品。

要求

透水性和机械性能

当按表3和表4给出的相应方法进行试验时，涂覆织物应符合表3和表4规定的最低要求。

表3 抗渗水性（WPR）的要求                      单位：cmH2O

| 项目 | 要求 |  |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |  |
| 1、曲挠后WPR | ≥150 | ≥300 | ≥300 | ≥450 | ≥600 | 附录C |
| 2、老化和曲挠后WPR | ≥150 | ≥250 | ≥250 | ≥300 | ≥450 | 附录D |
| 3、磨擦后WPR | 见成品服装的最终用途规范的要求 |  |  |  |  | 附录E |
| 4、干洗后WPR （仅用于PU-涂覆织物） | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥200 | ≥250 | 附录F |

表4 物理性能和色牢度要求

| 项目 |  | 要求 |  |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |  |
| 1、破裂强度（N） |  | ≥150 | ≥500 | ≥1000 | ≥2000 | ≥3000 | GB/T 20027 |
| - 破损碎裂强度（N） (不考虑撕裂方向) |  | ≥100 | ≥150 | ≥250 | ≥350 | ≥500 | BS 3424-38 |
| 3、透湿性能 （见注1） | 透湿系数 (%) | ≥70 | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥45 | 附录I |
|  | 透湿量 [g/（m2·24h)] | ≥560 | ≥440 | ≥480 | ≥480 | ≥360 |  |
| 4、表面沾水（级） |  | ≥4 |  |  |  |  | GB/T 4745 |
| 5、老化后抗粘连性能，相关的所有组合，包括洗涤（见注2） |  | 分离而不损坏聚合物涂层 |  |  |  |  | HG/T 2715 |
| 6、耐低温破裂（kPa） |  | ≥6 | ≥6 | ≥10 | ≥10 | ≥20 | 附录G |
| 7、表面耐光色牢度（级） （见注3） |  | ≥3-4 |  |  |  |  | GB/T 8427 |
| 8、耐洗色牢度（级） | 变色 | ≥3-4，无脱层 |  |  |  |  | GB/T 3921 (浴比 50:1 ) |
|  | 沾色 | ≥3-4 |  |  |  |  |  |
| - 耐干洗色牢度（级） （仅PU适用） | 变色 | ≥4-5，无脱层 |  |  |  |  | GB/T 5711 |
|  | 沾色 | ≥4-5 |  |  |  |  |  |
| 10、耐摩擦色牢度（级） |  | ≥4-5，双面 |  |  |  |  | GB/T 3920 |
| 11、熔融检查（仅PVC适用） |  | 无裂纹或解体 |  |  |  |  | GB/T12588 |
| 12、湿法涂层粘合强度（N/50mm） |  | ------ |  | ≥35 | ≥40 | ≥60 | 附录H |
| 注1：本试验方法依赖于水和试片之间的空气间隙。本结果与试片和水直接接触时的试验结果不具可比性，试片与水接触时将导致WVP值相当高。 注2：当涉及双面基布涂覆织物时，不必做粘连试验。 注3：荧光色按照GB20653中的限量范围要求，建议色牢度按该标准执行。 |  |  |  |  |  |  |  |

色牢度和其他物理性能

当按表4给出的相应方法进行试验时，涂覆织物应符合表4规定的要求。

表4规定的色牢度评级适用于那些作为服装的衬里或者面料外露的涂覆织物的表面。

如果涂覆织物不是外露的服装面，则表4中的耐光色牢度要求不适用。

脱层

完成表3任一试验和表4中的5、6、8、9和10项试验后，放大一倍观察，试片应无脱层现象。

颜色

当使用GB 20653规定的颜色时，则应按这个标准进行颜色评价。

附录A

(规范性附录)

取样和选取试样的方法

A.1 如有争议，应采用A.2至A.6的取样要求。

A.2 样本应从按第4章标识的每一制造批中抽取，每1000米不少于1个样品。

A.3 除非采购方另有规定，应从涂覆织物的卷端取样。

A.4 从每一制造批抽取的样本总尺寸应足以制备进行表3和表4所有试验所需的试样。

A.5 试样应从按A.4规定选取的样品中选取，从而按表3和表4要求进行的每一项试验的试样对该批具有代表性。

A.6 在多颜色样品的情况下，按表4规定进行的色牢度试验所选取的试样应包括所有的颜色。

附录B

(规范性附录)

标准差和平均值置信区间的确定

B.1 表3给出的物理性能的指标为正态分布。

B.2 从表3给出的破裂强度和撕裂强度试验中获得的试验结果应进行统计学分析，标准差s估计应按照ISO 3207进行，即：

B.3按ISO 2602双侧假定计算平均值的95%置信区间，总体的平均值下限取为：

B.4在按7.3要求重新试验的情况下，首批试验的结果应包括在为估计标准差值和平均值置信区间而进行重新试验的结果当中。

附录C

(规范性附录)

曲挠后渗水性能（WPR）的测定

C.1 取5个大小适合在同一试样上实施曲挠和抗渗水性能试验的试样（例如，通常尺寸为220mm×190mm）。按C.2和C.3对这5个试样中的每一个进行试验。

C.2 将试样按GB/T 12586-2003方法C所述安装于揉搓/曲挠装置中，（供应商指定的）被评价的涂覆面向外，实施试验9000次循环。

C.3 将试样从揉搓/曲挠装置上取下，按GB/T 4744 进行渗水试验，（供应商指定的）被评价的表面面向水。观察并记录出现的任何脱层（见7.3）。

C.4 如果在渗水试验中任一试样出现渗透和泄露，则在5个新试样上重做试验。

附录D

(规范性附录)

老化和曲挠后渗水性能（WPR）的测定

D.1 将5个尺寸为300mm×250mm的试样置于表D.1给出的与涂覆聚合物相对应的加速老化程序。

表D.1  涂覆聚合物相对应的加速老化程序

| 聚合物 | 名称 | 加速老化程序 |
| --- | --- | --- |
| 聚氨酯 硅弹性体 丙烯酸或其他涂覆物含有一层或多层聚氨酯和/或硅弹性体 | PU(AU或EU) Q AC | 按GB/T 24135老化168h，然后按GB/T 8629-2001规定的6A洗衣程序，使用洗涤剂（无荧光增白剂）将试样洗3次，然后按程序C烘干（平铺烘干）。 |
| 天然橡胶 氯丁橡胶 丁腈橡胶 氯磺化聚乙烯 聚氯乙烯 | NR CR NBR CSM PVC | 按GB/T 24135老化168h |

D.2按GB/T24133 定义的环境A、B或C调节试样。

D.3从每一老化后的试样上，裁取尺寸为220mm×190mm的揉搓曲挠试样。

D.4将试样按GB/T 12586-2003方法C所述安装于揉搓/曲挠装置中，（供应商指定的）被评价的涂覆层向外，实施试验9000次循环。

D.5将试样从揉搓/曲挠装置上取下，观察并记录出现的任何脱层。

D.6按GB/T 4744测量每一试样的渗水性能，被评价的表面面向水。观察并记录出现的任何脱层（见7.3）。

D.7如果在抗渗水试验中任一试样出现渗漏和泄露，则在5个新试样上复测试验。取样应从与原样本相同来源的样品中抽取。

附录E

(规范性附录)

磨擦后渗水性能（WPR）的测定

E.1 取5个试样,每个尺寸为125mm×125mm。

E.2在按E.1选取的每一试样的（供应商指定的）外表面上，按GB/T19089进行100次磨擦，使用的磨材应满足下列要求：

a)背衬最小单位面积质量为（125±6）g/m2;

b)胶粘剂应为水溶性的，优质和适用；

c)磨料应优质，适用，满足表E.1的筛析要求；

d)成品磨材断裂强度，沿经向≥392N/50mm，纬向≥212N/50mm；

e)成品磨材的单位面积质量应为（300±30）g/m2。

表E.1 分子筛要求

| 要求 | 筛孔径 |
| --- | --- |
| 全部通过 | 212µm |
| 超过75%通过 | 180µm |
| 至少50%通过 | 125µm |
| 不超过5%通过 | 106µm |

E.3 按E.2磨擦后的每一试样，按GB/T 4744要求测定渗水，被磨面面向水。观察并记录出现的任何脱层（见7.3）。

E.4如果任一试样在抗渗水试验中出现渗漏和泄露，增补新试样进行试验，直到获得5个正常结果。

附录F

(规范性附录)

干洗后渗水性能（WPR）的测定

F.1 裁取5个试样，尺寸适合按GB/T 4744进行渗水试验。

F.2 按GB/T5711分别处理每一试样。

F.3 按GB/T 4744测定5个试样中每一试样的渗水性，（供应商指定的）被评价的表面面向水。观察并记录出现的任何脱层（见7.3）。

F.4 如果在渗水试验中任一试样出现渗漏和泄露，则在5个新试样上重做试验。

附录G

(规范性附录)

低温折叠性能评价

G.1 选取适于按GB/T 4744 进行静水压试验的五个试样。标记试样的正面和反面用于识别。

G.2按下列方法折叠三个试样，被评价的外表面朝里：

a)使第一次折叠穿过试样的中心，以使折痕平行于布边或机器方向；

b)使第二次折叠穿过已折叠试样的中心，以使第二个折痕线与布边或机器方向成直角。

G.3用G.2的a)和b)描述的相同方法折叠余下的两个试样，但（供应商指定的）被评价的外表面朝外。

G.4 将折叠的试样置于温度保持在（-30±2）℃环境中，覆盖一个（预冷却至此温度下的）载荷，以使每一试样的折叠面承受4kPa的压力。

注：如此折叠的直径113mm的试样面积约2510mm2。1.022kg的载荷放在这么大的面积上将提供4kPa压力。原尺寸150mm×150mm的试样按G.2的a)和b)折叠后，面积将近5625 mm2。在这样的面积上要获得4kPa的压力，载荷的质量需2.27kg。

G.5 暴露试样于低温环境中（48±2）h。

G.6 移除载荷，带上隔温手套或者用其它能避免试样升温的工具，在冷冻室内展开每一个试样。从冷冻室内迅速取出展开的试样，将每一试样完全展平，使得折叠试样折向里面的表面背向平整坚硬的水平面。将2.5kg的载荷加盖在整个试样上，并在（20±2）℃和湿度（65±5）%r.h的环境下保持（24±2）h。

G.7 完成调节后，移除载荷，无放大目视检查开裂或分层迹象，然后按GB/T4744进行静水压试验，升压至表4等级的压力。折叠在里面的折叠试样的表面应安装在最上面（即，不接触水）。观察并记录有可能发生的分层和开裂（见6.3和7.3）。

G.8 在G.7中，如果任一试样在折叠的某一方向未达到要求，按6.3进行的重复试验应再按这个方向折叠的试样上进行。

附录H

（规范性附录）

涂覆层粘合强度的测定（湿法）

H.1 概述

当涂覆织物应用于潮湿的环境时，则期望测定湿的涂覆织物的涂覆层粘合强度。在这么做时，重要的是要在给织物表面施加任何保护涂层之前制备试样和进行试验，因为已经发现试图去除这些涂层能严重影响涂覆层粘合强度，并给出误解的结果。

H.2 仪器和材料

H.2.1 横臂恒速拉伸试验机，具有测量所施加力变化的记录系统，并符合GB/T 16825.1-2008的1级。

机器的两个夹具的中心点应在一条拉伸线上，夹具的前端边缘应与拉伸线成直角，其夹持面应在同一平面内。夹具应能夹持住试样而不让其滑动，其结构不能切割到试样，否则会损坏试样。其宽度不应小于试样。夹具表面应平滑。除非当即便使用垫片也不能满意地用平面夹具夹住时，才应使用有刻纹的或沟纹的夹具。

注：对光滑的或带沟纹的夹具，适用的衬垫材料应包括纸、毛毡、革、塑料或橡胶薄片。

H.2.2 湿润溶液，2%（体积分数）油酸钠水溶液。

H.3 试样的制备

H.3.1 概述

裁切试样，宽度不小于75mm,长度不小于200mm,涂覆织物样品的经纱方向为长度方向。对于厚涂覆层试验（见H3.2）需要五个试样。对于薄涂覆层试验（见H3.3）需要十个试样，以此制备五个复合试样。

H.3.2 厚涂覆层

如果涂覆层的强度大于剥离涂覆层与基布的力，制备五个试样，沿与试样长度方向成直角方向小心切透涂覆层至基布。然后从这个切口小心地将涂覆层从基布上分开，分开距离足以能将试样安装到试验机的夹具上。修剪试样宽度到50mm±0.5 mm，注意避免损坏基布的经纱（见图H.1）。用细实线在试样的两面间隔50mm做计量标记，如图H.1说明。

单位为毫米

说明：

1- 固定的夹具；

2- 涂覆层；

3- 织物；

4- 横臂夹具，即可移动夹具。

l0 标距长度

图H.1 厚涂覆层织物的安装

H.3.3 薄涂覆层

如果涂覆层的强度不够大，不能连续从基布上剥离下来，但涂覆层与基布可以清楚识别，并能各自切透。用适合所评价涂覆层类型的粘合剂，如图H.2所示，避开开头的50mm将两个相同材料的试样面对面粘合在一起。

注1：粘合剂的选择非常重要，既不能引起涂覆层不可逆的溶胀，也不能影响涂覆层与织物的粘合强度。

如果必要，可以使用平纹棉织物，经脱浆和漂白，代替其中一个涂覆织物试样。

另外，当试验PU涂覆织物时，可以使用表皮剥离和撕裂强度大于PU涂层的橡胶片和合适的粘合剂代替。

用细实线在试样的两面间隔50mm做计量标记，如图H.2说明。

注2：如果准备对涂覆表面进行处理，如使用硅酮等任何方法，以防涂覆层与涂覆层之间的粘连，建议在这样的处理之前进行本试验。

单位为毫米

说明：

1- 固定的夹具；

2- 涂覆层1；

3- 织物1；

4- 织物2；

5- 涂覆层2；

6- 横臂夹具，即移动夹具。

l0 标距长度

图H.2 薄涂覆层试样的安装

H.3.4 浸湿

将按H.3.2或H.3.3制备的每一试样浸泡于湿润溶液（H.2.2）中30min,温度20℃±2℃，溶比20:1。

H.4 程序

从浸泡溶液中迅速取出试样，不经干燥，将制备的试样已剥离的两端在试验机夹具中心位置上（H.2.1）夹紧，试样上没有明显的或多余的松弛，如图H.1或图H.2所示，因此在到达第一个计量标记前剥离端将有至少10mm的动态剥离。

让横臂夹具移动，记录层分离持续经过标距，即约50mm的距离过程中施加力的波动。

H.5 试验结果的计算和表示

记录每一试样的最大粘合强度值，单位为牛顿。

计算五个试验结果的算术平均值，并报告为粘合强度（湿法），单位为牛顿。

附录I

（规范性附录）

透湿系数（WVPI）的测定

I.1 原理

一个试样密封在盛水的试验盘的开口上，将这个组合放到可控的环境里。经过一段时间试样上水蒸汽压力梯度达到平衡后，连续称重试样/试验盘组合，从而测定出试样的水蒸汽透过率。

透湿系数通过以涂覆织物的透湿量与标准织物透湿量百分比表示，标准织物与试样同时并排，以相同的方法进行试验。

I.2 仪器和材料

I.2.1 标准织物，精密的高韧度聚酯单丝织物网，具有如下特性：

网眼孔径    18µm

纱线直径    32µm

线数，每cm  196.1

有效筛孔面积（open area）      12.5%（大约）

注：织物需紧密编织并由低回潮性合成纤维构成，以避免在高相对湿度条件下松垂。

I.2.2 试验箱，由室或柜构成，可控制于试验纺织品的标准环境温度，即，相对湿度（65±5）%，温度（20±2）℃。试验仓尺寸应适合容纳转台和试样/试验盘组合，并将其保持在规定的温度和湿度范围内。

I.2.3 裁切装置，能裁切直径不小于试验盘外径的圆形试样。

I.2.4 滴定管，符合B级，或优级。

I.2.5 敞口试验盘，装配有覆盖圈，尺寸如图I.1所示，由坚硬、轻质、耐腐蚀的材料制作。试验盘的内壁应经处理以降低其湿润性，以确保水蒸汽压力垂直梯度在盘子的整个面积上均匀。

注：发现硅酮热处理适合金属盘。

为确保准确测量水蒸汽损失，试验盘最好是轻质量的，即，由低比重的铝合金材料制造，发现牌号6082材料适合做盘材料。

每个试验盘及其对应覆盖圈最好编号以便识别。

单位为毫米

说明：

1- 盘；

2- 三角架；

a 三个间隔120°切割至盘边缘直径8mm的半圆形凹槽；

b 点焊并弄平。

图I.1 试验盘、试样支架和覆盖圈

I.2.6 试样支架，用于防止试样松垂进试验盘（可以调整试样与水面之间的空气层高度）。

注：一种支架，如图I.1示，由直径0.0914 mm（0.036 in）的不锈钢丝构成，扣入三个间隔120°半圆形凹槽里并切入试验盘的边缘，凹槽深度应为当放入支架后覆盖圈能严丝合缝地扣在盘边上。

I.2.7 将试样与试验盘边缘和覆盖圈密封的工具，用这种方式阻止水蒸汽泄漏。

一种这样做的方法在I.3.4中有描述，需要下列物品：

I.2.7.1 快干粘合剂，用于密封试样于试验盘边缘。

不论胶粘剂还是其溶剂都不与试验织物的任何部分反应或使其发生不可逆改变。已发现通用清洁的PVC/丁腈橡胶接触型胶粘剂合适。

I.2.7.2 压敏粘胶粘带，可忽略水蒸汽透过性，用于固定覆盖圈于试验盘上。

注：大概10mm至15mm宽的PVC电绝缘带被发现适合这个试验。

I.2.8 转台，可以承载至少六个试样/试验盘组合，恒速旋转，以便在试验盘上的试样外表面上产生缓慢的均匀的恒定的空气流。试样/试验盘组合的速度不应超过6m/min。应提供精准地水平校准转台的方法以确保试样/试验盘组合内部获得均匀的静止空气层。转台应与由电机产生的震动或热隔离。

已发现如图I.2所示尺寸的转台及约2rpm的转速适合。转台在试样/试验盘组合上产生的缓慢均匀恒定的空气流比电风扇的更令人满意。显然可以用大点的转台承载更多的试样/试验盘组合。只要试样/试验盘组合与转台中心等距，每个试样上面的空气流就会是一样的。

I.2.9 天平，能称量至0.01g。

天平应放置在靠近试验箱，最好放置在试验箱里，以减少称量试验盘时试验箱内环境条件的波动。

I.2.10 计时器，计时跨越至少16h的称量间隔，精确到±1 min。

I.2.11 水，符合GB/T 6682-2008的3级。

I.3 程序

I.3.1 在所有操作步骤中要小心保持试样/试验盘组合水平，并避免试样或标准织物内表面溅水。

I.3.2在试验箱（I.2.2）内调节试验织物和标准织物（I.2.1）至少1h。

I.3.3 用裁切装置（I.2.3），从每个用于试验的织物上裁切至少五个试样，从标准织物上至少裁切二个试样，最好不要将试验织物和标准织物从试验箱内移出。

I.3.4 在（20±2）℃下用滴定管（I.2.4）移送一定体积的水到每个敞口试验盘里，水的体积根据试验盘的尺寸预先测定，这样水面与试样底面之间会留下（10±1）mm深的空气层。

注：46ml的水放进尺寸如图I.2所示的试验盘里产生（10±1）mm深的内部空气层。

放置试验支架到试验盘里。如果用粘合剂密封试样，则遵从如下步骤：

在试验盘的边缘上涂敷连续的薄薄的一层粘合剂（I.2.7.1），小心地将试样安装在试验盘边缘上，避免弄脏织物暴露的试验面。放置试样时让制成成衣时的织物外表面在最上面。放置覆盖圈到试验盘边缘上，现在用试样密封，紧紧按压试样，并用一条胶粘带缠绕一周密封覆盖圈和试验盘的接合处。确保胶粘带的边缘不突出覆盖圈。

I.3.5 将每个试验组合（即试验盘加上试样）放置在转台（I.2.8）的固定位置。

I.3.6 转动试验箱内的转台和试验组合不少于1h，使每个试验组合中的水蒸汽梯度达到平衡。

I.3.7 于平衡期末，用天平（I.2.9）称量每个试验组合，精确至0.01g。记录每个组合的质量和称量的时间。称量后将每个试验组合再放回原位。

I.3.8 继续旋转试验箱中的转台至少16h.

注：如果，内部质量控制需要，控制暴露周期少于16h(例如8h)，天平需要精确至0.001g。

I.3.9取两次垂直测量内径值的平均值为每个试验盘的内径。

单位为毫米

a)转台和电机装置示意

b)俯视图和剖面图

a 铰孔。

b 三个Ф5的圆孔平均分布在直径50mm的节圆上。

图I.2 转台

I.4 试验结果表示

按下面公式计算透湿系数（WVPI）：

WVPI=×100

式中：

,试验织物的平均透湿量，单位为g/(m2.24h);

,标准织物的平均透湿量，单位为g/(m2 .24h)。

及：

WVP=，WVP可以是或

式中：

m,一段时间t内试验组合的质量损失,单位为g；

t，试验组合两相继称量的间隔时间，单位为h；

A，试验织物的暴露面积（等于试验盘顶部的内截面积），单位为m2，按下式计算：

A=×10-6

式中d为试验盘顶部内径，单位为mm。

注：实际上

WVPI=×100

只要试样和标准织物的控制暴露时间t是相同的。

I.5 试验报告

试验报告应包括下面这些内容：。

- 试验涂覆织物的完整描述；

- 将试样密封到试验盘（见I.2.7）顶上的方法；

- 在可控环境里的暴露时间（见I.3.8）；

- 按I.4计算出的透湿系数平均值；

- 任何与标准试验程序不相符的偏离；

- 试验日期。

_________________________________