附件3:

12项有色金属行业标准样品目录

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 有效期 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YSS070-2015 | 铝合金6061光谱单点标准样品 | 10年 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
|  | YSS071-2015 | 铝合金6082光谱单点标准样品 | 10年 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
|  | YSS072-2015 | 铝合金7075铸态单点光谱标准样品 | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  | YSS073-2015 | 铝合金7A04铸态单点光谱标准样品 | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  | YSS074-2015 | 铝合金7A10铸态单点光谱标准样品 | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  | YSS075-2015 | 铝合金7A55铸态单点光谱标准样品 | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  | YSS076-2015 | 铝合金7B04铸态单点光谱标准样品 | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  | YSS077-2015 | 铝合金7B05铸态单点光谱标准样品 | 10年 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  | YSS078-2015 | 硅青铜类控制样品 2 | 15年 | 中铝洛阳铜业有限公司 |
|  | YSS079-2015 | 铝青铜QAl9-2光谱标准样品 | 15年 | 中铝洛阳铜业有限公司 |
|  | YSS080-2015 | 铝青铜QAl9-4光谱标准样品 | 15年 | 中铝洛阳铜业有限公司 |
|  | YSS081-2015 | 镍硅青铜光谱标准样品 | 15年 | 中铝洛阳铜业有限公司 |

12项有色金属行业标准样品成分含量表

| 序号 | 标准样品 编号 | 名称 | 特征量 | 元 素 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （块） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti |  |  |
| 1 | YSS070-2015 | 铝合金6061光谱单点标准样品 | 标准值(%) | 0.591 | 0.292 | 0.278 | 0.118 | 1.05 | 0.208 | 0.031 | 0.154 | 0.108 | 200 | 西南铝业（集团）有限责任公司 |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.015 | 0.006 | 0.009 | 0.004 | 0.04 | 0.008 | 0.001 | 0.006 | 0.003 |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.014 | 0.007 | 0.009 | 0.004 | 0.04 | 0.007 | 0.001 | 0.005 | 0.003 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
| 2 | YSS071-2015 | 铝合金6082光谱单点标准样品 | 标准值(%) | 1.09 | 0.206 | 0.045 | 0.775 | 1.07 | 0.114 | 0.055 | 0.123 | 0.050 | 200 | 西南铝业（集团）有限责任公司 |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.03 | 0.006 | 0.001 | 0.012 | 0.02 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.003 |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.03 | 0.006 | 0.001 | 0.016 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.003 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
| 注：扩展不确定度为U=KSo 2 + S L2 + S W 2 ，其中K=2.365；显著性水平α=0.05；自由度ν=m-1=7。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名称 | 特征量 | 元 素 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （块） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti |  |  |
| 3 | YSS072-2015 | 铝合金7075铸态单点光谱标准样品 | 标准值(%) | 0.28 | 0.432 | 1.34 | 0.196 | 2.52 | 0.242 | 0.053 | 5.53 | 0.112 | 180 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.005 | 0.04 | 0.005 | 0.001 | 0.04 | 0.003 |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.009 | 0.04 | 0.006 | 0.004 | 0.04 | 0.004 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
| 4 | YSS073-2015 | 铝合金7A04铸态单点光谱标准样品 | 标准值(%) | 0.274 | 0.397 | 1.62 | 0.308 | 2.45 | 0.198 | 0.042 | 6.24 | 0.080 | 150 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.006 | 0.007 | 0.01 | 0.008 | 0.05 | 0.007 | 0.002 | 0.07 | 0.002 |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.009 | 0.007 | 0.02 | 0.008 | 0.05 | 0.006 | 0.003 | 0.07 | 0.005 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
| 5 | YSS074-2015 | 铝合金7A10铸态单点光谱标准样品 | 标准值(%) | 0.216 | 0.46 | 0.89 | 0.337 | 4.02 | 0.170 | 0.048 | 4.30 | 0.118 | 120 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.006 | 0.01 | 0.02 | 0.007 | 0.05 | 0.005 | 0.001 | 0.06 | 0.003 |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.007 | 0.02 | 0.02 | 0.008 | 0.05 | 0.005 | 0.004 | 0.06 | 0.009 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
| 注：扩展不确定度为，其中k=2.37；显著性水平α=0.05；自由度ν=m-1=7。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名称 | 特征量 | 元 素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （块） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | V | Be |  |  |
| 6 | YSS075-2015 | 铝合金7A55铸态单点光谱标准样品 | 标准值(%) | 0.0084 | 0.018 | 2.50 | 0.056 | 2.70 | 0.040 | 0.036 | 8.03 | 0.043 | 0.121 | 0.043 | 0.0018 | 150 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.0002 | 0.002 | 0.04 | 0.001 | 0.04 | 0.002 | 0.002 | 0.08 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.0001 |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.0008 | 0.004 | 0.05 | 0.002 | 0.03 | 0.003 | 0.009 | 0.09 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.0001 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
| 7 | YSS076-2015 | 铝合金7B04铸态单点光谱标准样品 | 标准值(%) | 0.065 | 0.130 | 1.69 | 0.371 | 2.56 | 0.153 | 0.070 | 5.89 | 0.047 | — | — | — | 180 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.002 | 0.004 | 0.02 | 0.005 | 0.05 | 0.004 | 0.002 | 0.06 | 0.001 | — | — | — |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.004 | 0.006 | 0.02 | 0.005 | 0.06 | 0.005 | 0.008 | 0.07 | 0.002 | — | — | — |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | — |  |  |
| 8 | YSS077-2015 | 铝合金7B05铸态单点光谱标准样品 | 标准值(%) | 0.269 | 0.271 | 0.154 | 0.356 | 1.51 | 0.154 | 0.051 | 4.89 | 0.123 | 0.191 | 0.085 | — | 150 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.003 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 0.007 | 0.003 | — |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.03 | 0.004 | 0.003 | 0.08 | 0.005 | 0.009 | 0.003 | — |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — |  |  |
| 注：扩展不确定度为，其中k=2.37；显著性水平α=0.05；自由度ν=m-1=7。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名称 | 特征量 | 元 素 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （块） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cu | Ni | Si | Mn | Pb | Fe | Sn | Zn | P |  |  |
| 9 | YSS078-2015 | 硅青铜类控制样品 2 | 标准值(%) | 94.73 | 0.180 | 3.08 | 1.26 | 0.025 | 0.207 | 0.193 | 0.351 | 0.038 | 200 | 中铝洛阳铜业有限公司 |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.05 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
| 注：扩展不确定度为；u=SX2+SL2，置信概率95％，n＝6， kp＝2.57。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名称 | 特征量 | 元 素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （块） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Al | Mn | Fe | Ni | Pb | Sn | Zn | Si | P | As | Cu |  |  |
| 10 | YSS079-2015 | 铝青铜QAl9-2光谱标准样品 | 标准值（%） | 11.413 | 0.502 | 0.0788 | 0.0518 | 0.0110 | 0.0166 | 1.976 | 0.0245 | 0.00382 | 0.00356 | 85.755 | 300 | 中铝洛阳铜业有限公司 |
|  |  |  | 不确定度（%） | 0.067 | 0.007 | 0.0016 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0008 | 0.031 | 0.0015 | 0.00032 | 0.00016 | 0.082 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 标准值（%） | 10.148 | 1.108 | 0.143 | 0.103 | 0.0208 | 0.0323 | 0.993 | 0.0452 | 0.00909 | 0.0108 | 87.395 | 300 |  |
|  |  |  | 不确定度（%） | 0.085 | 0.040 | 0.004 | 0.004 | 0.0012 | 0.0021 | 0.016 | 0.0037 | 0.00084 | 0.0010 | 0.093 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 标准值（%） | 8.934 | 1.834 | 0.352 | 0.325 | 0.0294 | 0.0672 | 0.620 | 0.0855 | 0.0108 | 0.0115 | 87.784 | 300 |  |
|  |  |  | 不确定度（%） | 0.079 | 0.037 | 0.016 | 0.016 | 0.0020 | 0.0010 | 0.009 | 0.0042 | 0.0012 | 0.0011 | 0.074 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 标准值（%） | 7.683 | 2.452 | 0.828 | 0.801 | 0.0369 | 0.0854 | 0.398 | 0.119 | 0.0137 | 0.0218 | 87.459 | 300 |  |
|  |  |  | 不确定度（%） | 0.086 | 0.049 | 0.018 | 0.017 | 0.0025 | 0.0022 | 0.017 | 0.009 | 0.0012 | 0.0013 | 0.095 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 标准值（%） | 6.683 | 3.650 | 0.535 | 0.519 | 0.0447 | 0.197 | 0.134 | 0.214 | 0.0207 | 0.0223 | 88.021 | 300 |  |
|  |  |  | 不确定度（%） | 0.077 | 0.064 | 0.014 | 0.013 | 0.0040 | 0.004 | 0.008 | 0.010 | 0.0019 | 0.0014 | 0.010 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
| 注：扩展不确定度包括总平均值的标准不确定度和不均匀性引起的不确定度，既 ，置信概率95％，K＝2.57，n=6； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名称 | 特征量 | 元 素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （块） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Al | Mn | Fe | Ni | Pb | Sn | Zn | Si | P | As | Cu |  |  |
| 11 | YSS080-2015 | 铝青铜QAl9-4光谱标准样品 | 标准值（%） | 8.511 | 1.154 | 0.546 | 0.157 | 0.0298 | 0.251 | 0.119 | 0.276 | 0.00670 | 0.0295 | 88.849 | 300 | 中铝洛阳铜业有限公司 |
|  |  |  | 不确定度（%） | 0.068 | 0.024 | 0.017 | 0.008 | 0.0018 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.00023 | 0.0015 | 0.047 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 标准值（%） | 9.957 | 0.813 | 2.035 | 0.301 | 0.0196 | 0.156 | 1.447 | 0.163 | 0.0227 | 0.0235 | 85.005 | 300 |  |
|  |  |  | 不确定度（%） | 0.045 | 0.012 | 0.028 | 0.007 | 0.0016 | 0.003 | 0.037 | 0.008 | 0.0017 | 0.0019 | 0.070 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 标准值（%） | 8.944 | 0.481 | 2.974 | 0.496 | 0.0104 | 0.0697 | 0.977 | 0.0719 | 0.0110 | 0.0120 | 85.893 | 300 |  |
|  |  |  | 不确定度（%） | 0.069 | 0.011 | 0.063 | 0.012 | 0.0007 | 0.0013 | 0.029 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0013 | 0.062 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 标准值（%） | 8.051 | 0.300 | 3.550 | 0.681 | 0.00113 | 0.00846 | 0.567 | 0.111 | 0.00835 | 0.00146 | 86.622 | 300 |  |
|  |  |  | 不确定度（%） | 0.062 | 0.009 | 0.052 | 0.017 | 0.00013 | 0.00029 | 0.008 | 0.008 | 0.00067 | 0.00012 | 0.094 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 标准值（%） | 7.027 | 0.0881 | 4.645 | 1.013 | 0.00497 | 0.0235 | 0.326 | 0.0251 | 0.0155 | 0.00651 | 86.664 | 300 |  |
|  |  |  | 不确定度（%） | 0.043 | 0.0020 | 0.046 | 0.021 | 0.00029 | 0.0012 | 0.006 | 0.0016 | 0.0017 | 0.00031 | 0.073 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
| 注：扩展不确定度包括总平均值的标准不确定度和不均匀性引起的不确定度，既 ，置信概率95％，K＝2.57，n=6； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标准样品 编号 | 名称 | 特征量 | 元 素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （块） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cu | Ni | Si | Mn | Pb | Fe | Sn | Zn | P | Al | Cr | Mg |  |  |
| 12 | YSS081-2015 | 镍硅青铜光谱标准样品 | 标准值（%） | 97.17 | 0.993 | 1.039 | 0.012 | 0.0047 | 0.031 | 0.011 | 0.394 | 0.0026 | 0.010 | 0.085 | 0.219 | 200 | 中铝洛阳铜业有限公司 |
|  |  |  | 不确定度（%） | 0.05 | 0.021 | 0.012 | 0.001 | 0.0006 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.0004 | 0.001 | 0.002 | 0.012 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 标准值（%） | 95.08 | 2.991 | 0.807 | 0.287 | 0.104 | 0.152 | 0.105 | 0.232 | 0.0021 | 0.060 | 0.0091 | 0.129 | 200 |  |
|  |  |  | 不确定度（%） | 0.06 | 0.044 | 0.011 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.0004 | 0.002 | 0.0007 | 0.008 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 标准值（%） | 96.31 | 2.563 | 0.431 | 0.107 | 0.050 | 0.247 | — | 0.125 | 0.027 | — | — | — | 200 |  |
|  |  |  | 不确定度（%） | 0.06 | 0.033 | 0.010 | 0.003 | 0.002 | 0.008 | — | 0.008 | 0.003 | — | — | — |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | 6 | 6 | — | — | — |  |  |
|  |  |  | 标准值（%） | 96.36 | 2.010 | 0.577 | 0.029 | 0.096 | 0.367 | 0.198 | — | 0.022 | 0.021 | 0.011 | — | 200 |  |
|  |  |  | 不确定度（%） | 0.07 | 0.050 | 0.012 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | — | 0.004 | 0.002 | 0.001 | — |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | 6 | 6 | 6 | — |  |  |
|  |  |  | 标准值（%） | — | — | — | — | 0.143 | — | 0.047 | 0.972 | 0.038 | — | 0.025 | — | 200 |  |
|  |  |  | 不确定度（%） | — | — | — | — | 0.004 | — | 0.002 | 0.019 | 0.002 | — | 0.002 | — |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | — | — | — | — | 6 | — | 6 | 6 | 6 | — | 6 | — |  |  |
|  |  |  | 标准值（%） | 98.00 | 1.547 | 0.206 | 0.018 | 0.021 | 0.084 | 0.030 | 0.058 | — | 0.041 | — | — | 200 |  |
|  |  |  | 不确定度（%） | 0.06 | 0.022 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | — | 0.002 | — | — |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | 6 | — | — |  |  |
|  |  |  | 标准值（%） | 94.61 | 3.958 | 0.105 | 0.593 | 0.0089 | 0.0074 | 0.299 | 0.012 | 0.0044 | 0.059 | 0.245 | 0.060 | 200 |  |
|  |  |  | 不确定度（%） | 0.07 | 0.034 | 0.006 | 0.006 | 0.0009 | 0.0006 | 0.010 | 0.002 | 0.0004 | 0.003 | 0.017 | 0.003 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
| 注: 扩展不确定度包括总平均值的不确定度和不均匀性引起的不确定度，既，置信概率95％，K＝2.57，n=6。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |