ICS 83.040.01

G 48

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T ×××××—××××

再生丁基橡胶

butyl reclaim

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会（SAC/TC35）归口。

本标准负责起草单位：福建环科化工橡胶集团有限公司。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

再生丁基橡胶

- 范围

本标准规定了再生丁基橡胶的命名与分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于由各种废旧丁基橡胶制造的再生丁基橡胶。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528  硫化橡胶或热塑性橡胶  拉伸应力应变性能的测定

GB/T 533  硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定

GB/T 1232.1  未硫化橡胶  用圆盘剪切粘度计进行测定  第1部分：门尼黏度的测定

GB/T 3515  橡胶 炭黑含量的测定 热解法

GB/T 3516-2006  橡胶 溶剂抽出物的测定

GB/T 4498.1 橡胶 灰分的测定 第1部分：马弗炉法

GB/T 7755-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶 透气性的测定

GB/T 13460-xxxx 再生橡胶 通用规范

GB/T 15340  天然、合成生胶取样及其制样方法

GB/T 19188  天然生胶和合成生胶贮存指南

GB/T 29614 硫化橡胶中多环芳烃含量的测定

GB/T 26125 电子电气产品　六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

HG/T 3837  橡胶 总烃含量的测定 热解法

- 命名与分类

  - 命名

按GB/T 13460-xxxx命名为再生丁基橡胶，代号为R-IIR。所使用的材料为废旧丁基内胎、胶囊等废旧丁基橡胶制品、边角料。

  - 分类

- 按照原材料的不同、规格、种类分为:A、B、C、D四级，如表1所示

- 再生丁基橡胶的种类、等级及使用原材料

| 品种 | 等级 | 使用原材料 |
| --- | --- | --- |
| 再生丁基橡胶 | A级 | 大规格废旧丁基内胎、胶囊 |
|  | B级 | 废旧丁基内胎、胶囊 |
|  | C级 | 废旧丁基橡胶 |
|  | D级 | 废旧丁基橡胶 |

- 技术要求

  - 外观

目视检查，再生丁基橡胶应质地均匀，不应含有金属片、木片、砂粒及细小纤维等杂质。

  - 灰分

按GB/T 4498.1测定，灰分应符合表2给出的值。

- 性能要求

| 性能 | 要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 灰分，% ≤ | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| 丙酮抽提物，% ≤ | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
| 密度 g/cm3 ≤ ≤ | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 拉伸强度，MPa ≥ | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 |
| 拉断伸长率，% ≥ | 490 | 480 | 460 | 450 |
| 门尼黏度ML ≤ | 55 | 60 | 65 | 65 |

  - 丙酮抽出物

按GB/T3516-2006方法B测定，丙酮抽出物应符合表2给出的值。

  - 密度

按GB/T 533测定，密度应符合表2给出的值。

  - 拉伸强度、拉断伸长率

按GB/T 13460-xxxx附录B制备试样，按GB/T 528测定，拉伸强度、拉断伸长率应符合表2给出的值。

  - 门尼粘度

按GB/T 1232.1测定，门尼粘度应符合表2给出的值。

  - 有害物质限量

有害物质限量可由供需双方共同商定。

按GB/T 26125测定汞（Hg）含量、铅（Pb）含量、镉（Cd）含量、六价铬（Cr6+）、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）含量。

按GB/T 29614 测定多环芳烃含量。

  - 炭黑含量

应给出炭黑含量，按GB/T 3515测定。

  - 橡胶烃含量

应给出橡胶烃含量，按HG/T 3837测定。

  - 透气性

应给出透气速率，按GB/T 7755-2003测定。

- 检验规则

  - 组批

检验以批为单位，以相同原料、相同配方、相同工艺生产的再生丁基橡胶为一批，每批质量不超过50t。

  - 取样和制样方法

    - 按GB/T 15340规定的方法取一质量约为1.5kg的实验室样品。

    - 按GB/T 15340规定的方法制备试样。

  - 检验

检验分为型式检验和出厂检验。

    - 型式检验为技术要求中规定的全部项目，有下列情况之一者，应进行型式检验：

- 产品定型、转厂生产或停产半年以上重新生产；

- 原料、配方或工艺条件改变；

- 正常生产，时间间隔半年；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异。

    - 出厂检验按下列项目进行逐批检验：

- 外观；

- 灰分；

- 丙酮抽出物；

- 门尼黏度；

- 密度；

- 拉伸强度；

- 拉断伸长率。

  - 合格判定

若检验结果有任何一项不符合本标准要求时，应重新自该批产品中取双倍样品对该不合格项目进行复验，若复验结果符合本标准要求时，则判该批产品为合格品。反之，则判该批产品为不合格品。

- 包装、标志、贮存和运输

  - 包装

包装材料及要求由供需双方共同商定。

  - 标志

在每一包装外袋上应至少标志下面内容：

- 产品名称；

- 再生丁基橡胶代号；

- 净重；

- 生产厂厂名；

- 生产日期；

- 本标准的编号；

- 炭黑含量；

- 橡胶烃含量；

  - 贮存

按照GB/T 19188的规定进行。

  - 运输

运输时应用干燥和清洁车厢装运，盖好篷布，以防阳光照晒或雨水淋湿导致再生橡胶变质。

_________________________________