ICS 83.060

G 35

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T XXXXX—XXXX

代替

热塑性弹性体 电线电缆用苯乙烯类材料

Styrene thermoplastic elastomer for wires and cables

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶和橡胶制品标准化技术委员会（SAC/TC35）归口。

本标准主要起草单位：浙江三博聚合物有限公司、上海电缆研究所、中利科技集团股份有限公司、亨通集团苏州亨利通信材料有限公司。

本标准参加起草单位：中华人民共和国宁波出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：xxx…xxx。

塑性弹性体 电线电缆用苯乙烯类材料

- 范围

本标准规定了电线电缆用苯乙烯类热塑性弹性体材料（以下简称材料）的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于额定电压2kV及以下电力电缆、通信光电线缆、消费电子线缆的绝缘和护套材料。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T 2951的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)

GB/T 1690-2010 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法（ISO 1817：2005，MOD）

GB/T 1692-2008 硫化橡胶 绝缘电阻率的测定

GB/T 1695-2005 硫化橡胶 工频击穿电压强度和耐电压的测定方法

GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾

GB/T 2547-2008塑料 取样方法

GB/T 2941-2006 橡胶物理试验方法 试样制备和调节通用程序

GB/T 3512-2001 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

GB/T 5470-2008 塑料 冲击法脆化温度的测定

GB/T 7759-1996 硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩永久变形测定

GB/T 8323.2-2008 塑料 烟生成 第2部分：单室法测定烟密度试验方法

GB/T 9867-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法)

GB/T 10707-2008橡胶燃烧性能的测定

GB/T 11547-2008 塑料 耐液体化学试剂性能的测定

GB/T 16585-1996 硫化橡胶人工气候老化（荧光紫外灯）试验方法

GB/T 17650.1-1998 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第1部分:卤酸气体总量的测定

GB/T 20285-2006 材料产烟毒性危险分级

GB/T 20875.1-2007 电气绝缘材料水解稳定性试验方法 第1部分：塑料薄膜

GB/T 22027-2008 热塑性弹性体 命名和缩略语

JB/T 10707-2007 热塑性无卤低烟阻燃电缆料

IEC 60684-2:2003 绝缘软管套 第2部分：试验方法（Flexible insulating sleeving-Part 2: Methods of test）

IEC 62321-2008电子电气产品-测定六种限制物质（铅，汞，镉，六价铬，多溴联苯，多溴联苯醚）的浓度(Electrotechnical products-Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers) )

- 产品分类

  - 特征代号

苯乙烯类热塑性弹性体………………………………………………………………………………TPS

  - 用途代号

绝缘……………………………………………………………………………………………………J

护套……………………………………………………………………………………………………H

  - 耐热代号

最高允许电线电缆导体工作温度70℃………………………………………………………………70

最高允许电线电缆导体工作温度90℃………………………………………………………………90

最高允许电线电缆导体工作温度105℃…………………………………………………………… 105

最高允许电线电缆导体工作温度125℃…………………………………………………………… 125

  - 产品分类方法举例：

示例1：最高允许使用温度70℃的苯乙烯类热塑性弹性体绝缘材料，表示为：TPS-J70。

示例2：最高允许使用温度125℃的苯乙烯类热塑性弹性体护套材料，表示为：TPS-H125。

- 技术要求

  - 材料判定

以苯乙烯类热塑性弹性体为主要柔性基材，添加其它聚合物及改性助剂经过共混造粒而制成的绝缘和护套材料。

根据GB/T 22027-2008对苯乙烯类热塑性弹性体的定义，通过物理、化学等检测方法对材料进行判定。

  - 外观

材料为塑化均匀、表面光滑、无外来杂质的均匀粒状物。

材料的颜色可由购买方和生产方协商确定。

  - 性能

    - 电线电缆用苯乙烯类热塑性弹性体绝缘料材性能应符合表1的规定。

表1 电线电缆用苯乙烯类热塑性弹性体绝缘材料出厂检验性能

| 检验项目 | 单位 | 要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TPS-J70 | TPS -J90 | TPS -J105 | TPS -J125 |
| 拉伸强度 | MPa | ≥9.0 | ≥9.0 | ≥9.0 | ≥9.0 |
| 断裂伸长率 | % | ≥250 | ≥250 | ≥250 | ≥250 |
| 耐热冲击试验 测试温度 试验结果 | ℃ - | 130 无裂纹 | 130 无裂纹 | 150 无裂纹 | 150 无裂纹 |
| 20℃时体积电阻率 | Ω·m | ≥1.0×1011 | ≥1.0×1011 | ≥1.0×1011 | ≥1.0×1011 |
| 介电强度 | kV/mm | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |

表2 电线电缆用苯乙烯类热塑性弹性体绝缘材料型式检验性能

| 检验项目 | 单位 | 要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TPS-J70 | TPS -J90 | TPS -J105 | TPS -J125 |
| 85℃时体积电阻率 | Ω·m | ≥1.0×1011 | ≥1.0×1011 | ≥1.0×1011 | ≥1.0×1011 |
| 冲击脆化性能 试验结果 | 失效数 | ≤15/30 | ≤15/30 | ≤15/30 | ≤15/30 |
| 撕裂强度 | kN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| 耐磨性能 试验结果 | mm3 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
| 浸热水试验 拉伸强度最大变化率 断裂伸长率最大变化率 | % % | ±30 ±35 | ±30 ±35 | ±30 ±35 | ±30 ±35 |
| 耐油性 拉伸强度最大变化率 断裂伸长率最大变化率 | % % | ±30 ±30 | ±30 ±30 | ±30 ±30 | ±30 ±30 |
| 烟密度 无焰 有焰 | - - | ≤300 ≤150 | ≤300 ≤150 | ≤300 ≤150 | ≤300 ≤150 |
| 空气箱热老化 老化温度 拉伸强度最大变化率 断裂伸长率最大变化率 | ℃ % % | 100±2 ±25 ±25 | 120±2 ±25 ±25 | 135±2 ±25 ±25 | 158±2 ±25 ±25 |
| 燃烧性能 | 根据产品应用场合需求，由供需 双方协商 |  |  |  |  |
| 燃烧释放酸性气体 HCl和HBr含量 HF含量 | % % | ≤0.5 ≤0.1 | ≤0.5 ≤0.1 | ≤0.5 ≤0.1 | ≤0.5 ≤0.1 |
| 重金属含量 Cd Cr Pb Hg Cr+6 PBBs PBDEs | % % % % % % % | 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |  |  |  |
| 材料产烟毒性危害 | 根据产品应用场合需求，由供需双方协商 |  |  |  |  |

    - 电线电缆用苯乙烯类热塑性弹性体护套料性能应符合表3的规定。

表3 电线电缆用苯乙烯类热塑性弹性体护套材料出厂检验性能

| 检验项目 | 单位 | 要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TPS -H70 | TPS -H90 | TPS -H105 | TPS -H125 |
| 拉伸强度 | MPa | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
| 断裂伸长率 | % | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| 耐热冲击试验 测试温度 试验结果 | ℃ - | 130 无裂纹 | 130 无裂纹 | 150 无裂纹 | 150 无裂纹 |
| 20℃时体积电阻率 | Ω·m | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1010 |
| 介电强度 | kV/mm | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |

表4 电线电缆用苯乙烯类热塑性弹性体护套材料型式检验性能

| 检验项目 | 单位 | 要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TPS -H70 | TPS -H90 | TPS -H105 | TPS -H125 |
| 85℃时体积电阻率 | Ω·m | ≥1.0×1011 | ≥1.0×1011 | ≥1.0×1011 | ≥1.0×1011 |
| 压缩永久变形 试验结果 | % | ≤40 | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
| 冲击脆化性能 试验结果 | 失效数 | ≤15/30 | ≤15/30 | ≤15/30 | ≤15/30 |
| 撕裂强度 | kN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| 耐磨性能 试验结果 | mm3 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
| 耐臭氧 试验结果 | - | 未开裂 | 未开裂 | 未开裂 | 未开裂 |
| 抗UV性能 拉伸强度最大变化率 断裂伸长率最大变化率 | % % | ±15 ±15 | ±15 ±15 | ±15 ±15 | ±15 ±15 |
| 浸热水试验 拉伸强度最大变化率 断裂伸长率最大变化率 | % % | ±30 ±35 | ±30 ±35 | ±30 ±35 | ±30 ±35 |
| 耐油性 拉伸强度最大变化率 断裂伸长率最大变化率 | % % | ±30 ±30 | ±30 ±30 | ±30 ±30 | ±30 ±30 |
| 耐酸碱 拉伸强度最大变化率 断裂伸长率 | % % | ±30 ≥100 | ±30 ≥100 | ±30 ≥100 | ±30 ≥100 |
| 耐腐蚀（盐雾） 拉伸强度最大变化率 断裂伸长率最大变化率 | % % | ±30 ±35 | ±30 ±35 | ±30 ±35 | ±30 ±35 |
| 烟密度 无焰 有焰 | - - | ≤300 ≤150 | ≤300 ≤150 | ≤300 ≤150 | ≤300 ≤150 |
| 燃烧性能 | 根据产品应用场合需求，由供需双方协商 |  |  |  |  |
| 燃烧释放酸性气体 HCl和HBr含量 HF含量 | % % | ≤0.5 ≤0.1 | ≤0.5 ≤0.1 | ≤0.5 ≤0.1 | ≤0.5 ≤0.1 |
| 空气箱热老化 老化温度 拉伸强度最大变化率 断裂伸长率最大变化率 | ℃ % % | 100±2 ±25 ±25 | 120±2 ±25 ±25 | 135±2 ±25 ±25 | 158±2 ±25 ±25 |
| 重金属含量 Cd Cr Pb Hg Cr+6 PBBs PBDEs | % % % % % % % | 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |  |  |  |
| 材料产烟毒性危害 | 根据产品应用场合需求，由供需双方协商 |  |  |  |  |

- 试验方法

  - 外观检查

在自然光下，用正常目力检查材料外观。

  - 试样制备

试样采用膜压法制备，将材料颗粒在炼塑机上塑化、出片，再在液压机中不加压预热10min后加压5min，炼塑机及液压机的加工温度应根据材料的塑化特征进行设定，确保材料在加工过程中能充分塑化并未分解，液压机的加压压力不应小于15MPa，然后加压冷却至室温。

试样应平整光洁、厚度均匀、无气泡。

试样尺寸应符合各试验项目的规定。

  - 试样状态调节

所有试样都应按GB/T 2941的规定进行状态调节，状态调节的温度为（23±2）℃，相对湿度为（50±10）%，调节时间不小于4h。

  - 拉伸强度和断裂伸长率

按GB/T 528-2009的规定执行，试样形状为1型哑铃状，试样厚度（2.0±0.2）mm，拉伸速度（500±50）mm/min，测试环境温度（23±2）℃，有效试片不少于5个。

  - 耐热冲击试验

耐热冲击试验应按照附录A规定进行，试验温度符合表5的规定。试验结果应符合表1和表3的规定。

表5 耐冲击试验温度

| 材料使用温度/℃ | 热冲击温度/℃ |
| --- | --- |
| 70 | 130 |
| 90 | 130 |
| 105 | 150 |
| 125 | 150 |

  - 体积电阻率

按GB/T 1692-2008的规定执行，试样为直径100mm的圆形板状样片，厚度为（1.0±0.1）mm。

测量20℃时的体积电阻率，试样在（20±2）℃的蒸馏水中浸泡24h，擦干后立即进行试验，测试电压1000V；测量85℃时的体积电阻率，试样在（85±2）℃的蒸馏水中浸泡1h，，擦干后立即进行试验，测试电压500V。

  - 介电强度

按GB/T 1695-2005的规定执行，采用边长100mm的正方形板状试样，厚度为（1.0±0.1）mm，测试环境温度（20±2）℃，采用对称电极，升压速率2 kV/s。

  - 压缩永久变形

按GB/T 7759-1996的规定执行，试样形状为B型，压缩试验温度和时间符合表6的规定，材料国际硬度值为10~85时压缩率为25%，当橡胶国际硬度值为80~89时压缩率为15%，当橡胶国际硬度值为90~95时压缩率为10%，压缩结束后从夹具中取出试样，停放30min后再进行测量，每组试样不少于3个。

表6 压缩永久变形试验温度

| 材料使用温度/℃ | 压缩永久变形试验温度/℃ | 压缩时间/h |
| --- | --- | --- |
| 70 | 23 | 22 |
| 90 | 70 | 22 |
| 105 | 70 | 22 |
| 125 | 100 | 24 |

  - 冲击脆化性能

按GB/T 5470-2008的规定执行，试验采用A型试验机和A型试样，试样厚度（2.0±0.2）mm，试验温度-40℃，每组试样不少于30个。

  - 撕裂强度

按GB/T 529-2008的规定执行，采用无割口直角形试样，试样厚度（2.0±0.2）mm，夹持器移动速度（500±50）mm/min，每组试样不少于5个。

  - 耐磨性能

参照GB/T 9867-2008方法B的规定执行，垂直作用力（5.0±0.1）N。

  - 耐臭氧

按GB/T 2951.21-2008的规定执行，试样形状为GB/T 528-2009中1型哑铃状，试验温度（25±2）℃，试验时间30h，臭氧浓度0.025%-0.030%。

  - 浸热水试验

按GB/T 20875.1-2007的规定执行，试样形状为GB/T 528-2009中1型哑铃状，蒸馏水温度（70±2）℃，测试时间168h。试样达到浸水规定的时间，将试样连同蒸馏水一起冷却至（23±2）℃，将试样从水中取出，用滤纸将试样表面吸干后，立即进行测试。

  - 耐油性

按GB/T 1690-2010的规定执行，试样形状为GB/T 528-2009中1型哑铃状，测试温度和时间符合表4的规定。

表6 耐油性测试条件

| 测试用油 | 测试条件 |
| --- | --- |
| 汽油（ISO 1817，液体C） | （23±5）℃/20h |
| 燃油（IRM 903） | （23±5）℃/20h |
| 矿物油（IRM 902） | （50±3）℃/20h |

  - 耐酸碱

按GB/T 11547-2008的规定执行，试样形状为GB/T 528-2009中1型哑铃状。酸性溶液为45g/L草酸溶液，碱性溶液为40g/L氢氧化钠溶液，浸泡温度为（23±2）℃，浸泡时间168h。

  - 耐腐蚀

参照GB/T 2423.17-2008的规定执行，试样形状为GB/T 528-2009中1型哑铃状，盐浓度（5±1）%，测试温度（35±2）℃，测试时间24h。

  - 烟密度

按GB/T 8323.2-2008的规定执行，试样为边长（75±1）mm正方形，厚度（1.0±0.1）mm，辐射照度（25±1）kW/ m2。

  - 燃烧性能

按GB/T 10707-2008方法B的规定执行，试样长（130±5）mm，宽（13.0±0.5）mm，度（3.0±0.25）mm。

  - 燃烧释放酸性气体

HCl和HBr含量试验应按照GB/T 17650.1-1998的规定进行。

HF含量试验应按照IEC 60684-2:2003的规定进行。

  - 材料产烟毒性危害

材料产烟毒性危害试验根据产品应用场合需求进行检验。试验方法可采用GB/T 20285-2006或JB/T 10707-2007中附录A的方法，由供需双方协商。若采用JB/T 10707-2007中附录A的方法，毒性指数应≤5。

  - 重金属含量

重金属铅、汞、镉、六价铬的测定按照IEC 62321-2008的规定进行。

- 检验规则

  - 组批规则和抽样

    - 组批规则

以同一牌号、同一班组、同一生产线上生产、数量为1吨的产品为一批，产品以批为单位进行检验和验收

    - 抽样

材料生产时可在贮料仓的取样口抽样；

包装后的产品应按GB/T 2547规定进行抽样。

  - 检验分类和检验项目

    - 出厂检验

每一批次产品交货时必须进行出厂检验，出厂检验为抽样试验。每一批产品应由生产厂检验部门进行抽样试验合格方可出厂。检验项目应包括：

拉伸强度、断裂伸长率、耐热冲击试验、20℃体积电阻率、介电强度、空气箱热老化。

    - 型式检验

表2和表4规定的所有项目为型式检验项目。有下列情况之一者，应进行型式检验。

a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b）正式生产后，当原料、配方或工艺条件改变时，也应进行型式检验；

c）正常生产时，每半年进行一次；

d）国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

  - 判定规则和复验规则

    - 判定规则

规定项目的检验结果均符合表1和表3的要求，则判定为合格品，否则应按 6.3.2 的规定进行复验。

    - 复验规则

若检验结果有任一项不符合标准规定时，应重新自该批产品中取双倍采样单元数，对不合格项目进行复验，复验结果仍不合格，则该批产品为不合格品。

- 标志

产品的外包装袋上应有明显的标志。标志内容包括型号、颜色、生产日期，并加贴颜色标志。

- 包装、运输和贮存

  - 包装

产品出厂时,每批产品应附有产品质量检验合格证。合格证上应注明产品名称、牌号、批号、执行标准,并盖有质检专用章和检验员章。

产品应密封于内包装袋内，外包装袋用牛皮纸、聚乙烯与聚丙烯塑料编织布复合塑料袋，内包装袋用聚乙烯内衬袋双层包装。每袋净重（25±0.2）kg，也可按供需双方协商的包装形式及计量包装。

  - 运输

在运输和装卸过程中不应在阳光下暴晒或雨淋。

  - 贮存

产品应贮存在通风、干燥、清洁并保持有良好消防设施的仓库内。贮存温度不用低于0℃，应远离热源，并防止阳光直接照射，不应在露天堆放。绝缘料或护套料自生产之日起贮存期不应超过2年，超过两年，需要对材料性能进行复检。

- （规范性附录）
耐热冲击试验方法

  - 试验设备

金属圆棒，直径为（6.00±0.05）mm，试棒上配有固定夹以固定试样；

烘箱，热老化空气烘箱，温度范围：室温200℃，温度偏差±3℃。

  - 试样

准备3个试样，每个试样长约127mm，宽（6.0±0.1）mm，厚（3.0±0.1）mm。

  - 试验步骤

制备好的试样在温度为（23±2）℃，相对湿度为45％～55％的环境状态下放置不低于4h。

将直径为（6.00±0.05）mm金属圆棒按与地面约呈12°倾斜角固定，以便试样在卷绕过程中形成紧密整齐的排列。

将试样的一端用试样固定夹固定，试样的另一端用强力夹夹住并挂上2 kg的砝码，转动金属棒使试样紧密地绕在金属棒上，卷绕圈数为6圈，并在负重条件下用固定夹固定好另一端，再拆除砝码。试样卷绕方式及卷绕后的试样如图A.1所示。

将卷绕后的试样条及试棒放入预热到规定温度的烘箱中，并保持1h，之后将试样条及试棒从烘箱中取出并冷却至室温。

- 安装试样时，固定夹对试样的固定程度应适中，以恰好保证试样不松动为准。若过松，会导致试样松动，若过紧，可能会导致试样在夹口处开裂。

  - 耐热冲击试验用试棒及缠绕方式

  - 试验结果

用正常视力或矫正后的视力而不用放大镜进行检查时，试样应无裂纹。

_________________________________