ICS 83.060

G 40

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

硅橡胶混炼胶 高抗撕、高强度

High Strength Silicone rubber compound

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶和橡胶制品标准化技术委员会（SAC/TC35）归口。

本标准起草单位：合盛硅业股份有限公司。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

硅橡胶混炼胶 高抗撕、高强度

- 范围

本标准规定了高抗撕、高强度硅橡胶混炼胶的分类与命名、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于高抗撕（撕裂强度≥45 KN/m）、中抗撕（撕裂强度≥35 KN/m）、高强度（拉伸强度≥10 Mpa）、中强度（拉伸强度≥8 Mpa）的硅橡胶混炼胶。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

GB/T 529 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）

GB/T 531.1 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 533 硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定

GB/T 1232.1 未硫化橡胶 用圆盘剪切粘度计进行测定 第1部分 门尼粘度的测定

GB/T 1681 硫化橡胶回弹性的测定

GB/T 5576 橡胶和胶乳 命名法

GB/T 6678 化工产品采样总则

GB/T 6679 固体化工产品采样通则

GB/T 8170 数值的修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T XXXX 硅橡胶混炼胶 分类与系统命名法

- 分类与命名

按GB/T XXXX《硅橡胶混炼胶 分类与系统命名法》进行分类和命名。

耐撕裂型——撕裂强度≥35 KN/m为中抗撕型， 以Tm表示；撕裂强度≥45 KN/m为高抗撕型， 以T表示。

高拉伸强度型——拉伸强度≥8 Mpa为中强度型，以Sm表示；拉伸强度≥10 Mpa为高强度型，以S表示。

- 要求

  - 除另有规定外，高抗撕、中抗撕硅橡胶混炼胶的性能要求和试验方法见表1。

表1高抗撕、中抗撕气相硅橡胶混炼胶的技术要求

| 项目 | VMQ 40Tm | VMQ 50Tm | VMQ 60Tm | VMQ 60T | VMQ 70Tm | VMQ 70T | VMQ 80Tm | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 透明或半透明，混炼良好、质地均匀、无明显杂质 |  |  |  |  |  |  | 目视法 |
| 撕裂强度，KN/m≥ | 35 | 35 | 35 | 45 | 35 | 45 | 35 | GB/T 529（直角裁刀） |
| 硬度，邵氏A | 40±2 | 50±2 | 60±2 |  | 70±2 |  | 80±2 | GB/T531.1 |
| 密度，g/cm3 | 1.08-1.12 | 1.12-1.16 | 1.17-1.19 |  | 1.19-1.23 |  | 1.2-1.24 | GB/T 533 |
| 拉伸强度，Mpa≥ | 8.5 | 9.0 | 9.0 |  | 9.0 |  | 8.0 | GB/T 528(Ⅰ型裁刀) |
| 拉断伸长率，%≥ | 650 | 500 | 400 |  | 350 |  | 300 | GB/T 528(Ⅰ型裁刀) |
| 拉断永久变形，%≤ | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | GB/T 528(Ⅰ型裁刀) |
| 门尼粘度ML(1+4）100℃，M | 13-16 | 17-22 | 18-23 |  | 21-35 |  | 25-40 | GB/T 1232.1 |
| 回弹，% ≥ | 60 | 55 | 55 |  | 45 |  | 45 | GB/T 1681 |

  - 除另有规定外，高强度、中强度气相硅橡胶混炼胶的性能要求和试验方法见表2。

- 表2 高强度气相硅橡胶混炼胶的技术指标

| 项目 | VMQ 40Sm | VMQ 40S | VMQ 50Sm | VMQ 50S | VMQ 60Sm | VMQ 60S | VMQ 70Sm | VMQ 70S | VMQ 80Sm | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 透明或半透明，混炼良好、质地均匀、无明显杂质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 目视法 |
| 拉伸强度，Mpa≥ | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | GB/T 528(Ⅰ型裁刀) |
| 硬度，邵氏A | 40±2 |  | 50±2 |  | 60±2 |  | 70±2 |  | 80±2 | GB/T531.1 |
| 密度，g/cm3 | 1.11-1.14 |  | 1.14-1.17 |  | 1.15-1.19 |  | 1.19-1.23 |  | 1.2-1.24 | GB/T 533 |
| 拉断伸长率，%≥ | 600 |  | 500 |  | 400 |  | 350 |  | 300 | GB/T 528(Ⅰ型裁刀) |
| 拉断永久变形，%≤ | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | GB/T 528(Ⅰ型裁刀) |
| 撕裂强度，KN/m≥ | 20 |  | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | GB/T 529（直角裁刀） |
| 门尼粘度ML(1+4）100℃，M | 13-16 |  | 17-22 |  | 18-23 |  | 21-35 |  | 25-40 | GB/T 1232.1 |
| 回弹，% ≥ | 60 |  | 55 |  | 50 |  | 45 |  | 45 | GB/T 1681 |

  - 评价方法

- 按附录A制备试样，按表1和表2所列试验方法对相关性能进行评价。

- 检验规则

  - 出厂检验

第4章规定的所有项目为出厂检验项目。

  - 组批

同一原料、相同工艺一次生产、同一牌号的1t产品为一批，不足1t亦为一批。

  - 抽样

抽样单元以包装箱计。抽样单元数按GB/T6678中规定的方法进行。取样按GB/T6679中规定的方法进行。对生产厂允许在包装线上抽取均匀的有代表性的样品。

  - 合格判定

检验结果的判定按GB/T 8170中修约值比较法规定。所有检验项目符合第4章规定为合格品。若检验结果有任一项不符合本标准规定时，应重新自该批产品中取双倍采样单元数，对该不符合项进行复验，复验结果符合要求，则该批产品为合格品；如复验结果仍不符合要求，则该批产品为不合格品。

- 包装、标志、运输、贮存

  - 包装

高抗撕、高强度硅橡胶混炼胶内用聚乙烯塑料袋（或片）包装后，外用双瓦楞纸箱包装，每件净重（20±0.2）kg，也可根据用户的要求形式包装。

每批出厂的产品都应有标签或合格证。内容包括：产品名称、牌号、批号、商标、净含量、生产日期等。

  - 标志

产品包装上应至少标志以下内容：

- 生产厂名称、厂址；

- 本标准的编号；

- 产品名称；

- 产品牌号；

- 产品批号；

- 净含量（重量）。

  - 运输

按非危险品运输，可用一般运输工具运输。运输中应有防潮、防晒措施。不得挤压，建议运输叠高层数不超过8层。

  - 贮存

本品按非危险品贮存。应贮存在通风、干燥、防直接日光照射的室内。贮存期为3个月。

- （规范性附录）
试样制备

称取一定质量的混炼胶样品，按照比例（0.7%）加入2，5-二甲基-2，5-双(叔丁基过氧基)己烷（含量≥95%），在开炼机上开炼至硫化剂均匀吃进。将开炼好的试样放入到已经预热好的相应试片模具中。将平板硫化机温度设置为175℃，压力设置为大于等于15MPa，加压时间应根据材料的硫化特征进行设定，确保材料在加工过程中能充分硫化。制成的试样应平整光洁、厚度均匀、无气泡。试样尺寸应符合各试样检测项目的规定。将制成试样放置在干净干燥的容器中冷却至室温后检测。

_________________________________