ICS 点击此处添加ICS号

G 42

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

大型橡胶或塑料软管 拉伸试验

Rubber and plastics hoses — tensile test

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会软管分技术委员会（SAC/TC35/SC1）归口。

本标准起草单位：江苏太平橡胶股份有限公司、中交广州航道局有限公司、沈阳橡胶研究设计院。

本标准主要起草人：

大型橡胶或塑料软管 拉伸试验

- 范围

本标准规定了通径在200mm以上的大型橡胶或塑料软管的拉伸载荷形变性能试验方法。

本标准适用于带管接头的大型橡胶或塑料软管组合件。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7528—2011  橡胶和塑料软管及软管组合件  术语

- 术语和定义

GB/T 7528—2011界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 拉伸载荷  tensile load

拉伸软管时所施加的轴向力。

  - 长度变化率 elongation percent

由于拉伸载荷而引起软管的长度变化，用其变化值与初始长度的百分比表示。

  - 外径变化率  diameter variation rate

由于拉伸载荷而引起软管的外径变化，用其变化值与初始外径的百分比表示。

  - 永久变形率 permanent elongation

卸荷后软管放置一定时间时的长度变化率。

- 原理

在规定的条件下，在拉力试验机上对软管进行静态单轴拉伸，软管一端固定，另一端连接液压装置，按要求记录软管在不断拉伸过程中的载荷变化、长度变化、外径变化的数值，通过公式计算得到软管的各种拉伸性能。试验原理示意图如图1所示。

说明：

A——机架；

B——软管

C——液压缸；

D——控制系统；

E——数据采集装置。

- 试验原理图

- 试验设备

拉力试验机应具有恒速驱动功能，具有自动记录载荷、长度变化的装置，最大测力应满足试验管最大拉伸载荷的要求。

- 试样

  - 试样的制备

从同批次产品中选取软管作为试样。

  - 试样的调节

除生产检验或相关标准另有规定外，试样应在生产完成放置72h之后测试。

- 试验程序

  - 一般情况下，试验在10℃～35℃的室温下进行。如有特殊要求，试验温度由相关方另行商定。

  - 测量软管的初始长度、软管中心点初始外径。

  - 将软管安装在拉力试验机上，并使其轴线与拉伸载荷的方向一致。软管接头与拉力试验机应可靠连接，确保在试验过程中不变形。

  - 对所有仪器设备进行校准。

  - 对软管按给定速度匀速拉伸，直到给定载荷值时为止。允许按产品标准的规定或由有关方商定另选其他的速度和载荷。

  - 卸载，使软管处于自由状态放置8h。

  - 当需要进行破坏试验时可在给定速度下继续拉伸，直至载荷突降后卸荷。

  - 在试验过程中记录达到给定载荷时的长度变化、外径变化以及管体异常情况。

  - 对数据进行结果计算。

- 试验结果的计算

  - 长度变化率

长度变化率按公式(1)计算：

ΔL=L1−L0L0×100	(1)

式中：

ΔL ——长度变化率，单位为百分数（%）；

L0 ——软管的初始长度，单位为毫米（mm）；

L1 ——软管拉伸后的长度，单位为毫米（mm）。

  - 外径变化率

外径变化率按公式(2)计算。

ΔD=D1−D0D0×100	(2)

式中：

ΔD ——外径变化率，单位为百分数（%）；

D0 ——软管管身中心点的初始外径，单位为毫米（mm）；

D1 ——软管拉伸后管身中心点的外径，单位为毫米（mm）。

  - 永久变形率

永久变形率按公式(6)计算：

θ=L2−L0L0×100	(6)

式中：

θ ——长度变形率，单位为百分数（%）；

L0 ——软管的初始长度，单位为毫米（mm）；

L2 ——软管卸荷后自由状态放置8h时的长度，单位为毫米（mm）。

  - 拉伸强度

拉伸强度在试样进行破坏性拉伸试验时获得，拉伸强度按公式(3)计算。

δb=TbA	(3)

式中：

δb ——拉伸强度，单位为兆帕（MPa）；

Tb ——拉伸载荷，单位为牛（N）；

A ——软管初始截面积，单位为平方毫米（mm2）；

- 试验报告

试验报告应包括以下内容：

- 本标准号及具体方法；

- 试样的详细标识包括、类型、公称尺寸等；

- 试验环境温度；

- 试验条件；

- 试验结果；

- 试验结果异常的说明；

- 试验日期。

_________________________________