ICS 83.140.99

G47

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T XXXXX—XXXX

橡胶软管用高强度高模量聚乙烯醇缩甲醛浸胶线

Dipped vinylon cores for rubber hoses

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会浸胶骨架材料分技术委员会（SAC/TC35/SC13）归口。

本标准的主要起草单位： 太仓市捷成胶线有限公司等

本标准的主要起草人：

橡胶软管用高强度高模量聚乙烯醇缩甲醛浸胶线

- 范围

本标准规定了橡胶软管用高强度高模量聚乙烯醇缩甲醛浸胶线（以下简称橡胶软管用浸胶维纶线）产品的分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、贮存和运输。

本标准适用于橡胶软管用浸胶维纶线的品质鉴定及验收，其他橡胶制品用维纶线也可以参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2941    橡胶物理实验方法试样制备和调节通用程序

GB/T 2942    硫化橡胶与纤维帘线静态粘合强度的测定  H抽出法

GB/T 6038    橡胶试验胶料 配料、混练和硫化设备及操作程序

GB/T 6503    化学纤维 回潮率试验方法

GB/T 6529    纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 32108   浸胶线绳、纱线和帘线拉伸性能的试验方法

GB/T 30312   浸胶纱线、线绳和帘线热收缩试验方法

GB/T XXXXX   浸胶纱线、线绳和帘线捻度试验方法

- 产品分类

  - 品种定义

橡胶软管用维纶线是使用高强度、高模量维纶纤维经过加捻、浸胶、热处理等生产工艺制造而成的产品。

  - 产品规格

橡胶软管用浸胶维纶线根据其产品线密度和股数可分为：1110dtex、1330dtex、1870dtex、2220dtex、2660 dtex等规格。

  - 产品标记

橡胶软管用浸胶维纶线的标记应包括产品规格、产品品种、捻向等内容。

示例：1110dtex Z/S  M

①   ②  ③

①表示产品规格。

②表示浸胶维纶线的捻向。

③表示浸胶维纶线的捻度。

- 技术要求

  - 物理性能

浸胶维纶线的物理性能见表1。

- 浸胶维纶线的物理性能

| 项目 | 单位 | 产品规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1110dtex | 1330dtex | 1870dtex | 2220dtex | 2660dtex |
| 断裂强力 ≥ | N | 95 | 110 | 150 | 190 | 220 |
| 断裂伸长率 | ℅ | 6.0±1.0 | 6.0±1.0 | 6.0±1.0 | 6.0±1.0 | 6.0±1.0 |
| 定长重量 | g/100m | 13.0±1.0 | 16.0±1.0 | 22.0±1.0 | 26.0±1.0 | 28.0±1.0 |
| 干热收缩率 | ℅ | 0.5±0.3 | 0.5±0.3 | 0.5±0.3 | 0.5±0.3 | 0.5±0.3 |
| 捻度公差 | T/M | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| 粘合强度 ≥ | N/cm | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 |
| 直径 | mm | 0.20±0.05 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 |
| 回潮率 ≤ | % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| - 如有特殊要求可根据客户要求协商。 |  |  |  |  |  |  |

  - 外观质量

浸胶维纶线的外观质量见表2。

- 浸胶维纶线的外观质量要求

| 外观项目 | 单位 | 合格品 |
| --- | --- | --- |
| 色差 | 筒 | 不允许 |
| 污迹、杂质 | -- | 不允许 |
| 跳线 | -- | 不允许 |
| 结头 | 次/筒 | ≤1次 |
| 表面起毛 | -- | 不允许 |
| 表面划伤 | -- | 不允许 |

- 试验方法

  - 试验环境

试验应在GB/T 6529 给出的标准大气环境下进行。

  - 试验准备

    - 根据试验所需在抽样的样品上进行取样，首先拉掉样品线筒外层的维纶线，然后从中截取物理性能试验的试样，浸胶维纶线试样应装入黑色不透明聚乙烯薄膜袋中密封待检。

    - 取样和制样时应戴手套，避免灰尘污染和光照，并防止维纶线退捻。

    - 试验前，维纶线应在规定的大气环境中平衡16h

  - 物理性能试验

    - 浸胶维纶线的断裂强力和断裂伸长率，按GB/T 32108给出的规则进行试验。

    - 浸胶维纶线的定长重量，按附录A给出的规则进行试验

    - 浸胶维纶线的干热收缩率，按GB/T 30312给出的规则进行试验。

    - 浸胶维纶线的捻度,按GB/T XXXXX 给出的规则进行试验。

    - 浸胶维纶线的粘合强度，按附录B给出的规则进行试验。

    - 浸胶维纶线的直径，按附录C给出的规则进行试验。

    - 浸胶维纶线的回潮率；按GB/T 6503给出的规则进行试验。

  - 外观质量

浸胶维纶线的外观质量用目视法检验。

- 检验规则

  - 组批、抽样

    - 组批

浸胶维纶线以采用同一批原丝，在相同的规格、相同的捻度和捻向、相同的浸胶工艺配方、相同的工艺条件，连续生产，且不大于50车次的维纶线为一批。否则，应另行组批。

    - 抽样

浸胶维纶线每批按5％进行抽样，每批的抽样数不应少于16筒。

  - 合格判据

    - 浸胶维纶线根据规格的不同按表1中给出的项目逐一试验，全项符合要求为合格，如果检验过程中有某一项不符合要求，应在同批次中加倍抽样，对不合格项做复验。复测果仍不合格，则判定该批产品为不合格品。

    - 浸胶维纶线外观质量按照表2给出的项目逐一进行检验，全部符合要求为合格品。否则判为不合格。

- 标志、包装、贮存和运输

  - 标志

    - 橡胶软管用浸胶维纶线的外包装上应有明显标志，标志中至少包含以下内容：

- 产品名称；

- 产品规格；

- 制造单位；

- 保护标志；

- 产品毛重；

- 产品净重；

- 箱内所装数量；

- 生产批号；

- 生产日期；

- 产品标记。

    - 每批浸胶维纶线应附有检验报告。

  - 包装

    - 浸胶维纶线包装应分批次进行，不同批次的产品不能混装在一起。

    - 浸胶维纶线包装应根据产品的数量、体积、重量和纱管长度，选择合适的包装材料，内包装用黑色包装袋封装，外箱采用透明胶带封箱并用打包袋进行加固。

  - 贮存和运输

    - 浸胶维纶线在贮存和运输过程中，应避免阳光直射，防水、防潮、远离热源，防止对外包装产生挤压变形并远离酸碱等腐蚀性物品。

    - 浸胶维纶线应贮存在0℃-30℃的仓库内，浸胶维纶线筒在包装箱内应竖立。在满足上述规定条件下，自生产之日起，浸胶维纶线的保质期为六个月。

- （规范性附录）
浸胶维纶线定长度重量试验方法

  - 装置

采用图A.1所示的定张力制样器制备定长度重量的试样，用分析天平（精度：0.001g）测量试样的重量。

说明：

- 1—基座；

- 2—直尺；

- 3—固定销；

- 4—待测试样；

- 5—定张力砝码。

  - 定张力制样器示意图

  - 试样

截取1 m以上长度的试样16个。

  - 程序

    - 将维纶线试样的一端固定在制样器的固定销上，对试样的另一端施加（0.20±0.01）cN/dtex的定张力；在施加定张力的情况下，用记号笔在1 m的起始端和1 m的结束端画上记号；取下试样，使用锋利的刀片从1 m记号的两端处切断，即制成试样。

    - 利用天平将试样称重并记录称重的数值；数值精确至0.001 g。

  - 结果的表达

按式（A.1）计算定长度重量：

G100=100×G1 ………………………………………………（A.1）

式中：

G100——定长度重量，单位为克每100米（g/100m）；

G1  ——A.3.2中的称重值，单位为克每米（g/m）。

计算并记录定长度重量的算术平均值；有效数字取值至小数点后一位；按GB/T 8170给出的规则修约。

- （规范性附录）
浸胶维纶线粘合强度试验方法

  - 装置

试验装置包括开练机、平板硫化机、拉力试验机和厚度测试仪。

  - 试样

截取能够满足试验用长度的试样16个。

  - 程序

    - 橡胶制备

按浸胶维纶线粘合强度的试验用配方（见表B.1）制备混练胶，试验所用橡胶配料、混练的设备及

操作程序按照GB/T 6038给出的规则执行，试验所用橡胶的制备和调节应符合GB/T 2941给出的规则。

  - 浸胶维纶线粘合强度试验用配方

| 原料 | 用量/份 |
| --- | --- |
| 3号烟片 | 70.00 |
| 丁苯橡胶（SBR)1502 | 30.00 |
| 氧化锌（含量≥99.7℅） | 5.00 |
| 硬脂酸 | 2.00 |
| 硫化促进剂DM | 1.20 |
| 硫化促进剂TMTD | 0.03 |
| 白炭黑（沉淀法） | 15.00 |
| 炭黑N330 | 40.00 |
| 粘合剂A | 2.50 |
| 粘合剂RS | 3.50 |
| 硫磺 | 2.20 |
| 合计 | 171.43 |

    - H-抽出力的测定

按GB/T2942给出的规则进行试验，硫化条件为（150℃±1℃）×30min、压力为3.5MPa;测量出橡胶模块试样的H-抽出力，并记录数值；有效数字取至小数点后一位。

    - 橡胶厚度的测定

使用厚度测试仪测量H-抽出力时浸胶维纶线抽出方向橡胶厚度，并记录数值；有效数字取至小数

点后一位，按GB/T 8170给出的规则修约。

  - 结果的表述

    - H-抽出力与橡胶厚度测定值之比即为粘合强度，单位为牛顿每厘米（N/cm），有效数字取至小数点后一位，按GB/T 8170给出的规则修约。

    - 计算试样粘合强度的总算术平均值，有效数字取至整数位；按GB/T 8170给出的规则修约。

- （规范性附录）
浸胶维纶线直径试验方法

  - 装置

利用压盘式直径测试仪对5根平行帘线试样的10个部位进行测量，分别记录测试数值，计算数值的算术平均值为该批浸胶维纶线的直径，测试仪应满足下列要求：

- 测试范围：（0.01-10）mm;

- 精度：±0.01mm;

- 上压盘直径：9.5mm,对浸胶维纶线压力（170±3）g；

- 上压盘落下高度：6.5mm。

  - 试样

截取100mm以上的试样10个，5个一组，做两组试验。

  - 程序

    - 试验前检查仪器各部件是否正常（测头无杂质，指针归零）。

    - 将5根帘线并排平放进行测试仪底盘的中间部位。

    - 使上压盘从大约6.5mm的高度缓缓落下，待指针静止后读取数值，精确至0.01mn。

    - 分别测试10个部位，记录所测数据。

    - 按上述方法，测试另一组试样。

  - 结果表述

以两组试样所测数据的算术平均值为直径的最终试验结果，有效数值取小数点后二位，根据GB/T 8170给出的规则修约。

_________________________________