化工行业标准《支撑坝用橡胶气囊》

编制说明

一、工作简况

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2017年第一批化工行业标准制修订计划》（工信厅科【2017】40号）的要求，由烟台桑尼橡胶有限公司、江苏扬州合力橡胶制品有限公司、沈阳橡胶研究设计院有限公司承担《支撑坝用橡胶气囊》推荐性化工行业标准制定任务（计划编号：2017—0064T—HG）。

2017年5月，接到任务后，按照标准制定的工作程序，迅速成立了以烟台桑尼橡胶有限公司为主的标准制定小组。在参考借鉴HG/T2886—2014《橡胶坝 坝袋》和企业标准的基础上，起草形成了本标准的征求意见稿（草案稿），并将征求意见稿（草案稿）在编制小组成员单位内进行了讨论和征求意见，最终形成了征求意见稿，并将征求意见稿和编制说明上报全国橡标委涂覆制品分会秘书处。

二、标准编制原则和标准主要内容的确定

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

1、标准编制原则

气囊支撑坝是综合了橡胶坝、钢坝闸优点的新型水工设备，挡水由金属盾板实现，气囊经充气起到支撑盾板的作用，并且处于盾板保护下，克服了橡胶坝寿命短、易受水上漂浮物刺扎造成破坏和钢闸坝易腐蚀、易卡挂不能正常开启的缺点。该产品原由美国制造，由于其价格昂贵，在我国一直没有大量应用。橡胶气囊是气囊支撑坝的关键部件，也是制约气囊支撑坝应用的关键因素。2008年水利部、中国水科院行文推广应用这一新产品，组织多个专业厂家进行开发和国产化。桑尼公司经过5年的攻关和研发，在气囊制造工艺方面取得突破，近年来，气囊支撑坝已被国内水利行业认可，并迅速得到推广应用。但作为气囊支撑坝的关键部件气囊一直处于无标可循的状态，因此急需制定行业标准。

本标准为新制定标准，国内、国外目前无相同标准可借鉴。由于该产品用于水利行业，用途为拦河蓄水，同橡胶坝用途相同，所以，标准制定过程中采用了在企业标准的基础上参考借鉴HG/T2886—2014《橡胶坝 坝袋》的制定原则，具体指标制定上部分借鉴《橡胶坝 坝袋》 标准，主要依据企业标准进行了设置和制定。

2、标准主要内容的确定

本标准为首次制定，主要规定了气囊的适用范围、规范性引用文件、术语和定义、结构和尺寸、要求、检验规则、标志、包装运输和贮存等内容。

3、标准主要指标的设置和制定

根据气囊实际使用环境条件，设置了结构和尺寸、胶料性能、胶布性能、气密性能、耐压性能等技术指标要求。具体指标制定在参照HG/T2886—2014《橡胶坝 坝袋》的基础上结合企业标准将部分性能指标进行了提高，如胶料强度指标、涂覆织物粘合强度指标。结合气囊实际工作压力制定了气囊气密性能、耐压性能、爆破性能指标和试验方法等。

三、主要验证试验

1、胶料性能验证试验

气囊用胶料进行了物理性能、老化性能、低温性能、屈挠性能、磨耗性能的试验验证，各项性能均达到指标规定。

表1   内胶性能

| 序号 | 检验项目 |  | 要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度，MPa |  | ≥12 | 20 |
| 2 | 拉断伸长率，% |  | ≥400 | 549 |
| 3 | 拉断永久变形，% |  | ≤30 | 18 |
| 4 | 硬度（邵尔A），度 |  | 50-60 | 55 |
| 5 | 热空气老化 （100℃×96h） | 拉伸强度，MPa | ≥10.0 | 14.8 |
| 6 |  | 拉断伸长率，% | ≥300 | 417 |
| 7 | 热淡水老化 （70℃×96h） | 拉伸强度，MPa | ≥10.0 | 19.6 |
| 8 |  | 拉断伸长率，% | ≥300 | 598 |
| 9 |  | 体积膨胀率，% | ≤15 | -2 |
| 10 | 脆性温度，℃ |  | ≤-45 | -45℃试样完好 |
| 11 | 磨耗量（阿克隆），（cm3/1.61km） |  | ≤1.0 | 0.9 |

表2  外胶性能

| 序号 | 检验项目 |  |  | 要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度，MPa |  |  | ≥16 | 19 |
| 2 | 拉断伸长率，% |  |  | ≥450 | 640 |
| 3 | 拉断永久变形，% |  |  | ≤30 | 12 |
| 4 | 硬度（邵尔A），度 |  |  | 55-65 | 60 |
| 5 | 热空气老化 （100℃×96h） | 拉伸强度，MPa |  | ≥12.0 | 15.1 |
| 6 |  | 拉断伸长率，% |  | ≥350 | 510 |
| 7 | 热淡水老化 （70℃×96h） |  | 拉伸强度，MPa | ≥12.0 | 17.9 |
| 8 |  |  | 拉断伸长率，% | ≥350 | 575 |
| 9 |  |  | 体积膨胀率，% | ≤15 | 4 |
| 10 | 脆性温度，℃ |  |  | ≤-45 | -45℃试样完好 |
| 11 | 臭氧老化：10000×10-8， 40℃， 拉伸20%， 120 min |  |  | 不龟裂 | 不龟裂 |
| 12 | 磨耗量（阿克隆），(cm3/1.61km) |  |  | ≤0.6 | 0.3 |

2、涂覆织物性能试验

气囊用涂覆织物进行了拉伸强度、粘合强度的试验验证，各项性能均达到指标规定。

表3 涂覆织物性能检测

| 检验项目 |  | 坝高（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2.5 | 3.0-3.5 | 4.0-4.5 | 5 |
| 单层织物强度，kN/m | 检测值 | 180 | 231 | 330 | 360 |
| 热空气老化，100℃×96h， 单层织物强度，kN/m | 标准值 | 为老化前指标的4/5以上 |  |  |  |
|  | 检测值 | 175 | 222 | 320 | 350 |
| 热淡水老化，70℃×96h， 单层织物强度，kN/m | 标准值 | 为老化前指标的4/5以上 |  |  |  |
|  | 检测值 | 160 | 201 | 287 | 313 |
|  |  | 外覆盖胶与织物间 |  | 织物与织物间 |  |
| 橡胶与织物粘合强度，kN/m，≥ | 标准值 ≥ | 6 |  | 6 |  |
|  | 检测值 | 7.7 |  | 10.1 |  |
| 热淡水老化，70℃×96h， 橡胶与织物粘合强度， kN/m，≥ | 标准值 ≥ | 4 |  | 4 |  |
|  | 检测值 | 6.2 |  | 7.9 |  |

3、气密性能试验

抽取多个不同规格气囊，将气囊封口，形成密闭囊体，向气囊内充气至试验压力后(将气囊充起保持固定形状），停放24h，压力降低率为0，均达到指标规定。

4、耐压性能试验

抽取多个不同规格气囊，向气囊内充气至规定的试验压力，气囊没有出现破坏等异常情况。

5、爆破性能试验

抽取两个规格气囊，将气囊封口，形成密闭囊体，向气囊内充水直至将气囊充爆，气囊爆破时压力均达到最小爆破压力指标规定，没有出现异常情况。

并且在以前向客户交付产品时，上述性能均进行性能检测，均能达到标准规定的性能要求，产品经客户多年实际使用效果良好，同时能达到用户的使用要求，得到了用户的好评，取得了良好的社会效益和经济效益。

四、采用国际标准的程度

无

五、与有关现行法律、法规和强制性国家标准的关系

无

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无

七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性行业标准。

八、贯彻国家标准的要求和措施建议

无

九、废止现行有关标准的建议

无

十、其他应予以说明的事项

无

标准编制组

2017年9月12日