ICS 83.040.10

B 72

中华人民共和国国家标准

GB/T 8081—XXXX

代替 GB/T 8081-2008

天然生胶 技术分级橡胶（TSR）规格导则

Rubber, raw natural — Guidelines for the specification of technically specified rubber（TSR）

（ISO 2000：2014，MOD）

（本稿完成日期：2017-10-26） 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　原料	2

5　分级结构	2

6　规格要求	2

7　取样	3

8　包装	3

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 8081—2008《天然生胶 技术分级橡胶（TSR）规格导则》及其第1号修改单GB/T 8081—2008/XGD1-2011，与GB/T 8081—2008及GB/T 8081—2008/XGD1-2011相比，主要技术变化如下：

更新了规范性引用文件（见本版和2008年版的第2章和表2）；

删除了“对于未改、扩建的企业生产的胶包，每个胶包的净含量可按40kg±0.2kg执行，但自2015年1月1日起生产的胶包，每个胶包净含量40kg±0.2kg的包装规格应停止执行”（见2008版的第1号修改单）；

增加了低黏恒黏胶（LoV）这一TSR级别及要求（见表1和表2）；

增加了包装薄膜要求的引用标准GB/T 24797.2(见第2章，第8章)。

本标准采用重新起草法修改采用ISO 2000：2014《天然生胶 技术分级橡胶（TSR）规格导则》(英文版)。本标准于ISO 2000：2014的技术差异及其原因如下：

关于规范性引用文件，本标准做了具有技术差异的调整，以适应我国的技术条件。调整的情况集中反映在第2章“规范性引用文件”中，具体调整如下：

·用等同采用国际标准的GB/T 1232.1代替了ISO 289-1：2014；

·用等同采用国际标准的GB/T 3510代替了ISO 2007；

·用修改采用国际标准的GB/T 3517代替了ISO 2930；

·用修改采用国际标准的GB/T 4498.1代替了ISO 247；

·用修改采用国际标准的GB/T 8086代替了ISO 249；

·用修改采用国际标准的GB/T 8088代替了ISO 1656；

·用等同采用国际标准的GB/T 14796代替了ISO 4660；

·用等同采用国际标准的GB/T 15340代替了ISO 1795；

将对包装薄膜的要求改为直接引用标准GB/T 24797.2(见第2章、第8章，ISO 2000：2014的第2章、第8章)，以统一要求和方便使用。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会(SAC/TC 35/SC 8)归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

GB/T 8081—1987、GB/T 8081—1999、GB/T 8081—2008、GB/T 8081—2008/XGD1-2011

引  言

自从ISO 2000第一次规定了天然生胶的规格要求以来，又出现了一些不同级别的生胶；在生胶的供应方面，特别是恒黏胶（CV）又有了重要的进展。因此，与其继续不断地去严格规定那些有限的橡胶级别（这样做还有可能限制了橡胶的进一步发展），一个更加开放性的做法就显得合适，即对有关各方（如生产方、供应方和买方）在技术分级橡胶的规格要求方面提供指导和协助，而不是对现有的TSR再加上可能是不适当的限制。

本标准所包括的橡胶通常在别处做出更严格规定。在某些特定的情况下，可引用此类更加精确的规格。

天然生胶 技术分级橡胶（TSR）规格导则

范围

本标准提供了天然生胶 技术分级橡胶（TSR）的规格导则，根据天然生胶种类及其性能规定了分级要求。

本标准适用于采购TSR的人员使用，并可作为制定在某种情况下也许需要更严格规定的一些要求的基础。因此，本标准还列出了一些需要有关各方都同意的准则。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1232.1 未硫化橡胶 用圆盘剪切黏度计进行测定 第1部分：门尼黏度的测定（GB/T 1232.1—2016，ISO 289-1：2014，IDT)

GB/T 3510 未硫化胶 塑性的测定 快速塑性计法(GB/T 3510—2006，ISO 2007：1991，IDT)

GB/T 3517 天然生胶塑性保持率(PRI)的测定(GB/T 3517—2014，ISO 2930：2009，MOD)

GB/T 4498.1 橡胶 灰分的测定（GB/T 4498.1—2013，ISO 247：2006，MOD）

GB/T 8086 天然生胶 杂质含量的测定(GB/T 8086—2008，ISO 249：1995，MOD)

GB/T 8088 天然生胶和天然胶乳 氮含量的测定(GB/T 8088—2008，ISO 1656：1996，MOD)

GB/T 14796 天然生胶 颜色指数测定法(GB/T 14796—2008，ISO 4660：1999，IDT)

GB/T 15340 天然、合成生胶取样及其制样方法（GB/T 15340—2008，ISO 1795：2000，IDT）

GB/T 24797.2 橡胶包装用薄膜 第2部分：天然橡胶（GB/T 24797.2-2014，ISO 20299-2:2016，IDT）

ISO 248-1 生橡胶 挥发分含量的测定 第1部分：热辊法和烘箱法（Rubber, raw — Determination of volatile-matter content — Part 1: Hot-mill method and ovenmethod）

ISO 17278 天然生胶 技术分级橡胶（TSR） 凝胶含量的测定[Rubber, raw natural — Determination of the gel content of technically specified rubber (TSR)]

术语和定义

本标准采用下列术语和定义。

技术分级橡胶  technically specified rubber，TSR

由巴西橡胶树（Herea brasiliensis）的胶乳制成的天然橡胶（一般的做法是将胶乳加工成块状胶），橡胶的性能应与标准中相应等级的性能相符。

恒黏（cv）胶  constant viscosity(cv) rubber

黏度受到控制的天然橡胶，一般的做法是在干燥过程之前或之后用黏度稳定剂处理橡胶。

杂质  dirt

留在GB/T 8086所述筛子上的外来物质。

胶园凝胶   field-grade coagulum

胶乳在胶杯或其他合适容器中加酸凝固或自然凝固而制成的天然橡胶。

胶片   sheet rubber

一般是指经过人为有意凝固和压片所得的橡胶。

胶片可以是干燥的，部分干燥或未干燥的。

全鲜胶乳whole field latex

取自巴西橡胶树的胶乳，胶乳可稀释，但未经分级分离。

原料组成

根据所用的原料，TSR分为以下的三个主要类别：

原料为混合的鲜胶乳，在控制的条件下使用凝固剂如甲酸或乙酸凝固而成；

原料为胶园凝胶；

原料为胶片。

分级结构

TSR的分级应根据TSR的性能和生产TSR所用的原料而定（见表1）。

- TSR分级

| 原料 | 特征 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 全鲜胶乳 | 黏度有规定 | CV或LoV |
|  | 浅色橡胶，有规定的颜色指数 | L |
|  | 黏度或颜色没有规定 | WF |
| 胶片或凝固的混合胶乳 | 黏度或颜色没有规定 | 5或5S |
| 胶园凝胶和/或胶片 | 黏度没有规定 | 10或20 |
|  | 黏度有规定 | 10 CV或20 CV |

规格要求

不同级别物理和化学性能应符合表2的要求。

- TSR的技术要求

| 性能 | 级别a |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低黏恒黏胶 （SCR LoV） | 恒黏胶 (SCR CV) | 浅色胶 (SCR L) | 全乳胶 ( SCR WF) | 5号胶(SCR 5) | 10号胶(SCR 10) | 20号胶 (SCR 20) | 10号恒黏胶 (SCR 10CV) | 20号恒黏胶(SCR 20CV) |  |
| 颜色标志，色泽 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 褐 | 红 | 褐 | 红 |  |
| 留在筛子上的杂质（质量分数）/%，最大值 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | GB/T 8086 |
| 灰分（质量分数）/%，最大值 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1.0 | 0.75 | 1.0 | GB/T 4498.1 |
| 氮含量（质量分数）/%，最大值 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | GB/T 8088 |
| 挥发分（质量分数）/%，最大值 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ISO 248-1 |
| 塑性初值（P0），最小值 | — | — | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — | — | GB/T 3510 |
| 塑性保持率（PRI），最小值 | — | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 40 | GB/T 3517 |
| 拉维邦颜色指数，最大值 | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | GB/T 14796 |
| 门尼黏度，ML（1+4）100℃ | 55±10b | 60±5 b | — | — | — | — | — | c | c | GB/T 1232.1 |
| 凝胶含量（质量分数）/%，最大值 | 4.0 d | — | — | — | — | — | — | — | — | ISO 17278 |
| a原材料见表1。 b有关各方同意也可采用另外的黏度值。 c没有规定这些级别的黏度，因为这会随着例如贮存时间和处理方式而变化，但一般是由生产方将黏度控制在。有关各方同意也可采用另外的黏度值。 d有关各方同意也可采用另外的凝胶含量值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

取样

除非有关各方同意采用其他方法，否则，TSR应按GB/T 15340规定的方法取样。

从一批TSR中所取的每个样品都应符合该TSR级别的要求。

包装

TSR通常宜包装成标称质量为33.3kg或35kg（允许±0.5%）的胶包。

由于30包33.3kg的胶包共重1t，所以这种胶包可以称是较好的包装规格。

每个胶包上都应有识别标记，使用符合GB/T 24797.2规定的聚乙烯薄膜包裹；如果有关各方同意，也可采用其它的包装形式。

GB/T 24797.2规定的不剥离型聚乙烯薄膜的厚度为30μm～50μm；只要有关各方同意，特别是当包装用的薄膜需要从胶包上剥除的话，也可用厚度最高达65μm厚的薄膜。

_________________________________