《天然生胶 技术分级橡胶（TSR）规格导则》

（征求意见稿）编制说明

1  简况

1.1  任务来源

根据国标委综合﹝2015﹞52号文件“国家标准委关于下达2015年第二批国家标准制修订计划的通知”，国家标准修订项目《天然生胶技术分级橡胶（TSR）规格导则》（项目编号20151884-T-606）修订GB/T 8081-2008，由中国石油和化学工业联合会提出，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会（以下简称全国橡标委天然橡胶分会）归口，中国热带农业科学院农产品加工研究所负责起草, 完成期限2018年7月。

1.2  本标准修订的意义

天然生胶技术分级橡胶的产量占天然橡胶初加工产品的80%以上，是橡胶制品工业的主要原材料之一（其中70%由轮胎企业使用）。随着国民经济的发展，目前我国天然橡胶年消耗量和进口量已居世界第一位，国产天然橡胶年产量也排在第四位；年消耗天然橡胶400多万吨（其中国产80万吨左右）。

天然生胶技术分级橡胶规格标准是天然橡胶系列标准中的指导性标准，其确定的技术要求项目及指标在其他专用天然生胶如胶清橡胶、子午线轮胎橡胶、航空轮胎橡胶等中得到参考使用。1978年国际标准组织（ISO）首次发布ISO 2000: 1978《天然橡胶规格》，随后于1989年修订时将标准名称改为《天然生胶规格》, 2003修订时标准名称再改为《天然生胶技术分级橡胶（TSR）分级导则》，2014年发布了最新版本ISO 2000：2014, 增加了一个新TSR级别—低黏恒黏胶（LoV）及要求。我国参照ISO 2000：1978制定GB/T 8081-1987《天然生胶标准橡胶规格》，并于1999、2008年修订，2011年发布第1号修改单，其中，2008版等同采用ISO 2000:2003。

本项目拟采用ISO 2000: 2014对GB/T 8081－2008《天然生胶技术分级橡胶（TSR）规格导则》（等同采用ISO 2000：2003）进行修订，增加一个新的TSR级别--低黏恒黏胶（LoV）；同时，由于2011年发布GB/T 8081-2008第1号修改单中关于“胶包净含量40kg±0.2kg的包装规格”的过渡期至2015年1月1日已完毕，有必有删除其中的相关规定。低黏恒黏胶产品具有黏度低且稳定的特点，下游橡胶制品行业使用时可省去塑炼阶段，节约生产成本，并具有较好的一致性。该胶种在东南亚天然橡胶主产国开发成功，ISO 2000：2014也已得到应用；我国近年来加强了恒黏胶的开发研究工作，部分技术涉及低黏恒黏胶。因此，采用ISO 2000：2014修订GB/T 8081-2008，将有利于天然橡胶新产品的开发，对于保障国产和进口天然橡胶的质量监管，促进天然橡胶行业技术进步和方便国际贸易都有积极作用。

1.3  主要工作过程

2015年7月，在国家标准修订项目计划下达后，成立了标准起草工作小组，拟定工作大纲，进行任务分工。

根据GB/T 8081拟修订的技术要求，标准起草小组深入生产单位考察、调研，了解GB/T 8081-2008实施情况，还通过与相关单位的技术人员和管理人员讨论标准修订的内容，听取各单位的意见。2017年4月，就拟修订的性能项目向国产天然橡胶初加工企业和相关检验单位进行了质量检验情况调查，收到了海南、云南和广东各一家代表性企业（企业A、企业B和企业C）、国家橡胶及乳胶制品质量监督检验中心（以下简称检验A）和农业部天然橡胶质量监督检验测试中心（以下简称检验B）自2015年起的质量检验数据（见表1～表4）。在此基础上经过综合分析，确定了本标准修订后的征求意见稿。现发送给教学、科研、生产、检验等单位的专家、工程技术人员广泛证求意见。

- 关于编写原则和技术内容确定依据的几点说明

2.1 标准编写原则

（1）本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第１部分：标准的结构和编写规则》和GB/T 20000.2-2009《标准化工作指南第2部分：采用国际标准》的规定编制，以使标准在结构、语言表述和编排格式上符合统一的要求。

（2）根据当前我国天然生胶生产的技术水平和发展趋势，遵循科学性、合理性、经济性和可操作性的原则，对原标准的技术内容进行了修订。

（3）在标准的名称、技术要求结构和内容、用语等方面与橡胶和橡胶制品标准体系（特别是天然橡胶系列标准）保持一致。

2.2  标准中主要技术内容的修改及确定

2.2.1关于本标准与GB/T 8081-2008（含第1号修改单）主要技术差异的说明

（1）更新了规范性引用文件（见本版和2008年版的第2章和表2）；

（2）删除了“对于未改、扩建的企业生产的胶包，每个胶包的净含量可按40kg±0.2kg执行，但自2015年1月1日起生产的胶包，每个胶包净含量40kg±0.2kg的包装规格应停止执行”（见2008版的第1号修改单）；

（3）增加了低黏恒黏胶（LoV）这一TSR级别及要求（见标准表1和表2）；

（4）增加了包装薄膜要求的引用标准GB/T 24797.2（见第2章，第8章）。

2.2.2 关于本标准修改采用ISO 2000:2014的说明

2.2.2.1 本标准与ISO 2000:2014的差异说明

本标准于ISO 2000：2014的技术差异及其原因如下：

（1）关于规范性引用文件，本标准做了具有技术差异的调整，以适应我国的技术条件。调整的情况集中反映在第2章“规范性引用文件”中，具体调整如下：

•用等同采用国际标准的GB/T 1232.1代替了ISO 289-1：2014；

•用等同采用国际标准的GB/T 3510代替了ISO 2007；

•用修改采用国际标准的GB/T 3517代替了ISO 2930；

•用修改采用国际标准的GB/T 4498.1代替了ISO 247；

•用修改采用国际标准的GB/T 8086代替了ISO 249；

•用修改采用国际标准的GB/T 8088代替了ISO 1656；

•用等同采用国际标准的GB/T 14796代替了ISO 4660；

•用等同采用国际标准的GB/T 15340代替了ISO 1795；

（2）将对包装薄膜的要求改为直接引用国家标准GB/T 24797.2（见第2章、第8章，ISO 2000：2014的第2章、第8章）。

ISO 2000：2014对聚乙烯薄膜规定的“薄膜的厚度宜为30μm～50μm，维卡软化温度在95℃以下”要求， 在GB/T 24797.2《橡胶包装用薄膜 第2部分：天然橡胶》（GB/T 24797.2-2014，ISO 20299-2:2016，IDT）中已有规定，为了统一要求和方便使用，直接引用该标准。

2.2.2.2 采用ISO 2000：2014各级别天然生胶技术指标说明

GB/T 8081-2008与ISO 2000：2014相比，除增加了低黏恒黏胶这一生胶品种外，其它各级别的规格要求并无差异。对于这些级别天然生胶技术分级橡胶的性能项目，自GB/T 8081-2008实施以来，并没有收到有关其技术指标无法满足生产需要的意见；从收集到的我国技术分级橡胶的主要生产企业自2015年起对天然生胶的检验数据看，我国主要天然生胶技术分级橡胶生产企业提供的数据主要是关于技术分级橡胶全乳胶（SCR WF）、5号胶（SCR 5）、10号胶（SCR 10）和20号胶的数据，检验机构提供的也是这些方面的数据（见表1～表4）。从表1可以看出，除了个别检验数据外，这些级别的技术分级橡胶的性能项目都具有较高的合格率。因此，这些规定仍然适合当前我国天然生胶技术分级橡胶的生产、流通和使用要求。其他级别的技术分级橡胶如恒黏胶（SCR CV）、浅色胶（SCR L）、10号恒黏胶（SCR 10CV）和20号恒黏胶（SCR 20CV）我国生产量不大，而低黏恒黏胶（SCR LoV）目前还处于研发阶段，为了促进我国天然生胶技术分级橡胶产品研发和方便国际贸易，对于这些级别的天然橡胶，也采用ISO 2000：2014中的规定。

通过采用天然生胶技术分级橡胶的最新国际标准对现行国家标准修订，使天然生胶技术分级橡胶规格的技术要求与国际标准尽量协调一致，将有利于对国产和进口天然生胶的质量监管，促进我国天然橡胶初加工行业科技进步，提高国产天然生胶的竞争力，并为国际贸易提供便利。

3  本标准与有关现行的法律、法规和强制性标准没有冲突。

4  本标准（征求意见稿）在制定过程中尚未出现重大分歧意见。

5  建议本标准作为推荐性标准发布实施。

6  贯彻本标准的要求和建议

6.1  本标准宣贯时应包括下列内容

a) 介绍本标准制定的原因、过程及意义；

b) 介绍和解释本标准的主要技术内容。

c) 本标准实施过程中可能遇到的问题及解决的措施。

6.2  本标准宣贯时建议采取下列形式

a) 举办标准培训班，请生产、使用、检验监督等有关企业/部门的有关人员参加的标准宣贯培训。

b) 由本标准的起草人员到上述企业/部门与有关人员进行现场宣讲和示范操作。

《天然生胶技术分级橡胶（TSR）规格导则》起草小组

2017年10月26日

表1   全乳胶（SCR WF）质量检验情况表

（2015.01～2017.04）

| 性能 |  | 单位 | 检验样品数（个） | 合格样品数（个） | 合格率（%） | 数值分布 （最大值/最小值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 |  |  |  |  |  |
| 杂质（质量分数）/%，最大 | 0.05 | 企业A | 50523 | 50253 | 99.46 | 1.840/0.001 |
|  |  | 企业B | 39150 | 39150 | 100 | 0.05/0.001 |
|  |  | 企业C | 17417 | 17347 | 99.60 | 0.138/0.001 |
|  |  | 检验A | 348 | 343 | 98.6 | 0.24/0.01 |
|  |  | 检验B | 1633 | 1632 | 100 | 0.03/0.002 |
| 灰分（质量分数）/%，最大 | 0.5 | 企业A | 29745 | 29734 | 99.96 | 1.07/0.09 |
|  |  | 企业B | 39150 | 39114 | 99.91 | 0.55/0.01 |
|  |  | 企业C | 10561 | 10555 | 99.94 | 0.584/0.011 |
|  |  | 检验A | 348 | 343 | 98.6 | 1.68/0.18 |
|  |  | 检验B | 1633 | 1632 | 100 | 0.5/0.2 |
| 氮含量（质量分数）/%，最大 | 0.6 | 企业A | 5243 | 5236 | 99.87 | 0.70/0.30 |
|  |  | 企业B | 11421 | 11421 | 100 | 0.56/0.21 |
|  |  | 企业C | 84 | 84 | 100 | 0.597/0.163 |
|  |  | 检验A | 348 | 345 | 99.1 | 0.78/0.38 |
|  |  | 检验B | 1633 | 1632 | 100 | 0.5/0.3 |
| 挥发分（质量分数）/%，最大 | 0.8 | 企业A | 29886 | 29879 | 99.98 | 1.89/0.08 |
|  |  | 企业B | 23995 | 23995 | 100 | 0.78/0.04 |
|  |  | 企业C | 10425 | 10424 | 99.99 | 0.807/0.040 |
|  |  | 检验A | 348 | 345 | 99.1 | 1.88/0.24 |
|  |  | 检验B | 1633 | 1633 | 100 | 0.8/0.1 |
| 塑性初值（P0）,最小 | 30 | 企业A | 72758 | 72574 | 99.75 | 61/9 |
|  |  | 企业B | 39150 | 39126 | 99.94 | 50/21 |
|  |  | 企业C | 33911 | 33307 | 98.22 | 53.34/13.28 |
|  |  | 检验A | 348 | 346 | 99.4 | 49/24 |
|  |  | 检验B | 1633 | 1632 | 99.9 | 46/27 |
| 塑性保持率（PRI），最小 | 60 | 企业A | 72758 | 72408 | 99.52 | 100/13 |
|  |  | 企业B | 39150 | 39137 | 99.97 | 99.9/32 |
|  |  | 企业C | 33911 | 33451 | 98.64 | 100/9.4 |
|  |  | 检验A | 348 | 345 | 99.1 | 96/33 |
|  |  | 检验B | 1633 | 1632 | 100 | 88/72 |

表2  5号胶（SCR 5）质量检验情况表

（2015.01～2017.04）

| 性能 |  | 单位 | 检验样品数（个） | 合格样品数（个） | 合格率（%） | 数值分布 （最大值/最小值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 |  |  |  |  |  |
| 杂质（质量分数）/%，最大 | 0.05 | 企业A | 3468 | 3323 | 95.82 | 0.16/0.01 |
|  |  | 企业B | — | — | — | — |
|  |  | 企业C | 580 | 570 | 98.28 | 0.076/0.02 |
|  |  | 检验A | 51 | 48 | 94.1 | 0.08/0.01 |
|  |  | 检验B | 582 | 580 | 99.6 | 0.06/0.01 |
| 灰分（质量分数）/%，最大 | 0.6 | 企业A | 3233 | 3228 | 99.84 | 0.70/0.11 |
|  |  | 企业B | — | — | — | — |
|  |  | 企业C | 524 | 513 | 97.90 | 0.926/0.081 |
|  |  | 检验A | 51 | 51 | 100 | 0.54/0.19 |
|  |  | 检验B | 582 | 582 | 100 | 0.5/0.2 |
| 氮含量（质量分数）/%，最大 | 0.6 | 企业A | 2224 | 2224 | 100.00 | 0.6/0.2 |
|  |  | 企业B | — | — | — | — |
|  |  | 企业C | 50 | 50 | 100 | 0.482/0.280 |
|  |  | 检验A | 51 | 51 | 100 | 0.55/0.28 |
|  |  | 检验B | 582 | 580 | 99.6 | 1.0/0.4 |
| 挥发分（质量分数）/%，最大 | 0.8 | 企业A | 3456 | 3456 | 100.00 | 1.96/0.07 |
|  |  | 企业B | — | — | — | — |
|  |  | 企业C | 483 | 477 | 98.76 | 0.926/0.108 |
|  |  | 检验A | 51 | 51 | 100 | 0.79/0.19 |
|  |  | 检验B | 582 | 579 | 99.5 | 1.0/0.3 |
| 塑性初值（P0）,最小 | 30 | 企业A | 9202 | 9081 | 98.69 | 57/12 |
|  |  | 企业B | — | — | — | — |
|  |  | 企业C | 615 | 595 | 96.75 | 54.00/23.76 |
|  |  | 检验A | 51 | 51 | 100 | 46/37 |
|  |  | 检验B | 582 | 582 | 100 | 54/31 |
| 塑性保持率（PRI），最小 | 60 | 企业A | 9066 | 8742 | 96.43 | 100/24 |
|  |  | 企业B | — | — | — | — |
|  |  | 企业C | 615 | 565 | 91.87 | 99.47/8.56 |
|  |  | 检验A | 51 | 41 | 80.4 | 91/21 |
|  |  | 检验B | 582 | 582 | 100 | 88/70 |

表3   10号胶（SCR 10）质量检验情况表

（2015.01～2017.04）

| 性能 |  | 单位 | 检验样品数（个） | 合格样品数（个） | 合格率（%） | 数值分布 （最大值/最小值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 |  |  |  |  |  |
| 杂质（质量分数）/%，最大 | 0.10 | 企业A | 39696 | 39301 | 99.00 | 2.37/0.001 |
|  |  | 企业B | — | — | — | — |
|  |  | 企业C | 15445 | 15327 | 99.24 | 0.374/0.001 |
|  |  | 检验A | 90 | 88 | 97.8 | 0.14/0.02 |
|  |  | 检验B | 4 | 2 | 50 | 0.14/0.05 |
| 灰分（质量分数）/%，最大 | 0.75 | 企业A | 24184 | 24031 | 99.37 | 2.50/0.151 |
|  |  | 企业B | — | — | — | — |
|  |  | 企业C | 7955 | 7937 | 99.77 | 1.028/0.016 |
|  |  | 检验A | 90 | 88 | 97.8 | 0.91/0.18 |
|  |  | 检验B | 4 | 4 | 100 | 0.7/0.3 |
| 氮含量（质量分数）/%，最大 | 0.6 | 企业A | 5521 | 5521 | 100.00 | 0.50/0.10 |
|  |  | 企业B | — | — | — | — |
|  |  | 企业C | 657 | 657 | 100 | 0.584/0.148 |
|  |  | 检验A | 90 | 90 | 100 | 0.57/0.28 |
|  |  | 检验B | 4 | 4 | 100 | 0.5/0.4 |
| 挥发分（质量分数）/%，最大 | 0.8 | 企业A | 24132 | 23786 | 98.57 | 2.74/0.06 |
|  |  | 企业B | — | — | — | — |
|  |  | 企业C | 7213 | 7161 | 99.28 | 1.880/0.024 |
|  |  | 检验A | 90 | 87 | 96.7 | 1.29/0.24 |
|  |  | 检验B | 4 | 4 | 100 | 0.6/0.4 |
| 塑性初值（P0）,最小 | 30 | 企业A | 51389 | 50789 | 98.83 | 59/8 |
|  |  | 企业B | — | — | — | — |
|  |  | 企业C | 18972 | 18789 | 99.04 | 64/18 |
|  |  | 检验A | 90 | 90 | 100 | 51/35 |
|  |  | 检验B | 4 | 4 | 100 | 42/39 |
| 塑性保持率（PRI），最小 | 50 | 企业A | 51389 | 47762 | 92.94 | 93/3 |
|  |  | 企业B | — | — | — | — |
|  |  | 企业C | 18972 | 18166 | 95.75 | 99.96/7.3 |
|  |  | 检验A | 90 | 74 | 82.2 | 89/17 |
|  |  | 检验B | 4 | 4 | 100 | 62/57 |

表4    20号胶（SCR 20）质量检验情况表

（2015.01～2017.04）

| 性能 |  | 单位 | 检验样品数（个） | 合格样品数（个） | 合格率（%） | 数值分布 （最大值/最小值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 |  |  |  |  |  |
| 杂质（质量分数）/%，最大 | 0.20 | 企业A | 169 | 157 | 92.90 | 0.37/0.02 |
|  |  | 企业B | — | — | — | — |
|  |  | 企业C | 1521 | 1488 | 97.83 | 0.383/0.008 |
|  |  | 检验A | — | — | — | — |
|  |  | 检验B | 1 | 1 | 100 | 0.09 |
| 灰分（质量分数）/%，最大 | 1.0 | 企业A | 169 | 162 | 95.86 | 1.10/0.26 |
|  |  | 企业B | — | — | — | — |
|  |  | 企业C | 523 | 516 | 98.66 | 1.377/0.113 |
|  |  | 检验A | — | — | — | — |
|  |  | 检验B | 1 | 1 | 100 | 0.08 |
| 氮含量（质量分数）/%，最大 | 0.6 | 企业A | 142 | 140 | 98.59 | 0.70/0.18 |
|  |  | 企业B | — | — | — | — |
|  |  | 企业C | 105 | 105 | 100 | 0.59/0.17 |
|  |  | 检验A | — | — | — | — |
|  |  | 检验B | 1 | 1 | 100 | 0.5 |
| 挥发分（质量分数）/%，最大 | 0.8 | 企业A | 169 | 163 | 96.45 | 1.0/0.09 |
|  |  | 企业B | — | — | — | — |
|  |  | 企业C | 516 | 481 | 93.22 | 1.489/0.177 |
|  |  | 检验A | — | — | — | — |
|  |  | 检验B | 1 | 1 | 100 | 0.6 |
| 塑性初值（P0）,最小 | 30 | 企业A | 169 | 152 | 89.94 | 49/21 |
|  |  | 企业B | — | — | — | — |
|  |  | 企业C | 1547 | 1478 | 95.54 | 56/15.47 |
|  |  | 检验A | — | — | — | — |
|  |  | 检验B | 1 | 1 | 100 | 34 |
| 塑性保持率（PRI），最小 | 40 | 企业A | 169 | 149 | 88.17 | 85/24 |
|  |  | 企业B | — | — | — | — |
|  |  | 企业C | 1547 | 1480 | 95.67 | 96.8/8.96 |
|  |  | 检验A | — | — | — | — |
|  |  | 检验B | 1 | 1 | 100 | 41 |