ICS 83.040.10

B 72

中华人民共和国国家标准

GB/T8082—XXXX

代替 GB/T 8082-2008

天然生胶 技术分级橡胶（TSR） 包装、标志、贮存和运输

Rubber，raw natural -- Technically specified rubber (TSR) -- Packing, marks, storage and transportion

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2017-10-27） 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1给出的规则起草。

本标准代替GB/T 8082—1999《天然生胶 标准橡胶 包装、标志、贮存和运输》及其第1号修改单GB/T 8082—2008/XGD1-2011，与GB/T 8082-2008及GB/T 8082—2008/XGD1-2011相比，主要技术变化如下：

——标准中文名称修改为“天然生胶 技术分级橡胶（TSR） 包装、标志、贮存和运输》”，英文名称作相应改变，以便与GB/T 8081《天然生胶 技术分级橡胶（TSR）规格导则》中“技术分级橡胶（TSR）”的名称相统一；

——修改了标准结构，将GB/T 8082—2008中的第3章“标准橡胶的包装和标志”改为第4章“包装”和第5章“标志”（见2008版第3章，本版的第4章和第5章）；将GB/T 8082—2008的第4章“标准橡胶的贮存和运输”改为第6章“贮存”和第7章“运输”（见2008版第4章，本版的第6章和第7章）；

删除了“每个胶包的净含量为33.3kg或35kg(允许±0.5%)，对于未改、扩建的企业生产的胶包，每个胶包的净含量可按40kg±0.2kg执行，但自2015年1月1日起生产的胶包，每个胶包净含量40kg±0.2kg的包装规格应停止执行”（见GB/T 8082-2008的第1号修改单GB/T 8082-2008/XGD1-2011），因为过渡期已过。

——修改了包装薄膜要求，增加了不剥离型薄膜引用GB/T 24797.2的规定（见3.3.1,2008年版的3.1.3）；

——增加了低黏恒黏胶的级别代号（见4.1）；

——标志内容中增加了“商标、原产国名（对于进口产品）、标准编号及年代号”（见4.3）。

——运输内容增加了“运输时应避免与油类、酸碱、有机溶剂及其他对橡胶有害的物质接触或受其污染”。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会（SAC/TC 35/SC 8）归口。

本标准起草单位：。

本标准主要起草人：。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

GB/T 8082—1987年、GB/T 8082—1999、GB/T 8082—2008、GB/T 8082—2008/XGD1-2011。

天然生胶 技术分级橡胶（TSR） 包装、标志、贮存和运输

范围

本标准规定了天然生胶技术分级橡胶(TSR)的包装、标志、贮存和运输。

本标准适用于我国各级别的天然生胶技术分级橡胶。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8081—XXXX天然生胶 技术分级橡胶（TSR）规格导则

GB/T 19188 天然生胶和合成生胶 贮存指南

GB/T 24797.2 橡胶包装用薄膜 第2部分：天然橡胶

包装

胶包净含量

每个胶包净含量为33.3kg或35kg（允许±0.5%）。

胶包尺寸

对于净含量为33.3kg的胶包，其长为 670mm，宽为330mm，高为200mm。

对于净含量为35kg的胶包，其长为 680mm，宽为340mm，高为200mm。

由于每包33.3kg，30包构成1t，故更应考虑这种胶包的尺寸.

包装材料

3.3.1 胶包内层包装如使用不剥离型薄膜，应符合GB/T 24797.2的规定；胶包外层使用聚丙烯袋双层包装；经有关各方同意，也可使用其它的包装形式。

只要有关各方同意，特别是当包装用的薄膜需要从胶包上剥除的话，也可用厚度最高达65μm厚的薄膜。

3.3.2 对于采用紧缩包装的进口大包包装（通常为33.3kg/包、30包构成1t或35kg/包、36包构成1.26t）的托板或疏格木箱，不应传带检疫性有害生物和有毒有害物质。

标志

国产TSR代号

国产TSR使用“SCR”代号（其中S代表“技术分级”，C代表“中国”，R代表“橡胶”，即技术分级中国橡胶），使之与国际常用的代号对应。九个级别的橡胶代号分别为SCR LoV(低黏恒黏胶)、SCR CV（恒粘胶）、SCR L（浅色胶）、SCR WF（全乳胶）、SCR5（5号胶）、SCR10（10号胶）、SCR20（20号胶）、SCR 10CV（10号恒粘胶）、SCR 20CV（20号恒粘胶）

级别标志颜色

TSR级别的标志颜色按GB/T 8081—XXXX中表1规定执行。

标志内容

TSR外包装应清楚标明以下内容：

a) 生产厂名、厂址和商标，如为国外进口还包括原产国名；

b) 标准编号及年代号；

c) 产品名称、级别代号、标志颜色；

d) 净含量, kg；

e) 生产日期；

f) 生产批号；

h)生产许可证编号。

如使用每箱1t或1.26t有托板的包装箱，还应在箱外标明以上内容。

贮存

按GB/T 19188的规定进行。

运输

运输时应用干燥和清洁车厢装运，盖好篷布，以防阳光照晒或雨水淋湿导致橡胶发霉变质。

运输时应避免与油类、酸碱、有机溶剂及其他对橡胶有害的物质接触或受其污染。

_________________________________