| ICS | 83.040.10 |
| --- | --- |
| CCS | B 72 |

中华人民共和国国家标准

GB/T 17821—××××/ISO 705:2015

代替 GB/T 17821-2008

胶乳 5℃至40℃密度的测定

Rubber latex－Determination of density between 5℃ and 40℃

(ISO 705:2015,IDT)

（本草案完成时间：2024.04.29）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

`

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 原理	1

5 仪器	1

6 取样	2

7试验步骤	2

8 结果表示	3

9 试验报告	4

参考文献	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 17821-2008《胶乳  5℃至40℃密度的测定》。与GB/T GB/T 17821-2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

更改了范围的内容表述（见第1章，2008年版的第1章）；

增加了“原理”一章（见第4章）。

本文件等同采用ISO 705:2015《胶乳  5℃至40℃密度的测定》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会（SAC/TC 35/SC 8）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件于1999年首次发布，2008年第一次修订，本次为第二次修订。

胶乳 5℃至40℃密度的测定

范围

本文件描述了在5℃～40℃温度下测定浓缩天然胶乳密度的方法。

本文件是为了在不能直接称量或不能控制实验室温度的情况下利用密度测定来计算已测定体积的胶乳的质量而制定的。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 123胶乳 取样（Rubber latex—Sampling）

GB/T 8290—2021 胶乳 取样（ISO 123:2001,IDT）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

密度density

在标准温度下的质量除以体积。

密度以兆克每立方米（Mg/m3）表示。

浓缩天然胶乳natural rubber latex concentrate

含氨和（或）其他保存剂并经过某种浓缩方法处理过的天然胶乳。

原理

为了测定5℃至40℃温度下浓缩天然胶乳的密度，用于测定密度的胶乳样品中所含的空气数量应与测定体积时所含的空气数量相同。因此，在取样前应让胶乳静置至少24h，以便能除去气泡。测定密度时的温度宜与测定体积时的温度相同，否则就应进行校正。

本方法适用于各种天然胶乳以及合成胶乳、配料胶乳和硫化胶乳，也适用于橡胶水分散体。但8.2中所列的温度校正对这些胶乳不一定都适用。

在标准温度下进行测定时，宜采用ISO 2811.1和ISO 2811.3规定的方法测定。

仪器

普通的实验室仪器，以及下列仪器。

密度瓶（比重瓶）

容量为50 mL，具有磨口玻璃塞，塞中贯通一毛细管，并配备有一个磨口玻璃盖（见图1）。

密度瓶（比重瓶）

恒温浴

精确至±0.2℃，可调节到高于或低于室温。如果没有恒温浴，则应使用水浴以保证胶乳处于已知的温度下。

天平

精确度为1mg。

锥形烧瓶

2个，容量至少为200 mL，每个烧瓶都配备一个橡胶塞子，胶塞中有一条短的玻璃入口管，入口管在烧瓶外的一端装有一个移液球，在烧瓶内的一端则接有一条玻璃管几乎直达瓶底。

取样

按ISO 123规定的方法取样，注意不要混入空气，并保证盛样品的瓶要装满，胶乳品应至少静置24h以除去气泡。记录下取样时胶乳的温度θ。

试验步骤

取样后应尽快进行测定。如果没有可调节的恒温浴（5.2），则应按照7.3进行操作。这一操作考虑到了浓缩天然胶乳取样时控制温度的困难，以及接着需要进行温度校正。

将恒温浴的温度调到θ（见第6章）。轻轻搅拌胶乳样品，不应混入气泡。在一个锥形烧瓶（5.4）中装入适量的胶乳，不应装满，再将锥形烧瓶放入恒温浴中。在另一个锥形烧瓶中装入刚制备的冷蒸馏水，也不应装满，将此瓶也放入恒温浴中。

将清洁和干燥的密度瓶（5.1）连同塞子和盖子一起称重，精确至1mg。将密度瓶塞上塞子并浸入恒温浴中，直达瓶颈，但不放盖子。让密度瓶和两个分别装着胶乳和水的锥形烧瓶达到恒温浴的温度，此过程至少需要20min。

用移液管从装胶乳的锥形烧瓶中吸出数立方厘米的胶乳并将它弃去，然后将足够数量的胶乳转移至密度瓶内将密度瓶装满。塞好塞子并立即将其顶部表面抹净（宜用薄叶纸进行），注意不应从毛细管中除去任何胶乳。从恒温浴中取出密度瓶，立刻盖好磨口玻璃盖，在尽量少动密度瓶的情况下让密度瓶的外面干燥，然后将密度瓶称重，精确至1mg。

倒空密度瓶，用蒸馏水洗净瓶内胶乳。如前所述，将密度瓶浸入恒温浴直至瓶颈。用鼓气法将蒸馏水从第二个锥形烧瓶中移入密度瓶，再让其在恒温浴中静置5min。倒空密度瓶，把它放回恒温浴中，再用同样方法把瓶装满。立即塞上塞子，把顶部表面抹干（宜用薄叶纸进行），注意不应从毛细管中除去任何蒸馏水。将密度瓶从恒温浴中取出，立刻盖好磨口玻璃盖，在尽量少动密度瓶的情况下让密度瓶的外面干燥，然后将密度瓶称重，精确至1mg。

如果使用不能调温的水浴，则应使水浴的温度不会在测定过程中上下波动，水浴的温度也应尽可能接近胶乳的温度（见第6章）。

记录水浴的温度θ1。

按7.1中所述的方法进行操作。在密度瓶装满胶乳之前以及密度瓶装满水之后，再检查水浴的温度。如果水浴温度变化超过1℃，则应重新进行测定。

结果表示

按式（1）计算胶乳在恒温浴或水浴温度下的密度ρ，以兆克每立方米（Mg/m3）表示：

…………………………………………（1）

式中：

mL — 密度瓶中胶乳的质量，单位为克（g）；

mW —密度瓶中水的质量，单位为克（g）；

ρW— 水在恒温或水浴温度下的密度，单位为兆克每立方米（Mg/m3，见表1）。

双份测定的结果之差不应大于0.001Mg/m3。

在不同温度下水的密度

| 温度 ℃ | 密度 Mg/m3 | 温度 ℃ | 密度 Mg/m3 | 温度 ℃ | 密度 Mg/m3 | 温度 ℃ | 密度 Mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1.000 0 0.999 9 0.999 9 0.999 8 0.999 8 0.999 7 0.999 6 0.999 5 0.999 4 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 0.999 2 0.999 1 0.998 9 0.998 8 0.998 6 0.998 4 0.998 2 0.998 0 0.997 8 | 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | 0.997 5 0.997 3 0.997 0 0.996 8 0.996 5 0.996 2 0.995 9 0.995 6 0.995 3 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 0.995 0 0.994 7 0.994 4 0.994 0 0.993 7 0.993 3 0.993 0 0.992 6 0.992 2 |

在浓缩天然胶乳的总固体含量为55%～75%的情况下，如果密度测定时的温度θ1（见7.3）与胶乳的温度不一样，则应按式（2）计算校正的密度（在5℃～40℃的范围内进行校正）：

ρc=ρ1[1-0.0005(θ-θ1)]…………………………………………（2）

式中：

ρc——在温度θ[取样时胶乳的温度（℃）]下的校正密度，单位为兆克每立方米（Mg/m3）；

ρ1——在温度θ1[水浴的温度（℃）]下测得的密度，单位为兆克每立方米（Mg/m3）。

试验报告

试验报告应包括下列各项内容:

本文件的编号；

样品标记的详细内容；

试验结果及其单位；

胶乳和恒温浴或水浴的温度；

在测定过程中注意到的任何不正常现象；

试验日期；

不包括在本文件中的任何操作，以及其他任何认为可选的操作。

参考文献

[1] ISO 2811.1 Paints and varnishes — Determination of density — Part 1: Pyknometer method。

[2] ISO 2811.3 Paints and varnishes — Determination of density — Part 3: Oscillation mehtod。