国家标准

GB/T 17821—XXXX《胶乳 5 ℃至40 ℃密度的测定》

（征求意见稿）

编

制

说

明

《胶乳 5 ℃至40 ℃密度的测定》

修订工作组

2024年4月

GB/T 17821—XXXX《胶乳 5 ℃至40 ℃密度的测定》

（征求意见稿）编制说明

1 工作简况

1.1 任务来源

根据国标委发〔2023〕58号《国家标准化管理委员会关于下达2023年第三批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》，国家标准修订项目《胶乳 5℃至40℃密度的测定》（计划号：20231114-T-606），由中国石油和化学工业联合会提出，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会（全国橡标委天然橡胶分会）归口，中国热带农业科学院农产品加工研究所负责起草，云南省天然橡胶及咖啡产品质量监督检验站参与起草。

1.2 修订背景

GB/T 17821《胶乳 5℃至40℃密度的测定》是天然橡胶标准体系的一部分。胶乳的密度是反映浓缩天然胶乳干胶含量与固形物含量的一个有效指标，其密度的变化与干胶含量、固形物含量的变化呈负相关关系。我国于1999年第一次依据国际标准ISO 705：1994，等同采用而制定GB/T 17821—1999国家标准《胶乳 密度的测定》, 2008年修订（GB/T 17821—2008），该版本至今一直使用。国际标准化组织（ISO）于1974年第一次制定《Rubber latex — Determination of density between 5℃ and 40℃》，1994年修订了第二版，2015年修订了第三版。目前我国对应的国家标准GB/T 17821—2008较ISO落后一个版本。

我国的国家标准GB/T 17821—2008是依据ISO 705：1994 《Rubber latex — Determination of density between 5℃ and 40℃》 进行修订的，而ISO 705：2015对前一版本进行了修订，该新版本调整了范围的内容，新增加了第四章“原理”，并增加了参考文献。我国目前使用的GB/T 17821—2008较ISO 705：2015落后了一个版本，为了完善天然橡胶标准体系，使之达到与天然橡胶国际标准同等水平。因此，采用最新版本的国际标准对我国相应的现行国家标准进行修订有积极意义。

1.3 起草过程

任务下达前，积极查阅相关国际标准、国家标准和试验方法，先开展了初步试验，然后联系了国内几家实验室进行对比试验。2023年12月，在国家标准修订项目计划正式下达后，成立了标准修订工作组，按照项目拟定了工作大纲，并进行了项目各参与成员的任务分工。标准修订工作组先对标准内容大纲进行了讨论，然后整理了五家实验室的比对试验结果，使用ISO 19983：2022对实验结果进行了精密度分析。由中国热带农业科学院农产品加工研究所起草标准的工作讨论稿，经过对试验数据及收集资料的分析处理，确定了标准的征求意见稿。

2 国家标准编制原则、主要内容及其确定依据

2.1 编制原则

2.1.1 按GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 1.2—2020《标准化工作导则 第2部分：以ISO/IEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则》的规定编制，使标准在结构、语言表述和编排格式上符合统一的要求。

2.1.2 根据胶乳密度测定的技术要求以及当前技术水平，遵循科学性、合理性、经济性和可操作性的原则，对原标准的技术内容进行修订。

2.1.3 在标准的名称、技术要求和内容、用语等方面与橡胶和橡胶制品标准体系保持一致。

2.2 主要内容及其确定依据

本文件在试验验证的基础上等同采用ISO 705：2015《胶乳 5℃至40℃密度的测定》，结合对标准中胶乳密度测定方法的试验验证结果的精密度分析处理，确保胶乳密度测定方法的先进性和科学可行性。

本文件主要内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、原理、仪器、取样、试验步骤、结果表示、试验报告、参考文献。

本文件与GB/T 17821—2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

（1）更改了范围的内容，更改为“本文件确立了在5 ℃～40 ℃温度下测定浓缩天然胶乳密度的方法。本文件是为了在不能直接称量或不能控制实验室温度的情况下利用密度测定来计算已测定体积的胶乳的质量而制定的。”（见第1章，2008年版的第1章）；

（2）增加了 “原理”一章（见第4章）。

3 主要试验（或验证）的分析、综述报告、技术经济论证和预期的经济效益、社会效益和生态效益

3.1 主要试验（或验证）的分析和综述报告

本标准起草组组织开展了验证试验，参与单位有广东省天然橡胶加工重点实验室（实验室A）、海南省天然橡胶加工重点实验室（实验室B）、云南省天然橡胶及咖啡产品质量监督检验站（实验室C）、青岛正信检测分析有限公司（实验室D）和青岛程诚检测分析中心（实验室E）。按照ISO 705:2015的技术要求，对2个浓缩天然胶乳样品A和B的胶乳密度进行测定，每个实验室被要求间隔一周进行两天不同的测试，每天进行三次测量，使用ISO 19983：2022进行精密度分析，ITP结果及补充统计数据见表1～表2。

表1  样品A的ITP结果及补充统计数据

| 实验室p,p=5 | 天q，q=2 | 测量n,n=3 |  |  | 平均值yij. | 天平均值yi.. | 天标准差Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 0.9441 | 0.9439 | 0.9439 | 0.9440 | 0.9440 | 7.0711E-05 |
|  | 2 | 0.9442 | 0.9439 | 0.9441 | 0.9441 |  |  |
| B | 1 | 0.9439 | 0.9442 | 0.9438 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0000E+00 |
|  | 2 | 0.9440 | 0.9439 | 0.9441 | 0.9440 |  |  |
| C | 1 | 0.9440 | 0.9443 | 0.9443 | 0.9442 | 0.9442 | 0.0000E+00 |
|  | 2 | 0.9443 | 0.9440 | 0.9443 | 0.9442 |  |  |
| D | 1 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9441 | 0.9440 | 0.9441 | 7.0711E-05 |
|  | 2 | 0.9442 | 0.9440 | 0.9442 | 0.9441 |  |  |
| E | 1 | 0.9440 | 0.9439 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9441 | 7.0711E-05 |
|  | 2 | 0.9442 | 0.9442 | 0.9440 | 0.9441 |  |  |

表2  样品B的ITP结果及补充统计数据

| 实验室p,p=5 | 天q，q=2 | 测量n,n=3 |  |  | 平均值yij. | 天平均值yi.. | 天标准差Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 0.9440 | 0.9441 | 0.9438 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0000E+00 |
|  | 2 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9441 | 0.9440 |  |  |
| B | 1 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9442 | 0.9441 | 0.9441 | 0.0000E+00 |
|  | 2 | 0.9440 | 0.9442 | 0.9441 | 0.9441 |  |  |
| C | 1 | 0.9441 | 0.9438 | 0.9441 | 0.9440 | 0.9441 | 7.0711E-05 |
|  | 2 | 0.9442 | 0.9442 | 0.9439 | 0.9441 |  |  |
| D | 1 | 0.9438 | 0.9440 | 0.9438 | 0.9439 | 0.9439 | 0.0000E+00 |
|  | 2 | 0.9438 | 0.9439 | 0.9439 | 0.9439 |  |  |
| E | 1 | 0.9442 | 0.9440 | 0.9439 | 0.9440 | 0.9441 | 7.0711E-05 |
|  | 2 | 0.9440 | 0.9443 | 0.9440 | 0.9441 |  |  |

评价离群值时，使用孟德尔h统计量和k统计量这两种度量。模型的h和k统计量是通过当天重复测试数据的平均值计算出来的。使用表1到表2中的数据，实验室离散度之间的h值和实验室离散度之间的k值由以下公式确定。

hi=yi∙∙-y1p-1i=1pyi∙-y2

ki=sipi=1psi2

得到的h值和k值见表3和表4。

表3 获得的h值

| 实验室 | hi |  |
| --- | --- | --- |
|  | 样品A | 样品B |
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | 1.00 | -1.00 |
| 5 | 1.00 | 1.00 |

表4 获得的k值

| 实验室 | ki |  |
| --- | --- | --- |
|  | 样品A | 样品B |
| 1 | 1.29 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 1.58 |
| 4 | 1.29 | 0.00 |
| 5 | 1.29 | 1.58 |

将每个h和k值与相应的临界值进行比较。根据ISO 19983：2022，当p为5时，临界h值为1.57，临界k值为1.81。由于表3和表4中没有一个超过这些值，因此得出结论，结果中没有异常值，所有数据都是有效的。

采用ISO 19983：2022的方法A对ITP结果进行精密度分析，需要来自两天试验[以j(j=1,2,…,q)表示]的数据[以k(k=1,2,…,n)表示]以产生精密度表（见表7）；本文件中q=2，因此在p间实验室[以i(i=1,2,...,p)表示]中(j=1,2)进行的。表5显示了两个样品使用方法A进行精度评价所需的补充统计数据。

表5 两个样品的补充统计数据

| 实验室p,p=3 | 天q，q=2 | 样品A |  | 样品B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据总和 Tij. | 天总和 Ti. | 数据总和 Tij. | 天总和 Ti. |
| A | 1 | 2.8319 | 5.6641 | 2.8319 | 5.6640 |
|  | 2 | 2.8322 |  | 2.8321 |  |
| B | 1 | 2.8319 | 5.6639 | 2.8322 | 5.6645 |
|  | 2 | 2.8320 |  | 2.8323 |  |
| C | 1 | 2.8326 | 5.6652 | 2.8320 | 5.6643 |
|  | 2 | 2.8326 |  | 2.8323 |  |
| D | 1 | 2.8321 | 5.6645 | 2.8316 | 5.6632 |
|  | 2 | 2.8324 |  | 2.8316 |  |
| E | 1 | 2.8319 | 5.6643 | 2.8321 | 5.6644 |
|  | 2 | 2.8324 |  | 2.8323 |  |
| 注：实验室总数量为p:i=1,2,.....p 每间实验室总共有两天结果：j = 1, 2。 每天进行了总共r次测量：k = 1, 2, …, n。 |  |  |  |  |  |

将表1～表2和表5的这些值分别应用于方差分析表（例如表6），以生成各个样品的方差分析表（见表7～表8）。

表6 得到的样品的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | SL | p-1 | VL= SL/(p–1) | σM2+2σD2+4σL2 |
| 天 | SD | p | VD= SD/ p | σM2+2σD2 |
| 测量 | SM | 2p(n-1) | VM= SM/2p(n-1) | σM2 |
| 总和 | ST = | 2pn-1 |  |  |
| 注：T=ijkyijk ST=ijkyijk2-T2pqn SL=iTi2qn-T2pqn SD=ijTij2n-iTi2qn SM=ijkyijk2-ijTij2n |  |  |  |  |

表7 得到的样品A的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 1.67E-07 | 4 | 4.17E-08 | 4.50E-09 |
| 天 | 7.33E-08 | 5 | 1.47E-08 | -1.22E-09 |
| 测量 | 3.67E-07 | 20 | 1.83E-08 | 1.83E-08 |
| 总和 | 6.07E-07 | 29 |  |  |

表8 得到的样品B的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 1.85E-07 | 4 | 4.62E-08 | 6.69E-09 |
| 天 | 3.00E-08 | 5 | 6.00E-09 | -4.00E-09 |
| 测量 | 3.60E-07 | 20 | 1.80E-08 | 1.80E-08 |
| 总和 | 5.75E-07 | 29 |  |  |

根据各个样品的方差分析表（表7～表8），得到样品的方差分量估计（见表9）。

表9 样品的方差分量估计

| 方差分量 | 样品A | 样品B |
| --- | --- | --- |
| 实验室间方差分量，σL2 | 4.50E-09 | 6.69E-09 |
| 日间方差分量，σD2 | -1.22E-09 | -4.00E-09 |
| 重复性方差分量，σM2 | 1.83E-08 | 1.80E-08 |
| 日间重复性方差，srD2 | 1.71E-08 | 1.40E-08 |
| 再现性方差，sR2 | 2.16E-08 | 2.07E-08 |
| 重复性，r | 3.83E-04 | 3.80E-04 |
| 日间重复性，rD | 3.70E-04 | 3.35E-04 |
| 再现性，R | 4.16E-04 | 4.07E-04 |
| 注：σL2=12nVL-VD σD2=1nVD-VM σM2=VM srD2=σM2+σD2 sR2=σM2+σD2+σL2 r=2.83σM rD=2.83srD R=2.83sR |  |  |

根据以上数据，确定精密度数据，见表10。

表10 精密度数据

| 材料 | 平均值 | 在实验室内， 日内 |  |  | 在实验室内， 日间的 |  |  | 实验室间 |  |  | 实验室数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sr | r | (r) | srD | rD | (rD) | sR | R | (R) |  |
| 样品A | 0.9441 | 1.35×10-4 | 3.83×10-4 | 0.041 | 1.31×10-4 | 3.70×10-4 | 0.039 | 1.47×10-4 | 4.16×10-4 | 0.044 | 5 |
| 样品B | 0.9440 | 1.34×10-4 | 3.80×10-4 | 0.040 | 1.18×10-4 | 3.35×10-4 | 0.035 | 1.44×10-4 | 4.07×10-4 | 0.043 | 5 |
| sr——实验室内标准差； r ——重复性（以测定单位表示）； （r）——相对重复性（以百分数表示）； srD——日间重复性标准差； rD——日间重复性（以测试单位表示）； (rD)——相对日间重复性（以百分数表示）； sR——实验室间标准差； R——再现性（以测定单位表示）； （R）——相对再现性（以百分数表示）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 技术经济论证和预期的经济效益、社会效益和生态效益

本次标准修订将使胶乳密度的测定技术内容更加规范，使之与国际标准保持一致。同时，为国内天然橡胶市场提供一个科学的和可行性的试验方法，对进口和国产相关等级天然橡胶进行监督，以实现国内天然橡胶市场的有序发展。因此，本标准的实施具有显著的社会效益、经济效益和生态效益。

4 采用国际标准和国外先进标准的程度以及与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

结合对标准中胶乳密度测定方法的试验验证结果的精密度分析，我们认为该试验验证结果的精密度结果已基本验证了胶乳密度测定方法的先进性和科学可行性。然而，计算过程中的部分数据在表示为小数点后四位时并无差别，得到的精密度数据之间的差异已然非常小，我们认为无需在标准文件中加入精密度数据。因此，本文件等同采用ISO 705:2015《胶乳 5℃至40℃密度的测定》。

5 以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

本标准计划项目等同采用ISO 705:2015。

6 与有关法律、行政法规及相关标准的关系

检索结果表明，本标准遵守国家相关的法律法规，与有关现行国家法律法规和强制性标准没有冲突。

7 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在修订过程中未出现重大意见分歧。

8 涉及专利的有关说明

本标准修订的内容未涉及专利。

9 实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议；

9.1 本标准宣贯时应包括系列内容：

（1）介绍本标准修订的原因、过程及意义；

（2）介绍和解释本标准的主要技术内容；

（3）本标准实施过程中可能遇到的问题及解决办法。

9.2 本标准宣贯时建议采用下列形式：

（1）举办有关生产使用企业和检验机构的有关人员参加的标准宣贯培训班；

（2）由本标准起草人员到有关企业和检验机构，对相关人员进行现场宣讲、示范操作。

10 其它应当说明的事项。

无。