| ICS | 83.040.10 |
| --- | --- |
| CCS | B 72 |

中华人民共和国国家标准

GB/T 8300—202X

代替 GB/T 8300—2016

浓缩天然胶乳 碱度的测定

Natural rubber latex concentrate—Determination of alkalinity

(ISO 125:2020, MOD)

（本草案完成时间：2024-04-20）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  原理	1

5  试剂	1

6  仪器	2

7  取样	2

8  试验步骤	2

9  结果表示	2

10  精密度	3

11  试验报告	3

附录A（资料性）  精密度	4

参考文献	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 8300—2016《浓缩天然胶乳　碱度的测定》。与GB/T 8300—2016相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

增加了“术语和定义”一章（见第3章）；

增加了对硫酸标准溶液标定操作的规定（见5.2.1）；

增加了0.05mol/L的硫酸溶液作为显色滴定可选择的标准溶液（见8.3）；

增加了规范性引用文件GB/T 8170和对试验结果修约的要求（见第9章）；

本文件修改采用ISO 125:2020《浓缩天然胶乳 碱度的测定》。

- 本文件与ISO 125:2020的技术差异和原因如下：

增加了文件适用界限（见第1章），以符合GB/T 1.1—2020的要求；

增加了规范性引用文件GB/T 8170，以规范数值的修约规则；

用规范性引用的GB/T 8290替换了ISO 123（见第7章），以适应我国对胶乳取样的规定；

用规范性引用的GB/T 18012替换了ISO 976（见6.2），以适应我国对pH计的规定；

更新了精密度数据（见附录A）。

本文件做了下列编辑性改动：

增加了试剂的CAS号（见第5章），以更好地满足GB/T 20001.4—2015的规定；

将第8章的标题“操作程序”改为“试验步骤”（见第8章，2016年版的第8章），以更好地符合GB/T 20001.4-2015的规定；

根据重新组织的实验室间试验结果，更改了精密度数据（见附录A，ISO 125:2020的附录A）；

将ISO/TR 9272更改为ISO 19983:2022（见参考文献，ISO 125:2020的参考文献），因为ISO/TR 9272无现行有效版本。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会（SAC/TC 35/SC 8）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件于1987年首次发布，2003年、2008年和2016年分别进行了三次修订，本次为第四次修订。

浓缩天然胶乳 碱度的测定

警告——使用本文件的人员需有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

范围

本文件描述了浓缩天然胶乳碱度的测定方法。

本文件适用于巴西三叶橡胶树来源的浓缩天然胶乳。

本文件并不一定适用于除巴西三叶橡胶树外其它来源的天然胶乳，也不一定适用于合成胶乳、配合胶乳、硫化胶乳以及乳化胶乳。

ISO 13773规定了氯丁胶乳碱度的测定方法。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8290 胶乳 取样（GB/T 8290—2021，ISO 123:2001，MOD）

GB/T 18012 胶乳 pH值的测定 (GB/T 18012—2021，ISO 976:2013，MOD)

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

原理

用电位滴定或用甲基红作为目测指示剂，在加有稳定剂防止胶乳凝固的条件下，将浓缩天然胶乳用酸滴定到pH 6。根据所消耗酸的量计算胶乳的碱度。

试剂

凡规定用水的地方，应使用蒸馏水或纯度与之相当的水，并且仅使用经过确认的分析纯试剂。

稳定剂溶液，5 %（质量分数）烷基酚聚氧乙烯缩合物类非离子稳定剂溶液，使用之前应将溶液的pH调节至6.0±0.05。

硫酸（CAS号：7664-93-9），c（H2SO4）=0.05 mol/L，或者盐酸（CAS号：7647-01-0），c（HCl）=0.1 mol/L，标准体积溶液。

硫酸溶液的标定，用移液管移取10 ml浓度为0.05 mol/L的碳酸钠溶液（5.5），加入三角烧瓶中，以甲基橙（5.4）为指示剂，用浓度为0.05 mol/L的硫酸溶液滴定，以此标定硫酸溶液。

盐酸溶液的标定，用移液管移取10 ml浓度为0.05 mol/L的碳酸钠溶液（5.5），加入三角烧瓶中，以甲基橙（5.4）为指示剂，用浓度为0.1 mol/L的盐酸溶液滴定，以此标定盐酸溶液。

甲基红（CAS号：493-52-7），0.1 %的乙醇溶液，乙醇的纯度至少为95 %（体积分数）。

甲基橙（CAS号：547-58-0），0.1 %的乙醇溶液，乙醇的纯度至少为95 %（体积分数）。

碳酸钠（CAS号：497-19-8）溶液，c（Na2CO3）=0.05 mol/L。

配制溶液之前，应在120 ℃±5 ℃温度条件下将碳酸钠干燥2 h。

仪器

实验室常规仪器以及下列仪器。

电动搅拌器，配有接地马达和非金属桨叶，或者是磁力搅拌器。

pH计，配有组合电极，适用于pH值高达12的溶液，符合GB/T 18012的规定，精度为0.02个 pH单位。

天平，精确至0.01 g。

取样

按照GB/T 8290规定的方法取样。

试验步骤

总则

进行双份平行测定。

在400 mL烧杯中加入约200 mL水，然后，边搅拌边加入10 mL稳定剂溶液（5.1）。

用减差法从称量瓶中称取5 g～10 g浓缩天然胶乳，精确至0.01 g，加入烧杯并搅拌至完全混合。

在将胶乳加入到烧杯中的操作过程中，应确保胶乳不沿烧杯壁流下（会导致氨的损失）或沿称量瓶壁流下。

按8.2或8.3描述的方法进行滴定。

电位滴定

将pH计的电极插入胶乳中，在连续搅拌下，用滴定管加入硫酸或盐酸标准溶液（5.2）直到pH值降至6.0±0.05，在接近终点时，要逐滴滴加。

显色滴定

在混合均匀的天然胶乳中加入2 滴～3 滴甲基红（5.3），采用0.05  mol/L的硫酸或0.1  mol/L的盐酸（5.2）标准溶液进行滴定，以颜色由黄色变成粉红色为终点。

结果表示

根据浓缩天然胶乳是用氨保存还是用氢氧化钾溶液保存，分别按照9.2或9.3的规定计算碱度。

如果浓缩天然胶乳用氨保存，则按公式（1）计算碱度ANH3，以浓缩天然胶乳中所含氨（NH3）的质量分数（%）表示：

ANH3=F1cVm	()

式中：F1——系数：盐酸为1.7，硫酸为3.4；

c —— 所消耗盐酸或硫酸的实际浓度，mol/L；

V —— 所消耗酸的体积，mL；

m —— 试样的质量，g。

结果以双份平行测定结果的平均值表示，按照GB/T 8170修约至小数点后两位。当实际碱度大于0.5个单位时，如果单个测定结果与平均值之差大于0.01个单位，或者当实际碱度等于或者小于等于0.5个单位时，如果单个测定结果与平均值之差大于0.005个单位，应重新测定。

如果浓缩天然胶乳用氢氧化钾保存，则按公式（2）计算碱度AKOH，结果以浓缩天然胶乳中所含氢氧化钾（KOH）的质量分数（%）表示：

AKOH=F2cVm	()

式中：F2——系数，盐酸为5.61，硫酸为11.22；

c、V和m的定义与9.2的相同。

结果以双份平行测定结果的平均值表示，按照GB/T 8170修约至小数点后两位。如果单个测定结果与平均值之差大于0.015个单位，应重新测定。

精密度

见附录A。

试验报告

试验报告至少应包括以下内容：

本文件编号；

识别样品所需的全部细节；

测定结果平均值及其单位；

任何可能影响测定结果的异常现象；

不包括在本文件中或规范性引用文件中的任何操作，以及被认为是可选择的任何操作；

实验日期。

（资料性）
精密度

总则

全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会于2022年按ISO 19983:2022的6.7.1中方法A组织了实验室间试验方案（ITP），评估了1型精密度。共有5个国内实验室参加了ITP，采用了不同碱度的两种浓缩天然胶乳样品（样品A和样品B）。这些实验室在两日一组试验的每日进行了三次重复测定。每一试验日相隔一周。

精密度结果

表A.1列出了精密度结果。采用ISO 19983:2022所述的离群值剔除程序获得这些结果。

- 重复性：在正常和正确地操作本试验方法下，用标称相同材料的样品得到的两次试验平均值之差，平均每20 次不多于1 次超过表A.1所列的日内重复性。

日间重复性：在正常和正确地操作本试验方法下，用标称相同材料的样品得到的两次试验平均值之差，平均每20次不多于1次超过表A.1所列的日间重复性。

再现性：在正常和正确地操作本试验方法下，用标称相同材料的样品在两个实验室得到的两次独立测定的试验平均值之差，平均每20次不多于1次超过表A.1所列的再现性。

精密度数据

| 材料 | 测定方法 | 平均值 | 实验室内，日内 |  |  | 实验室内，日间 |  |  | 实验室间 |  |  | 实验室 数量a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ｓr | r | (r) | srD | rD | (rD) | SR | R | （R） |  |
| 样 品 A | 硫酸电位滴定 | 0.63 | 0.001 | 0.022 | 0.04 | 0.022 | 0.019 | 0.03 | 0.044 | 0.046 | 0.07 | 5 |
|  | 硫酸显色滴定 | 0.66 | 0.001 | 0.020 | 0.03 | 0.006 | 0.018 | 0.03 | 0.028 | 0.079 | 0.12 | 5 |
|  | 盐酸电位滴定 | 0.63 | 0.004 | 0.039 | 0.06 | 0.023 | 0.065 | 0.10 | 0.047 | 0.133 | 0.21 | 5 |
|  | 盐酸显色滴定 | 0.66 | 0.001 | 0.016 | 0.02 | 0.006 | 0.017 | 0.03 | 0.024 | 0.067 | 0.10 | 5 |
| 样 品 B | 硫酸电位滴定 | 0.60 | 0.015 | 0.078 | 0.13 | 0.026 | 0.074 | 0.13 | 0.036 | 0.102 | 0.17 | 5 |
|  | 硫酸显色滴定 | 0.61 | 0.001 | 0.020 | 0.03 | 0.015 | 0.042 | 0.07 | 0.032 | 0.090 | 0.15 | 5 |
|  | 盐酸电位滴定 | 0.59 | 0.003 | 0.036 | 0.06 | 0.013 | 0.036 | 0.06 | 0.040 | 0.113 | 0.19 | 5 |
|  | 盐酸显色滴定 | 0.61 | 0.001 | 0.018 | 0.03 | 0.010 | 0.028 | 0.05 | 0.028 | 0.079 | 0.13 | 5 |
| a ——剔除离群值后的实验室最终数量。 sr ——日内重复性标准差； r ——日内重复性，以测定单位表示； （r） ——相对日内重复性，以百分数表示； srD ——日间重复性标准差； rD ——日间重复性，以测定单位表示； （rD）——相对日间重复性，以百分数表示； SR ——再现性标准差； R ——再现性，以测定单位表示； （R）——相对再现性，以百分数表示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

参考文献

[1] ISO 13773, Rubber—Polychloroprene latex—Determination of alkalinity

[2] ISO 19983:2022, Rubber—Determination of precision for test methods