GB/T 8300-202X《浓缩天然胶乳 碱度的测定》

1 工作简况

1.1 任务来源

根据国标委发[2023]58号文件“国家标准化管理委员会关于下达2023年第三批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知”，国家标准修订项目《浓缩天然胶乳 碱度的测定》（项目编号20231064-T-606），对GB/T 8300-2016《浓缩天然胶乳 碱度的测定》进行修订。由中国石油和化学工业联合会提出，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会（SAC/TC 35/SC 8）归口，中国热带农业科学院农产品加工研究所负责起草，广州海关技术中心、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司金联橡胶加工分公司、海南天然橡胶质量检验站、广东省广垦橡胶集团有限公司茂名分公司参加起草。

1.2修订背景

天然胶乳具有优异的成膜性、湿凝胶强度、生物相容性等综合性能，是制造各种乳胶制品最理想的高分子材料。我国是天然橡胶消费大国，年消耗天然橡胶300多万吨，其中，浓缩天然胶乳消耗量50多万吨，除大约20万吨国产胶乳外，进口浓缩天然胶乳30多万吨。长期以来，浓缩天然胶乳的质量问题一直是胶乳行业最关注的问题之一，尤其是近年来浓缩天然胶乳的质量不稳定，不论是国产天然胶乳还是进口天然胶乳，都不同程度地存在一些问题。因此，加强浓缩天然胶乳质量管理，完善浓缩天然胶乳质量检测标准至关重要。

碱度是衡量浓缩天然胶乳品质及稳定性的重要指标，对浓缩天然胶乳的贮存稳定具有指导意义。众所周知，为抑制细菌的繁殖，天然胶乳中需要加入适量的氨水以保持胶乳的稳定性，氨水的加入量通常是用碱度指标来衡量的。高氨浓缩天然胶乳的氨含量应不低于0.60%，如果氨含量过低，胶乳会因微生物的作用而变质，影响胶乳的稳定性，而氨含量过高，也会破坏橡胶粒子周围的保护层而影响稳定性，并且造成乳胶制品工艺难以控制。因此，对浓缩天然胶乳碱度的测定是评价其质量的重要指标之一。为此， 国际标准化组织“橡胶与橡胶制品标准化技术委员会”（ISO/TC45）于1974年首次发布了ISO 125：1974《浓缩天然胶乳 碱度的测定》。随后，于1977年、1983年、1990年、2003年、2011年和2020年先后对其进行了6次修订。这充分说明了ISO/TC 45对浓缩天然胶乳碱度测定的重视程度。我国于1987年首次采用ISO 125：1983《天然胶乳 碱度的测定》（第三版）制订了GB/T 8300-1987《天然浓缩胶乳 碱度的测定》。2001年、2008年和2016年又分别等同采用ISO 125:1990、ISO 125:2003和ISO 125:2011对GB/T 8300《浓缩天然胶乳 碱度的测定》进行了修订。

碱度是GB/T 8289《浓缩天然胶乳 氨保存离心或膏化胶乳 规格》的技术指标之一，因此，GB/T 8300《浓缩天然胶乳 碱度的测定》在天然橡胶标准体系中具有不可或缺的作用。鉴于ISO/TC45于2020年再次对ISO 125:2011进行了修订，有必要及时对GB/T 8300《浓缩天然胶乳 碱度的测定》进行修订，以便使GB/T 8300与ISO 125 保持一致。考虑到ISO 125:20201中精密度参考标准已废止，本次修订决定采用现行的ISO 19983:2022《橡胶 试验方法精密度的确定》的规定重新确定本标准的精密度，因此，修订工作组经过反复调研和讨论，确定本次修改采用国际标准ISO 125:2020对GB/T 8300-2016《浓缩天然胶乳 碱度的测定》进行修订。

ISO 125:2020与前一版本ISO 125:2011相比，主要针对以下几方面的技术内容进行了修订。（1）在试剂部分，增加了对硫酸标准溶液的标定方法；（2）在操作部分，增加了硫酸溶液作为滴定步骤中可选择的标准溶液；（3）更新了附录A中的精密度数据，列出了不同滴定溶液和滴定方法的精密度结果。这次修订使浓缩天然胶乳碱度的测定更加准确、可靠，有利于天然胶乳初加工企业控制胶乳质量，保持浓缩天然胶乳的品质一致，更为胶乳制品企业提供了更可靠的工艺数据。

1.3 起草过程

2024年1月，在国家标准修订项目计划下达后，成立了标准修订工作组，拟定工作大纲，进行任务分工。

2024年2月-4月，为了做好采用国际标准ISO 125:2020修订国家标准GB/T 8300-2016的工作，向全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会委员单位和相关单位，开展了GB/T 8300-2016的使用情况的调查。

2024年5月，标准修订工作组根据调研情况制定了工作方案。尽管ISO 125:2020和前一版本相比，主要是对滴定溶液和测定结果精密度进行了调整和更新，但是，考虑到上一版本中精密度参考标准已废止，本次修订决定采用现行的ISO 19983:2022《橡胶 试验方法精密度的确定》的规定重新确定本标准的精密度。本次修订邀请一些天然橡胶初加工企业和检测机构进行了浓缩天然胶乳的碱度测定结果精密度对比试验。共有5家机构参与了本标准精密度验证试验。

在上述工作的基础上，经过综合分析，确定了本文件修订后的征求意见稿。

2国家标准编制原则、主要内容及其确定依据

2.1 编制原则

2.1.1 按GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 1.2—2020《标准化工作导则第2部分：以ISO/IEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则》给出的规则编制，使标准在结构、语言表述和编排格式上符合统一的要求。

2.1.2 根据天然橡胶检验方法的技术要求以及当前技术水平，遵循科学性、合理性、经济性和可操作性的原则，对原标准的技术内容进行修订。

2.1.3 在标准的名称、技术要求结构和内容、用语等方面与与橡胶和橡胶制品标准体系（特别是天然橡胶系列标准）保持一致。

2.2 主要内容及其确定依据

    - 主要内容

浓缩天然胶乳的碱度即为氨含量。测定原理是用电位滴定或用甲基红作为目测指示剂，在加有稳定剂防止胶乳凝固的条件下，将浓缩天然胶乳用酸滴定到pH 6，根据所消耗酸的量计算胶乳的碱度。本标准中选择对试验结果没有影响的烷基酚聚氧乙烯缩合物类非离子稳定剂溶液与天然胶乳混合，滴定溶液为0.05mol/L的硫酸溶液或0.1moL/L的盐酸溶液，电位滴定至pH6.0，或以甲基红为指示剂进行显色滴定，以颜色由黄色变成粉红色为终点。根据滴定过程中消耗的硫酸溶液或盐酸溶液的体积可以直接计算出天然胶乳的碱度。

    - 主要修订内容及依据

（1）关于增加试剂的CAS号

为了使文件中使用的试剂更加明确规范，增加了化学试剂的CAS号。

（2）关于增加对硫酸标准溶液标定操作的规定

上一版本中只规定了盐酸溶液的标定方法，而未明确硫酸溶液的标定方法，本次修订增加了0.05 mol/L的硫酸溶液作为显色滴定可选的标准溶液，因此，应该明确硫酸溶液的标定步骤，使标准的操作更加规范统一。

（3）关于增加0.05 mol/L的硫酸溶液作为显色滴定可选的标准溶液

本标准上一版本中并未将0.05 mol/L的硫酸溶液作为显色滴定的可选滴定溶液。硫酸标准溶液作为显色滴定试验中常用的滴定标准溶液，同样适用于本标准的显色滴定。为了使标准的操作更加便捷灵活，增加了0.05 mol/L的硫酸溶液作为显色滴定的可选滴定溶液。

（4）关于增加规范性引用文件和对试验结果修约的要求

上一版本中并未提及关于氢氧化钾值测定结果的修约方法，为了方便检测人员对所得数值的判定，本次修订增加了“按照GB/T 8170修约至小数点后两位”。相应地，规范性引用文件中增加GB/T 8170《数值修约规则与极限数值的表示和判定》，以规范试剂的配制和检测结果的修约方法。

（5）关于精密度数据的说明

因为本标准的ISO现行版本和上一版本都是参照ISO/TR 9272的规定而确定的，而ISO/TR 9272的最新版本ISO/TR 9272:2005已经废止，并被ISO 19983:2022代替，因此，工作组通过多次讨论，决定采用现行的ISO 19983:2022《橡胶 试验方法精密度的确定》的规定重新确定本标准的精密度。全国橡标委天然橡胶分会秘书处根据ISO 19983:2022的6.7.1中方法A的要求, 组织制定了本标准的实验室间试验方案（ITP），邀请5间实验室进行了实验室间比对试验，确定了本标准中的精密度。

3 试验验证的分析、综述报告、技术经济论证以及预期的经济效益、社会效益和生态效益

3.1试验验证的分析和综述报告

2022年5月，根据ITP试验方案，工作小组制备了2个不同浓缩天然胶乳样品，在广州海关技术中心（A）、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司金联橡胶加工分公司（B）、农业部热带作物产品加工重点实验室（C）、海南天然橡胶质量检验站（D）、广东省广垦橡胶集团有限公司茂名分公司（E）五家单位开展了本次验证试验。这些实验室将所有样品采用硫酸电位滴定、硫酸显色滴定、盐酸电位滴定和盐酸显色滴定在两天一组试验的每天进行了三次重复测定。每一试验天相隔一周。

表1样品a（硫酸电位滴定）的ITP结果和补充统计数据

| 实验室 | 天 | 试验结果 |  |  | 数据平均值 | 天平均值 | 天标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | yij· | yi·· | si |
| A | 第一天 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.000 |
|  | 第二天 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |
| B | 第一天 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.002 |
|  | 第二天 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |
| C | 第一天 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.024 |
|  | 第二天 | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 0.59 |  |  |
| D | 第一天 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.026 |
|  | 第二天 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.62 |  |  |
| E | 第一天 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.031 |
|  | 第二天 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |

表2样品a（盐酸电位滴定）的ITP结果和补充统计数据

| 实验室 | 天 | 试验结果 |  |  | 数据平均值 | 天平均值 | 天标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | yij· | yi·· | si |
| A | 第一天 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0 |
|  | 第二天 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |
| B | 第一天 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.005 |
|  | 第二天 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |
| C | 第一天 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.026 |
|  | 第二天 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.59 |  |  |
| D | 第一天 | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.58 | 0.61 | 0.033 |
|  | 第二天 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |  |
| E | 第一天 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.016 |
|  | 第二天 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |  |

表3样品a（硫酸显色滴定）的ITP结果和补充统计数据

| 实验室 | 天 | 试验结果 |  |  | 数据平均值 | 天平均值 | 天标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | yij· | yi·· | si |
| A | 第一天 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.002 |
|  | 第二天 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 |  |  |
| B | 第一天 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.005 |
|  | 第二天 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |
| C | 第一天 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0 |
|  | 第二天 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |
| D | 第一天 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.002 |
|  | 第二天 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.68 |  |  |
| E | 第一天 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.002 |
|  | 第二天 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.65 |  |  |

表4样品a（盐酸显色滴定）的ITP结果和补充统计数据

| 实验室 | 天 | 试验结果 |  |  | 数据平均值 | 天平均值 | 天标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | yij· | yi·· | si |
| A | 第一天 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.005 |
|  | 第二天 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |
| B | 第一天 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.005 |
|  | 第二天 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |
| C | 第一天 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.002 |
|  | 第二天 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.63 |  |  |
| D | 第一天 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.002 |
|  | 第二天 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.68 |  |  |
| E | 第一天 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.005 |
|  | 第二天 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |

表5样品b（硫酸电位滴定）的ITP结果和补充统计数据

| 实验室 | 天 | 试验结果 |  |  | 数据平均值 | 天平均值 | 天标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | yij· | yi·· | si |
| A | 第一天 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0 |
|  | 第二天 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |  |
| B | 第一天 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.002 |
|  | 第二天 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |
| C | 第一天 | 0.56 | 0.66 | 0.55 | 0.59 | 0.58 | 0.021 |
|  | 第二天 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.56 |  |  |
| D | 第一天 | 0.5 | 0.57 | 0.61 | 0.56 | 0.57 | 0.017 |
|  | 第二天 | 0.56 | 0.6 | 0.59 | 0.58 |  |  |
| E | 第一天 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.014 |
|  | 第二天 | 0.6 | 0.6 | 0.58 | 0.59 |  |  |

表6样品b（盐酸电位滴定）的ITP结果和补充统计数据

| 实验室 | 天 | 试验结果 |  |  | 数据平均值 | 天平均值 | 天标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | yij· | yi·· | si |
| A | 第一天 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.002 |
|  | 第二天 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |  |
| B | 第一天 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.002 |
|  | 第二天 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.62 |  |  |
| C | 第一天 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0 |
|  | 第二天 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  |
| D | 第一天 | 0.57 | 0.51 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.012 |
|  | 第二天 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |  |
| E | 第一天 | 0.61 | 0.61 | 0.6 | 0.61 | 0.60 | 0.012 |
|  | 第二天 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |

表7样品b（硫酸显色滴定）的ITP结果和补充统计数据

| 实验室 | 天 | 试验结果 |  |  | 数据平均值 | 天平均值 | 天标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | yij· | yi·· | si |
| A | 第一天 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.002 |
|  | 第二天 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |  |
| B | 第一天 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.005 |
|  | 第二天 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.63 |  |  |
| C | 第一天 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.019 |
|  | 第二天 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |
| D | 第一天 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.002 |
|  | 第二天 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  |  |
| E | 第一天 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.023 |
|  | 第二天 | 0.59 | 0.6 | 0.61 | 0.60 |  |  |

表8样品b（盐酸显色滴定）的ITP结果和补充统计数据

| 实验室 | 天 | 试验结果 |  |  | 数据平均值 | 天平均值 | 天标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | yij· | yi·· | si |
| A | 第一天 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0 |
|  | 第二天 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |  |
| B | 第一天 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.002 |
|  | 第二天 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |
| C | 第一天 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.005 |
|  | 第二天 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.58 |  |  |
| D | 第一天 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.012 |
|  | 第二天 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.63 |  |  |
| E | 第一天 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.014 |
|  | 第二天 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |

使用表1中的数据，由下列公式确定实验室间离差的h值和实验室内离差的k值。对于本方案，pi为5。

hi=yi∙∙-y1p-1i=1pyi∙-y2

ki=sipi=1psi2

获得的h值和k值见表2。

表9样品a的h值和k值

| 实验室 | 硫酸电位滴定 |  | 盐酸电位滴定 |  | 硫酸显色滴定 |  | 盐酸显色滴定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hi | ki | hi | ki | hi | ki | hi | ki |
| A | 1.05 | 0 | 0.90 | 0 | 0.66 | 0.85 | 0.70 | 1.20 |
| B | 1.09 | 0.11 | 0.90 | 0.23 | 0.48 | 1.69 | 0.55 | 1.20 |
| C | -1.50 | 1.13 | -1.43 | 1.28 | -1.48 | 0 | -1.55 | 0.60 |
| D | -0.73 | 1.24 | -0.55 | 1.63 | 0.91 | 0.85 | 0.77 | 0.60 |
| E | 0.09 | 1.47 | 0.18 | 0.81 | -0.56 | 0.85 | -0.46 | 1.19 |

表10 样品b的h值和k值

| 实验室 | 硫酸电位滴定 |  | 盐酸电位滴定 |  | 硫酸显色滴定 |  | 盐酸显色滴定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hi | ki | hi | ki | hi | ki | hi | ki |
| A | 1.35 | 0 | 1.00 | 0.31 | 0.55 | 0.17 | 0.60 | 0 |
| B | 0.97 | 0.17 | 0.83 | 0.31 | 0.60 | 0.34 | 0.41 | 0.28 |
| C | -1.15 | 1.56 | -1.31 | 0 | -1.19 | 1.37 | -1.40 | 0.55 |
| D | -1.31 | 1.21 | -0.74 | 1.55 | 1.00 | 0.17 | 1.04 | 1.38 |
| E | 0.14 | 1.04 | 0.22 | 1.55 | -0.96 | 1.71 | -0.65 | 1.65 |

当实验室数量为5时，ISO 19983:2022附录C的C.4规定的临界h值为1.57、临界k值为1.81，将表1中每一个h值和k值与相应的临界值比较，结论为结果中没有离群值，因而所有数据都有效。

表4显示使用方法A进行精密度分析所需的ITP结果和补充统计数据。

表11样品a（硫酸电位滴定）的 ITP结果和补充统计数据（方法A）

| 实验室 | 天 | 试验结果 |  |  | 数据总和 | 天总和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | Tij. | Ti.. |
| A | 第一天 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 2.01 | 4.02 |
|  | 第二天 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 2.01 |  |
| B | 第一天 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 2.02 | 4.03 |
|  | 第二天 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 2.01 |  |
| C | 第一天 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 1.68 | 3.46 |
|  | 第二天 | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 1.78 |  |
| D | 第一天 | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 1.76 | 3.63 |
|  | 第二天 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 1.87 |  |
| E | 第一天 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 1.97 | 3.81 |
|  | 第二天 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 1.84 |  |

将表11中的数值应用于下列公式以产生ANOVA表。

T=ijkyijk = 18.95

ST=ijkyijk2-T2pqn=12.0187-18.9525×2×3=4.87×10-2

SL=iTi2qn-T2pqn=72.06592×3-18.9525×2×3=4.09×10-2

SD=ijTij2n-iTi2qn=36.05253-72.06592×3=6.52×10-3

SM=ijkyijk2-ijTij2n=12.0187-36.05253=1.20×10-3

表12样品a（硫酸电位滴定）的 ANOVA表

|  | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 4.09×10-2 | 4 | 1.02×10-2 | 1.02×10-2 |
| 天 | 6.52×10-3 | 5 | 1.30×10-3 | 1.30×10-3 |
| 测量 | 1.20×10-3 | 20 | 6.00×10-5 | 6.00×10-5 |
| 总和 | 4.86×10-2 | 29 |  |  |

根据该ANOVA表，使用下列公式估计样品a（硫酸电位滴定）的方差分量和计算精密度：

σL2=12nVL-VD=1.49×10-3

σD2=1nVD-VM=4.14×10-4

σM2=VM=6.00×10-5

srD2=σM2+σD2=4.74×10-4

sR2=σM2+σD2+σL2=1.96×10-3

r=2.83σM=2.83×0.0077=0.078

rD=2.83srD=2.83×0.0218 =0.019

R=2.83sR=2.83×0.0443 =0.046

表11样品a（盐酸电位滴定）的 ITP结果和补充统计数据（方法A）

| 实验室 | 天 | 试验结果 |  |  | 数据总和 | 天总和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | Tij. | Ti.. |
| A | 第一天 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 2.01 | 4.02 |
|  | 第二天 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 2.01 |  |
| B | 第一天 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 2.02 | 4.02 |
|  | 第二天 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 2 |  |
| C | 第一天 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.65 | 3.41 |
|  | 第二天 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 1.76 |  |
| D | 第一天 | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 1.75 | 3.64 |
|  | 第二天 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.89 |  |
| E | 第一天 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 1.95 | 3.83 |
|  | 第二天 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 1.88 |  |

将表11中的数值应用于下列公式以产生ANOVA表。

T=ijkyijk = 18.92

ST=ijkyijk2-T2pqn=11.9878-18.9225×2×3=5.56×10-2

SL=iTi2qn-T2pqn=71.86742×3-18.9225×2×3=4.57×10-2

SD=ijTij2n-iTi2qn=35.95223-71.86742×3=6.17×10-3

SM=ijkyijk2-ijTij2n=11.9878-35.95223=3.73×10-3

表12样品a（盐酸电位滴定）的 ANOVA表

|  | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 4.57×10-2 | 4 | 1.14×10-2 | 1.14×10-2 |
| 天 | 6.17×10-3 | 5 | 1.23×10-3 | 1.23×10-3 |
| 测量 | 3.73×10-3 | 20 | 1.87×10-4 | 1.87×10-4 |
| 总和 | 5.567×10-2 | 29 |  |  |

根据该ANOVA表，使用下列公式估计样品a（盐酸电位滴定）的方差分量和计算精密度：

σL2=12nVL-VD=1.70×10-3

σD2=1nVD-VM=3.49×10-4

σM2=VM=1.87×10-4

srD2=σM2+σD2=5.36×10-4

sR2=σM2+σD2+σL2=2.23×10-3

r=2.83σM=2.83×0.0137=0.039

rD=2.83srD=2.83×0.0231 =0.065

R=2.83sR=2.83×0.0473 =0.134

表13样品a（硫酸显色滴定）的 ITP结果和补充统计数据（方法A）

| 实验室 | 天 | 试验结果 |  |  | 数据总和 | 天总和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | Tij. | Ti.. |
| A | 第一天 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 2.04 | 4.07 |
|  | 第二天 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 2.03 |  |
| B | 第一天 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 2.03 | 4.04 |
|  | 第二天 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 2.01 |  |
| C | 第一天 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 1.86 | 3.72 |
|  | 第二天 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 1.86 |  |
| D | 第一天 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 2.06 | 4.11 |
|  | 第二天 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 2.05 |  |
| E | 第一天 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 1.93 | 3.87 |
|  | 第二天 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 1.94 |  |

将表6中的数值应用于下列公式以产生ANOVA表。

T=ijkyijk = 19.81

ST=ijkyijk2-T2pqn=13.1001-19.8125×2×3=1.89×10-2

SL=iTi2qn-T2pqn=78.59392×3-19.8125×2×3=1.78×10-2

SD=ijTij2n-iTi2qn=39.29733-78.59392×3=1.17×10-4

SM=ijkyijk2-ijTij2n=13.1001-39.29733=1.00×10-3

表7样品a（硫酸显色滴定）的 ANOVA表

|  | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 1.78×10-2 | 4 | 4.45×10-3 | 4.45×10-3 |
| 天 | 1.17×10-4 | 5 | 2.33×10-5 | 2.33×10-5 |
| 测量 | 1.00×10-3 | 20 | 5.00×10-5 | 5.00×10-5 |
| 总和 | 1.89×10-2 | 29 |  |  |

根据该ANOVA表，使用下列公式估计样品a（硫酸显色滴定）的方差分量和计算精密度：

σL2=12nVL-VD=7.37×10-4

σD2=1nVD-VM=-8.89×10-6

σM2=VM=5.00×10-5

srD2=σM2+σD2=4.11×10-5

sR2=σM2+σD2+σL2=7.78×10-4

r=2.83σM=2.83×0.007071=0.020

rD=2.83srD=2.83×0.006412 =0.018

R=2.83sR=2.83×0.027894 =0.079

表13样品a（盐酸显色滴定）的 ITP结果和补充统计数据（方法A）

| 实验室 | 天 | 试验结果 |  |  | 数据总和 | 天总和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | Tij. | Ti.. |
| A | 第一天 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 2.04 | 4.06 |
|  | 第二天 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 2.02 |  |
| B | 第一天 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 2.03 | 4.04 |
|  | 第二天 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 2.01 |  |
| C | 第一天 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 1.87 | 3.75 |
|  | 第二天 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 1.88 |  |
| D | 第一天 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 2.04 | 4.07 |
|  | 第二天 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 2.03 |  |
| E | 第一天 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 1.94 | 3.90 |
|  | 第二天 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 1.96 |  |

将表6中的数值应用于下列公式以产生ANOVA表。

T=ijkyijk = 19.82

ST=ijkyijk2-T2pqn=13.1080-19.8225×2×3=1.36×10-2

SL=iTi2qn-T2pqn=78.64262×3-19.8225×2×3=1.27×10-2

SD=ijTij2n-iTi2qn=39.32203-78.64262×3=2.33×10-4

SM=ijkyijk2-ijTij2n=13.1080-33.98403=6.67×10-4

表7样品a（盐酸显色滴定）的 ANOVA表

|  | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 1.27×10-2 | 4 | 3.17×10-3 | 3.17×10-3 |
| 天 | 2.33×10-4 | 5 | 4.67×10-5 | 4.67×10-5 |
| 测量 | 6.67×10-4 | 20 | 3.33×10-5 | 3.33×10-5 |
| 总和 | 1.36×10-2 | 29 |  |  |

根据该ANOVA表，使用下列公式估计样品a（盐酸显色滴定）的方差分量和计算精密度：

σL2=12nVL-VD=5.21×10-4

σD2=1nVD-VM=4.44×10-6

σM2=VM=3.33×10-5

srD2=σM2+σD2=3.78×10-5

sR2=σM2+σD2+σL2=5.59×10-4

r=2.83σM=2.83×0.005774=0.016

rD=2.83srD=2.83×0.006146 =0.017

R=2.83sR=2.83×0.023635 =0.067

表11样品b（硫酸电位滴定）的 ITP结果和补充统计数据（方法A）

| 实验室 | 天 | 试验结果 |  |  | 数据总和 | 天总和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | Tij. | Ti.. |
| A | 第一天 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.89 | 3.78 |
|  | 第二天 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.89 |  |
| B | 第一天 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 1.86 | 3.73 |
|  | 第二天 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 1.87 |  |
| C | 第一天 | 0.56 | 0.66 | 0.55 | 1.77 | 3.45 |
|  | 第二天 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 1.68 |  |
| D | 第一天 | 0.50 | 0.57 | 0.61 | 1.68 | 3.43 |
|  | 第二天 | 0.56 | 0.6 | 0.59 | 1.75 |  |
| E | 第一天 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 1.84 | 3.62 |
|  | 第二天 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 1.78 |  |

将表11中的数值应用于下列公式以产生ANOVA表。

T=ijkyijk = 18.01

ST=ijkyijk2-T2pqn=10.8467-18.0125×2×3=3.47×10-2

SL=iTi2qn-T2pqn=64.97312×3-18.0125×2×3=1.68×10-2

SD=ijTij2n-iTi2qn=32.49493-64.97312×3=2.78×10-3

SM=ijkyijk2-ijTij2n=10.8467-32.49493=1.51×10-2

表12样品b（硫酸电位滴定）的 ANOVA表

|  | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 1.68×10-2 | 4 | 4.21×10-3 | 4.21×10-3 |
| 天 | 2.78×10-3 | 5 | 5.57×10-4 | 5.57×10-4 |
| 测量 | 1.51×10-2 | 20 | 7.53×10-4 | 7.53×10-4 |
| 总和 | 3.47×10-2 | 29 |  |  |

根据该ANOVA表，使用下列公式估计样品b（硫酸电位滴定）的方差分量和计算精密度：

σL2=12nVL-VD=6.09×10-4

σD2=1nVD-VM=-6.60×10-5

σM2=VM=7.53×10-4

srD2=σM2+σD2=6.88×10-4

sR2=σM2+σD2+σL2=1.30×10-3

r=2.83σM=2.83×0.0274=0.078

rD=2.83srD=2.83×0.0262 =0.074

R=2.83sR=2.83×0.0164 =0.102

表11样品b（盐酸电位滴定）的 ITP结果和补充统计数据（方法A）

| 实验室 | 天 | 试验结果 |  |  | 数据总和 | 天总和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | Tij. | Ti.. |
| A | 第一天 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 1.88 | 3.77 |
|  | 第二天 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.89 |  |
| B | 第一天 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 1.86 | 3.73 |
|  | 第二天 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 1.87 |  |
| C | 第一天 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 1.62 | 3.24 |
|  | 第二天 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 1.62 |  |
| D | 第一天 | 0.57 | 0.51 | 0.58 | 1.66 | 3.37 |
|  | 第二天 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 1.71 |  |
| E | 第一天 | 0.61 | 0.61 | 0.6 | 1.82 | 3.59 |
|  | 第二天 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 1.77 |  |

将表11中的数值应用于下列公式以产生ANOVA表。

T=ijkyijk = 17.70

ST=ijkyijk2-T2pqn=10.4822-17.7025×2×3=3.92×10-2

SL=iTi2qn-T2pqn=62.86842×3-17.7025×2×3=3.51×10-2

SD=ijTij2n-iTi2qn=31.43683-62.86842×3=8.67×10-4

SM=ijkyijk2-ijTij2n=10.4822-31.43683=3.27×10-3

表12样品b（盐酸电位滴定）的 ANOVA表

|  | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 3.51×10-2 | 4 | 8.77×10-3 | 8.77×10-3 |
| 天 | 8.67×10-4 | 5 | 1.73×10-4 | 1.73×10-4 |
| 测量 | 3.27×10-3 | 20 | 1.63×10-4 | 1.63×10-4 |
| 总和 | 3.92×10-2 | 29 |  |  |

根据该ANOVA表，使用下列公式估计样品b（盐酸电位滴定）的方差分量和计算精密度：

σL2=12nVL-VD=1.43×10-3

σD2=1nVD-VM=3.33×10-6

σM2=VM=1.63×10-4

srD2=σM2+σD2=1.67×10-4

sR2=σM2+σD2+σL2=1.60×10-3

r=2.83σM=2.83×0.0128=0.036

rD=2.83srD=2.83×0.0129 =0.037

R=2.83sR=2.83×0.0400 =0.113

表13样品b（硫酸显色滴定）的 ITP结果和补充统计数据（方法A）

| 实验室 | 天 | 试验结果 |  |  | 数据总和 | 天总和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | Tij. | Ti.. |
| A | 第一天 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 1.88 | 3.77 |
|  | 第二天 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.89 |  |
| B | 第一天 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 1.9 | 3.78 |
|  | 第二天 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 1.88 |  |
| C | 第一天 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 1.69 | 3.46 |
|  | 第二天 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 1.77 |  |
| D | 第一天 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 1.93 | 3.85 |
|  | 第二天 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 1.92 |  |
| E | 第一天 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 1.7 | 3.5 |
|  | 第二天 | 0.59 | 0.6 | 0.61 | 1.8 |  |

将表6中的数值应用于下列公式以产生ANOVA表。

T=ijkyijk = 18.36

ST=ijkyijk2-T2pqn=11.2614-18.3625×2×3=2.51×10-2

SL=iTi2qn-T2pqn=67.54542×3-18.3625×2×3=2.12×10-2

SD=ijTij2n-iTi2qn=33.78123-67.54542×3=2.83×10-3

SM=ijkyijk2-ijTij2n=11.2614-33.78123=1.00×10-3

表7样品b（硫酸显色滴定）的 ANOVA表

|  | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 2.12×10-2 | 4 | 5.31×10-3 | 5.31×10-3 |
| 天 | 2.83×10-3 | 5 | 5.67×10-4 | 5.67×10-4 |
| 测量 | 1.00×10-3 | 20 | 5.00×10-5 | 5.00×10-5 |
| 总和 | 2.51×10-2 | 29 |  |  |

根据该ANOVA表，使用下列公式估计样品b（硫酸显色滴定）的方差分量和计算精密度：

σL2=12nVL-VD=7.91×10-4

σD2=1nVD-VM=1.72×10-4

σM2=VM=5.00×10-5

srD2=σM2+σD2=2.22×10-4

sR2=σM2+σD2+σL2=1.01×10-3

r=2.83σM=2.83×0.007071=0.020

rD=2.83srD=2.83×0.01491 =0.042

R=2.83sR=2.83×0.03183 =0.090

表13样品b（盐酸显色滴定）的 ITP结果和补充统计数据（方法A）

| 实验室 | 天 | 试验结果 |  |  | 数据总和 | 天总和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | Tij. | Ti.. |
| A | 第一天 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.89 | 3.78 |
|  | 第二天 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.89 |  |
| B | 第一天 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 1.88 | 3.75 |
|  | 第二天 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 1.87 |  |
| C | 第一天 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 1.72 | 3.46 |
|  | 第二天 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 1.74 |  |
| D | 第一天 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 1.95 | 3.85 |
|  | 第二天 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 1.9 |  |
| E | 第一天 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 1.76 | 3.58 |
|  | 第二天 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 1.82 |  |

将表6中的数值应用于下列公式以产生ANOVA表。

T=ijkyijk = 18.42

ST=ijkyijk2-T2pqn=11.3288-18.4225×2×3=1.89×10-2

SL=iTi2qn-T2pqn=67.96142×3-18.4225×2×3=1.70×10-2

SD=ijTij2n-iTi2qn=33.98403-67.96142×3=1.10×10-3

SM=ijkyijk2-ijTij2n=11.3288-33.98403=8.00×10-4

表7样品b（盐酸显色滴定）的 ANOVA表

|  | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 1.70×10-2 | 4 | 4.26×10-3 | 4.26×10-3 |
| 天 | 1.10×10-3 | 5 | 2.20×10-4 | 2.20×10-4 |
| 测量 | 8.00×10-4 | 20 | 4.00×10-5 | 4.00×10-5 |
| 总和 | 1.89×10-2 | 29 |  |  |

根据该ANOVA表，使用下列公式估计样品b（盐酸显色滴定）的方差分量和计算精密度：

σL2=12nVL-VD=6.73×10-4

σD2=1nVD-VM=6.00×10-5

σM2=VM=4.00×10-5

srD2=σM2+σD2=1.00×10-4

sR2=σM2+σD2+σL2=7.73×10-4

r=2.83σM=2.83×0.006325=0.018

rD=2.83srD=2.83×0.01000 =0.028

R=2.83sR=2.83×0.02780 =0.079

将所得精密度数据汇总，见表8。

表8精密度验证试验结果

| 材料 | 测定方法 | 平均值 | 实验室内，日内 |  |  | 实验室内，日间 |  |  | 实验室间 |  |  | 实验室数量a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ｓr | r | (r) | srD | rD | (rD) | SR | R | （R） |  |
| 样 品 a | 硫酸电位滴定 | 0.63 | 0.001 | 0.022 | 0.04 | 0.022 | 0.019 | 0.03 | 0.044 | 0.046 | 0.07 | 5 |
|  | 硫酸显色滴定 | 0.66 | 0.001 | 0.020 | 0.03 | 0.006 | 0.018 | 0.03 | 0.028 | 0.079 | 0.12 | 5 |
|  | 盐酸电位滴定 | 0.63 | 0.004 | 0.039 | 0.06 | 0.023 | 0.065 | 0.10 | 0.047 | 0.133 | 0.21 | 5 |
|  | 盐酸显色滴定 | 0.66 | 0.001 | 0.016 | 0.02 | 0.006 | 0.017 | 0.03 | 0.024 | 0.067 | 0.10 | 5 |
| 样 品 b | 硫酸电位滴定 | 0.60 | 0.015 | 0.078 | 0.13 | 0.026 | 0.074 | 0.13 | 0.036 | 0.102 | 0.17 | 5 |
|  | 硫酸显色滴定 | 0.61 | 0.001 | 0.020 | 0.03 | 0.015 | 0.042 | 0.07 | 0.032 | 0.090 | 0.15 | 5 |
|  | 盐酸电位滴定 | 0.59 | 0.003 | 0.036 | 0.06 | 0.013 | 0.036 | 0.06 | 0.040 | 0.113 | 0.19 | 5 |
|  | 盐酸显色滴定 | 0.61 | 0.001 | 0.018 | 0.03 | 0.010 | 0.028 | 0.05 | 0.028 | 0.079 | 0.13 | 5 |
| a ——剔除离群值后的实验室最终数量。 sr ——日内重复性标准差； r ——日内重复性，以测定单位表示； （r） ——相对日内重复性，以百分数表示； srD ——日间重复性标准差； rD ——日间重复性，以测定单位表示； （rD）——相对日间重复性，以百分数表示； SR ——再现性标准差； R ——再现性，以测定单位表示； （R）——相对再现性，以百分数表示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2技术经济论证和预期的经济效益、社会效益和生态效益

由于我国天然橡胶采胶技术和加工模式的改变，天然胶乳稳定性有所下降，为了符合《浓缩天然胶乳 氨保存离心或膏化胶乳 规格》国家标准对天然胶乳技术指标的规定，初加工企业也在不断调整浓缩天然胶乳的生产工艺。碱度指代天然胶乳中氨的含量，是浓缩天然胶的重要指标之一，如果碱度过低，胶乳会因微生物的作用而变质，影响胶乳的稳定性，而碱度过高，也会破坏橡胶粒子周围的保护层而影响稳定性，且过高的氨含量也会造成环境污染。为此，在修订本标准的过程中，对国内主要浓缩天然胶乳生产企业和检测机构进行了调研，充分听取了绝大多数企业和机构的相关意见，标准技术上先进，经济上合理。通过本标准的修订，为浓缩天然胶乳的碱度检测提供了更加可靠的依据，有助于提高国产天然胶乳的质量，促进国内浓缩天然胶乳产业的健康发展，具有显著的社会效益、经济效益和生态效益。

4与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本文件修改采用ISO 125:2020“Natural rubber latex concentrate—Determination of alkalinity”。本文件与ISO 125:2020的技术差异和原因如下：

用规范性引用的GB/T 8290替换了ISO 123（见第7章），以适应我国对胶乳取样的规定；

用规范性引用的GB/T 18012替换了ISO 976（见6.2条），以适应我国对pH计的规定；

更新了精密度数据（见附录A）。

本文件做了下列编辑性改动：

将第8章的标题“操作程序”改为“试验步骤”（见第8章，2016年版的第8章），以更好地符合GB/T 20001.4-2015的规定；

将ISO/TR 9272更改为ISO 19983:2022（见参考文献，ISO 125:2020的参考文献），因为ISO/TR 9272无现行有效版本。

5 以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

本文件修改采用ISO 125:2020“Natural rubber latex concentrate—Determination of alkalinity”。

6与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准与有关现行法律、行政法规和相关标准相协调，无冲突。

7重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在修订过程中尚未出现重大意见分歧。

8涉及专利的有关说明

本标准的内容未涉及专利。

9实施标准的要求，以及组织实施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

碱度是衡量浓缩天然胶乳品质及稳定性的重要指标，对浓缩天然胶乳的贮存稳定具有指导意义，因此，建议本标准作为推荐性标准发布。

标准发布后，建议举办标准宣贯培训班对有关生产企业和检验机构人员进行培训，介绍本标准修订的原因、过程及意义，解释本标准的主要技术内容，以及标准实施过程中可能遇到的问题及解决办法。

10 其它应予说明的事项

本标准计划项目原拟等同采用ISO 125:2020，但是，由于修订过程中增加了文件适用界限和规范性引用文件GB/T 8170，并重新确定了标准的精密度，使本文件与ISO 125:2020相比产生了技术性差异。因此，本文件改为修改采用ISO 125:2020。

《浓缩天然胶乳 碱度的测定》修订工作组

2024年4月29日