| ICS | 83.060 |
| --- | --- |
| CCS | G 35 |

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

液体硅橡胶 连接器用自润滑型

liquid silicone rubber – Self lubricating for connectors

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的权利。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会（SAC/TC 35）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

液体硅橡胶 连接器用自润滑型

范围

本文件规定了连接器用自润滑型液体硅橡胶的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于轨道交通、新能源汽车、传统汽车、电子产品等连接器用的自润滑型液体硅橡胶（以下简称硅橡胶）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶　拉伸应力应变性能的测定

GB/T 529 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)

GB/T 531.1硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法　第1部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度)

GB/T 4472-2011  化工产品密度、相对密度的测定 方法2

GB/T 7759.1-2015 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分:在常温及高温条件下

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 10247-2008 粘度测试方法

GB/T 36804 液体硅橡胶 分类与系统命名法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

分类

硅橡胶按硫化后硬度的硬度分为四个级别。

a) 20级——硬度为20 Shore A；

b) 30级——硬度为30 Shore A；

c) 40级——硬度为40 Shore A；

d）50级——硬度为50 Shore A。

技术要求

外观

无可见杂质的粘稠液体。

物理性能

硅橡胶物理性能；

硅橡胶物理性能应符合表1要求

硅橡胶物理性能

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| A组分粘度(Pa·s) | 100~400 |
| B组分粘度(Pa·s) | 100~400 |

硅橡胶硫化胶物理性能

硅橡胶硫化胶物理性能应符合表2要求；

硅橡胶硫化胶物理性能

| 项 目 | 要 求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20级 | 30级 | 40级 | 50级 |
| 硬度/(Shore A) | 20±3 | 30±3 | 40±3 | 50±3 |
| 拉伸强度/(MPa) ≥ | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 拉断伸长率/% ≥ | 600 | 550 | 500 | 450 |
| 撕裂强度/(kN/m) ≥ | 20 | 20 | 25 | 30 |
| 压缩永久变形/% ≤ | 30 | 30 | 25 | 25 |
| 密度 (g/cm3) | 1.070~1.200 |  |  |  |
| 注:硫化后的样片放置在温度23℃±2℃、湿度50%±5%的环境中。硬度在放置4h±0.5h测试。 |  |  |  |  |

析油量

硅橡胶自润滑性按析油量分为五类，析油量应符合表3的规定。

- 表3硅橡胶析油量

| 析油量/% 72h | 1类 | 2类 | 3类 | 4类 | 5类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 0.01% | 0.01%-0.05% | 0.05%-0.15% | 0.15%-0.55% | >0.55% |

试验方法

粘度

按照GB/T 10247-2008中旋转法进行测定。

密度

按照GB/T 4472-2011中方法2静水力学称量法进行测定

硬度

按照GB/T 531.1进行测定。

拉伸强度和拉断伸长率

按照GB/T 528-2009进行测定。采用1型哑铃状试样，拉伸速率为(500±50)mm/min。

撕裂强度

按照GB/T 529-2008进行测定。采用新月形试样，拉伸速率为 (500±50)mm/min。

压缩永久变形

按照GB/T 7759.1-2015进行测定。采用A型试样，试验时间22 h，试验温度(175±2)℃。

析油量

按照附录A进行测定。

检验规则

检验分类

检验分为型式检验和出厂检验。

型式检验

型式检验项目第5章规定的所有项目。有下列情况之一者，应进行型式检验：

产品定型、转厂生产或停产半年以上重新生产；

正式生产后，如原料、配方、工艺条件改变时；

出厂试验结果与上次型式检验有较大差异时

正常生产时，每两年检。

出厂检验

- 出厂检验项目应包括外观、硬度、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、压缩永久变形。

组批和抽样

以相同原料、相同配方、相同工艺生产的产品不超过2000 kg为一批。每批随机抽取2 kg硅橡胶作为试样。

判定规则

所有检验项目合格，则产品合格。外观不符合即为不合格。其他项目若不符合时，允许加倍抽样对不符合项进行复检。若复检合格，则判该批产品合格；若复检仍不合格，则判该批产品为不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

产品包装表面应标明下列信息:

- 生产制造方名称、地址、电话号码；

- 本文件编号；

- 产品名称、型号、批号；

- 净质量；

- 生产日期、保质期。

包装

产品采用包装桶包装。包装桶内应附有质量证明文件。

运输

产品运输过程中应避免雨雪淋袭、日光曝晒，严禁与油类、酸、碱等接触。

贮存

产品应贮存在阴凉、干燥、通风的场所。防止日光直接照射，并应隔绝火源，远离热源。

在符合本文件包装、运输和贮存条件下，本产品自生产之日起，贮存期为一年。

（规范性）
析油量的测定

原理

将试样悬挂在规定条件下自然析油，通过称量放置前后样片质量，计算得到析油量。

试样

（100±2）mm×（100±2）mm×（2±0.2）mm的硫化胶试样3个。

试验步骤

硫化试样模压结束后立即在温度（23±2）℃、湿度（50±5）%的环境中悬挂放置16h，使用千分之一天平测量试样的原始质量m0。

将试样继续悬挂放置在温度（23±2）℃、湿度（50±5）%的环境中56h，用木浆纸擦拭至样片上无明显油渍，使用千分之一天平测量试样的析油后质量m1。

试验结果

析油量y以质量分数（%）表示，按照公式（A.1）计算：

y=m0-m1m0 ×100	(A.1)

式中：

y  —— 析油量，单位为质量分数（%）；

m0 —— 原始质量 ，单位为克（g）；

m1 —— 析油后质量 ，单位为克（g）。