| ICS | 83.140.50 |
| --- | --- |
| CCS | G43 |

中华人民共和国国家标准

GB/T 29992—XXXX

代替 GB/T 29992-2017

日用压力锅橡胶密封圈

Rubber sealing rings for pressure cooker

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

（本草案完成时间：20240605）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

`

目次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4要求	1

4.1基本结构	1

4.2规格	2

4.3橡胶材料的物理性能	2

4.4密封圈的要求	3

5试验方法	4

5.1橡胶材料	4

5.2密封圈	4

6检验规则	5

6.1出厂检验	5

6.2型式检验	6

7标志、包装、运输和贮存	7

7.1标志	7

7.2包装	7

7.3运输和贮存	7

附录A水蒸气老化性能试验方法	8

附录B挥发性物质含量试验方法	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 29992-2017《日用压力锅橡胶密封圈》，与GB/T 29992-2017相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了橡胶材料物理性能中拉伸强度、撕裂强度的技术指标（见表1，2017版的表1）；

- 更改了橡胶材料中热空气老化条件及技术指标（见表1，2017版的表1）；

- 更改了橡胶材料中压缩永久变形条件及技术指标（见表1，2017版的表1）；

- 增加了规范性引用文件GB 6682（见第2章，B.2.1）

- 增加了“术语和定义”这一章（见第3章）；

将2017版第3章“结构和规格”的技术内容调整到第4章“要求”中；（见4.1，2017版第3章）；

增加了“试验方法”一章及内容（见第5章）；

更改了检验规则中的组批要求（见6.1.1,2017版5.1）；

更改了密封圈的贮存期（见7.3.2,2017版6.3.2）

- 增加了挥发性物质的要求和试验方法（见4.2.8、附录B）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会密封制品分技术委员会（SAC/TC35/SC3）归口。

本文件起草单位：浙江省产品质量安全科学研究院、浙江苏泊尔橡塑制品有限公司、玉环市中德塑胶有限公司、台州倬亿橡塑有限公司、玉环县航空塑胶机电厂、四川道弘新材料股份有限公司。

本文件主要起草人：沈振、许道义、董服秀、董服治、沈金清、周武刚、缪小平、朱莹莹、张魏洁。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——2013年首次发布为GB 29992-2013，2017年转化为推荐性国标GB/T 29992-2017；

——本次为第一次修订。

日用压力锅橡胶密封圈

范围

本文件规定了日用压力锅橡胶密封圈的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于日用压力锅（含电压力锅）用橡胶密封圈（以下简称密封圈）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528  硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 529  硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）

GB/T 531.1  硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2941  橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T 3512  硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验

GB 4806.11  食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品

GB/T 5721  橡胶密封制品标志、包装、运输和贮存的一般规定

GB 6682  分析实验室用水国家标准

GB/T 7759.1  硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分：在常温及高温条件下

GB 13623-2003  铝压力锅安全及性能要求

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

要求

基本结构

密封圈基本结构示意图如图1所示。

标引序号说明：

1——工作面 ；

2——非工作面；

Ф——密封圈外径。

- 基本结构示意图

规格

以压力锅锅口内径表示规格，单位为厘米（cm），取整数，并优先采用偶数系列,常用的密封圈规格为：16 cm、18 cm、20 cm、22 cm、24 cm、26 cm、28 cm, 也可根据用户要求，采用其他内径表示的规格。

以压力锅容积表示规格，单位为升（L），常用的密封圈规格为：3 L、4 L、5 L、6 L、7 L、8 L，也可根据用户要求，采用其他容积表示的规格。

橡胶材料的物理性能

橡胶材料的物理性能应符合表1的要求。

- 橡胶材料物理性能

| 序号 | 项目 | 单位 | 各硬度等级要求 |  |  | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 60 | 70 |  |
| 1 | 硬度，Shore A | — | 45～＜55 | 55～＜65 | 65～＜75 | 5.1.2.1 |
| 2 | 拉伸强度，最小 | MPa | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 5.1.2.2 |
| 3 | 拉断伸长率，最小 | % | 300 | 220 | 200 |  |
| 4 | 撕裂强度，最小 | kN/m | 15 | 15 | 15 | 5.1.2.3 |
| 5 | 热空气老化，200 ℃，72 h 硬度变化 拉伸强度变化率，最大 拉断伸长率变化率，最大 | — % % | -5～+5 -25 -30 | -5～+5 -25 -30 | -5～+5 -25 -30 | 5.1.2.4 |
| 6 | 压缩永久变形，200 ℃，24 h，最大 | % | 25 | 25 | 30 | 5.1.2.5 |

橡胶材料的物理性能

气味

不应有异臭味。

外观质量

应色泽均匀、洁净，并应符合表2的要求。

- 密封圈外观质量要求

| 序号 | 缺陷名称 | 合格品要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气泡 | 不应有 |
| 2 | 修边痕迹 | 不应有明显凹陷 |
| 3 | 模痕 | 允许有轻微的 |
| 4 | 欠硫、海绵状 | 不应有 |
| 5 | 裂口 | 不应有 |
| 6 | 杂质 | 工作面处不应有；非工作面处允许有，但面积不大于1 mm2，整个密封圈非工作面处应不多于2处 |
| 7 | 皱皮 | 不应有 |
| 8 | 缺料 | 不应有 |

尺寸

尺寸应符合图样的要求。

理化指标

应符合GB 4806.11中通用理化指标的规定。

水蒸气老化性能

累积试验时间200 h，不应出现滴水漏气现象。

耐酸性

体积变化率应在-1 %～+25 %范围内。

耐油性

质量变化率不大于20 %。

挥发性物质

挥发性物质含量不大于0.5 %（质量分数）。

试验方法

橡胶材料

试样的制备与调节

试样的制备和调节应按GB/T 2941进行。

物理性能试验方法

硬度应按GB/T 531.1的规定进行。

拉伸强度、拉断伸长率应按GB/T 528的规定进行,采用I型试样。

撕裂强度应按GB/T 529的规定进行,采用无割口直角形试样。

热空气老化应按GB/T 3512的规定进行，老化后的硬度按5.1.2.1进行，老化后的拉伸强度、拉断伸长率按5.1.2.2进行。

压缩永久变形应按GB/T 7759.1的规定进行,采用B型试样,压缩率25 %。

密封圈

气味的评价

取50 g±0.5 g的密封圈样品，置于500 mL的玻璃试验瓶中，盖紧玻璃瓶盖，将玻璃瓶置于（120±2）℃的烘箱中，经2 h后取出，由气味检验人员对瓶内气味进行评价，气味评价时将瓶盖打开一小口，闻过后马上盖住瓶盖，等待下一位气味检验人员评价有异臭味。由3位气味检验人员按照上述方法分别对气味进行评价，均不应有异臭味。

外观质量的检验

采用目视及精度不大于0.1 mm的量具测量。

尺寸的测量

断面尺寸用精度不大于0.02 mm的量具测量（仲裁时应采用读数显微镜或影像测量仪），外径用∏尺测量，检测环境温度为23 ℃±2 ℃，按GB/T 2941的规定进行检验。

理化指标的测定

按GB 4806.11中的方法进行试验。

水蒸气老化性能

按附录A的规定进行试验。

耐酸性

按GB 13623-2003中6.2.24.1的规定进行试验。

耐油性

按GB 13623-2003中6.2.24.2的规定进行试验。

挥发性物质

按附录B的规定进行试验。

检验规则

出厂检验

组批

采用相同原材料、相同配方、相同工艺、同班同机台生产的混炼胶料，以不多于3000 kg为一批，每月不足3000 kg时，以每月为一批；采用同批次混炼胶料、相同生产工艺制造的同一规格密封圈，以不多于10000件为一批。

抽样

每批混炼胶料随机抽取约500 g进行表1中1、2、3、4项检验。

密封圈的外观质量和尺寸按照GB/T 2828.1采用正常检验一次抽样方案要求进行检验，检验水平和接收质量限按照表3的规定执行。

检验水平和接收质量限

| 检验项目 | 检验水平 | 接收质量限 |
| --- | --- | --- |
| 气味和外观质量 | 一般检验水平I | AQL 4.0 |
| 尺寸 | 一般检验水平I | AQL 2.5 |

密封圈理化指标、水蒸气老化性能、耐酸性、耐油性、挥发性物质含量每季度检验不少于一次。

合格判定

当橡胶材料性能检验结果有一项不合格时，应抽取双倍试样重复该项试验，复试结果有一项不合格时，则该批胶料为不合格。

密封圈的外观质量和尺寸检验不合格时，则该批密封圈不合格。

密封圈理化指标检验有一项不合格时，该批密封圈不合格。

当密封圈水蒸气老化性能、耐酸性、耐油性、挥发性物质含量的检查结果有一项不合格时，应抽取双倍试样重复该项试验，复试结果有一项不合格时，则该批密封圈不合格。

型式检验

型式检验为本文件第4章的所有要求，有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）产品转产或新产品定型鉴定时；

b）正式生产后，若材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c）正常生产时，每12个月不得少于一次检验；

d）产品停产三个月以上，恢复生产时；

e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f）国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

橡胶材料性能检验结果如有不合格项目，应对不合格项目进行双倍抽样检验，双倍检验仍不合格时，则本次型式检验结果不合格；密封圈如有一项不合格则本次型式检验不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

包装上应有标志，至少包括下列内容：

a）产品名称、规格及适用的压力锅型号；

b）生产厂名称；

c）数量；

d）生产日期和/或批号；

e）使用的橡胶材料；

f）产品执行标准编号；

- 注明“食品接触用”。

包装

包装材料和数量由供需双方协商解决，要确保密封圈不变形。

运输和贮存

产品的运输和贮存按GB/T 5721规定执行。

在7.3.1条件下，密封圈的贮存期自制造之日起为5年。

（规范性）
水蒸气老化性能试验方法

  - 原理

将密封圈装入适用的压力锅或耐压容器中，在规定的蒸汽压力作用下，经过一定试验周期，观察密封圈的滴水漏气情况。

  - 试样

试样为1件规格为20 cm的密封圈，也可采用用户提出的规格。

  - 试验设备

    - 试验设备为与密封圈相适用的压力锅或耐压容器。

    - 试验设备应能经受工作压力不低于0.12 MPa的蒸汽压，配备有可控制压力和保证安全的装置。

  - 试验步骤

    - 室温条件下，在压力锅（或耐压容器）中装入足够量的自来水，将一只试验用密封圈装配在压力锅（或耐压容器）中并密封好。

    - 对压力锅（或耐压容器）进行预加热，使蒸汽压力达到0.1 MPa±0.02 MPa，预加热时间不得超过30min。

    - 保持蒸汽压力0.1 MPa±0.02 MPa，试验时间8 h，停止加热。

    - 自然冷却至室温并停放，停放时间不超过24 h。

    - 按照A.4.2～A.4.4的试验步骤，重复试验，当累积保压试验时间（保持蒸汽压力为0.1 MPa±0.02 MPa的总时间）达到200 h，停止试验。观察是否出现滴水漏气现象。

（规范性）
挥发性物质含量试验方法

  - 原理

密封圈在101.3 kPa下采用挥发方法测定其在高温烘干前后的质量，通过二者的差值计算挥发性物质的含量。

  - 试剂和材料

B.2.1试剂

水：符合GB/T 6682规定的三级水。

B.2.2材料

B.2.2.1玻璃称量皿。

B.2.2.2干燥器：内附有效干燥剂。

  - 仪器和设备

    - 电子天平：感量为 0.1 mg。

    - 电热鼓风干燥箱：100 ℃控温精度±2 ℃，200 ℃控温精度±3 ℃。

  - 分析步骤

B.4.1 试样制备

将密封圈试样剪切成长度、宽度、厚度均不超过2 cm的碎片，放入合适的容器(如表面皿、蒸发皿、称量皿、坩埚等)中，试样碎片相互之间不能交叠。

B.4.2 试样预处理

将B.4.1中容器置于(100±2) ℃的电热鼓风干燥箱中，关闭通风或空气循环，烘干(60±5) min后，将容器取出置于干燥器中冷却(60±5) min。

B.4.3 挥发性物质测定

取洁净玻璃称量皿，置于(200±3) ℃电热鼓风干燥箱中烘干(60±5) min，取出置于干燥器内冷却(60士5) min，精密称量，并重复干燥至前后两次质量差不超过2 mg，即为恒重。取B.4.2中试样约10 g放入此称量皿中，试样相互之间不能交叠，精密称量后，置于(200±3) ℃电热鼓风干燥箱中，关闭通风或空气循环，烘干(240±5) min后，取出置于干燥器内冷却(120±5) min后，精密称量。

  - 分析结果的表述

试样中挥发性物质的含量按式（1）计算：

X =（m1-m2）/（m1-m0）×100%                     （1）

式中：

X ——试样中挥发性物质的含量，单位为分数（%）；

m1 ——试样和称量皿在(200±3) ℃、（240±5) min烘干前的总质量，单位为克(g)；

m2 ——试样和称量皿经(200±3) ℃、（240±5) min烘干后的总质量，单位为克(g)。

m0 ——称量皿的重量，单位为克(g)；

计算结果以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留到小数点后两位。

  - 精密度

当试样中挥发性物质含量≤0.2 %时，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的差值不得超过其算术平均值的30 %；当试样中挥发性物质的含量＞0.2 %时，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的差值不得超过其算术平均值的15 %。