| ICS | 83.060 |
| --- | --- |
| CCS | G 35 |

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

氟橡胶混炼胶 智能穿戴产品用

Fluoro rubber compounds——Using for smart wearable products

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会（SAC/TC35）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

氟橡胶混炼胶 智能穿戴产品用

范围

本文件规定了智能穿戴产品用氟橡胶混炼胶的要求、检验规则、包装、标志、运输和贮存，描述了相应的试验方法。

本文件适用于制备智能穿戴产品用的氟橡胶混炼胶（以下简称混炼胶）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 529 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）

GB/T 531.1 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 2941 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T 29614 硫化橡胶 多环芳烃含量的测定

GB 31604.35 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定

GB/T 37861 电子电气产品中卤素含量的测定 离子色谱法

GB/T 39560.4 电子电气产品中某些物质的测定 第4部分：CV-AAS、CV-AFS、ICP-OES和ICP-MS测定聚合物、金属和电子件中的汞

GB/T 39560.5 电子电气产品中某些物质的测定 第5部分： AAS、AFS、ICP-OES和ICP-MS法测定聚合物和电子件中镉、铅、铬以及金属中镉、铅的含量

GB/T 39560.6 电子电气产品中某些物质的测定 第6部分：气相色谱-质谱仪（GC-MS）测定聚合物中的多溴联苯和多溴二苯醚

GB/T 39560.8 电子电气产品中某些物质的测定 第8部分：气相色谱-质谱法（GC-MS）与配有热裂解/热脱附的气相色谱-质谱法 （Py/TD-GC-MS）测定聚合物中的邻苯二甲酸酯

GB/T 39560.702 电子电气产品中某些物质的测定 第7-2部分：六价铬 比色法测定聚合物和电子件中的六价铬[Cr（VI）]

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

要求

外观

混炼胶表面和横切面颜色一致、无目视可见杂质。

物理性能

混炼胶硫化胶的物理性能应符合表1的规定。

混炼胶硫化胶的物理性能

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 硬度/(Shore A) | 65~75 |
| 拉伸强度/(MPa) | ≥12 |
| 拉断伸长率 | ≥300% |
| 撕裂强度/(kN/m) | ≥20 |
| 注：以上数据仅适用于使用硫化剂双二五或者双酚进行硫化，二段硫化的试验样品。如有特殊要求，由双方协商进行确认。 |  |

有害物质限量

混炼胶有害物质限量应符合表2的规定。

混炼胶有害物质限量

- 单位为毫克/千克

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 溴（Br） |  | ≤900 |
| 氯（Cl） |  | ≤900 |
| 多环芳烃（PAHs） | 单项 | ≤1 |
|  | 总和 | ≤10 |
| 全氟辛酸（PFOA) |  | ≤0.025 |
| 全氟辛烷磺酸（PFOS） |  | ≤10 |
| 铅（Pb） |  | ≤10 |
| 汞（Hg） |  | ≤10 |
| 镉（Cd） |  | ≤10 |
| 铬（Cr（VI）） |  | ≤10 |
| 多溴联苯（PBB） |  | ≤10 |
| 多溴二苯醚（PBDE） |  | ≤10 |
| 邻苯二甲酸二丁酯（DBP） |  | ≤100 |
| 邻苯二甲酸丁苄酯（BBP） |  | ≤100 |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP） |  | ≤100 |
| 邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP） |  | ≤100 |

耐汗液

混炼胶硫化胶在温度（65±2）℃、湿度（90±3）%下浸入人工汗液72 h后，样品表面应无明显的腐蚀、变色（灰色样卡小于3级或色差仪DE94值大于3）等异常现象。

耐化学品

混炼胶硫化胶涂抹防晒霜、香水等化学品后，在温度（65±2）℃、湿度（90±3）%下放置72 h，样品表面应无明显的腐蚀、变色（灰色样卡小于3级或色差仪DE94值大于3）等异常现象。

耐紫外线

混炼胶硫化胶在温度（35±2）℃、湿度（30±3）%下，接受强度2.40W/m2/nm的紫外线照射80 h，样品表面应无明显的裂纹、粉化、变色（灰色样卡小于3级或色差仪DE94值大于3）等异常现象。

试验方法

试样制样及调节

按GB/T 2941进行试样制备及调节。

外观

在自然光线下或同等色温光源下目视检测。

物理性能

硬度

按照GB/T 531.1进行测定。

拉伸强度和拉断伸长率

按照GB/T 528进行测定，采用1型哑铃状试样。

撕裂强度

按照GB/T 529进行测定，采用方法B（无割口）直角形试样。

有害物质限量

混炼胶有害物质限量测定方法见表3。

混炼胶有害物质限量试验方法

| 项目 | 试验方法 |
| --- | --- |
| 溴（Br） | 按GB/T 37861进行测定 |
| 氯（Cl） |  |
| 多环芳烃（PAHs） | 按GB/T 29614进行测定 |
| 全氟辛酸（PFOA) | 按GB 31604.35进行测定 |
| 全氟辛烷磺酸（PFOS） |  |
| 铅（Pb） | 按GB/T 39560.5进行测定 |
| 汞（Hg） | 按GB/T 39560.4进行测定 |
| 镉（Cd） | 按GB/T 39560.5进行测定 |
| 铬（Cr（VI）） | 按GB/T 39560.702进行测定 |
| 多溴联苯（PBB） | 按GB/T 39560.6进行测定 |
| 多溴联苯醚（PBDE） |  |
| 邻苯二甲酸二丁酯（DBP） | 按GB/T 39560.8进行测定 |
| 邻苯二甲酸丁苄酯（BBP） |  |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP） |  |
| 邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP） |  |

耐汗液

按附录A的规定进行测定。

耐化学品

按附录B的规定进行测定。

耐紫外线

按附录C的规定进行测定。

检验规则

检验分类

检验分为型式检验和出厂检验。

型式检验

型式检验项目为第4章全部项目。有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）产品定型、转厂生产、或停产半年以上重新生产时；

b）正式生产后，如原料、配方、工艺、设备条件改变时；

c）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

d）正式生产后每隔一年；

e）国家质量技术监督机构提出进行型式检验要求时。

出厂检验

检验项目

出厂检验项目应包括外观、硬度、拉伸强度、拉断伸长率和撕裂强度。

组批和抽样

以相同原料、相同配方、相同工艺和同一条生产线连续生产的不超过2000 kg产品为一批。每批随机抽1 kg样品。

判定规则

所有检验项目符合第4章要求，则产品合格。外观不符合即为不合格。若出现性能不符合项时，应重新双倍取样进行检验，双倍检验结果合格可判定该批产品合格。

包装、标志、运输和贮存

标志

产品或包装表面应至少标明下列信息:

制造商名称及地址；

本文件编号；

产品名称；

批号；

制造日期；

净重。

包装

- 采用塑料膜或片为内包装，纸箱为外包装。包装箱内应附有质量证明文件。

运输

运输过程中应防止雨雪淋袭、日光曝晒，不应与油类、酸、碱等接触。

贮存

应贮存在避光、清洁、干燥和通风的库房内，远离热源，贮存温度为20 ℃～25 ℃，湿度为35 %～75 %。自生产之日起，贮存期不超过6个月。

（规范性）
耐汗液试验

警告：使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题，使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

试验设备

恒温恒湿箱。

灰色样卡：用于评估样品测试前后颜色变化等级（灰色样卡1级为差异最大，5级为差异最小）,灰色样卡及等级评定应符合GB/T 250的规定。

色差仪：用于评估样品测试前后颜色变化。

试剂

人工汗液配方。

表A.1 人工汗液配方

| 材 料 | 试 验 配 方 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 氯化钠（NaCl） | 10.0 g±0.1g | — |
| 乳酸 | 1.0 g±0.01g | 纯度＞85% |
| 磷酸氢二钠 | 1.0 g±0.01g | 无水 |
| 组氨酸盐酸盐一水合物 | 0.25 g±0.001g | — |
| 纯净水 | 1L |  |

人工汗液pH值为4.3±0.2。

人工汗液配备后3天内使用。

试样

试样为混炼胶硫化胶产品，数量不少于三件。

试验步骤

将试样用蒸馏水清洗干净并擦干。

将样品完全浸入人工汗液并放入恒温恒湿箱中。温度为（65±2）℃，湿度为（90±3）%，浸泡时间72 h。

测试时间到达后，取出样品，用蒸馏水冲洗干净并擦干。

目视检查样品表面有无明显的腐蚀等异常现象，用标准灰色样卡或色差仪检查产品变色情况。

试验报告

试验报告应至少包括下列内容：

- 关于样品的详细说明；

本文件的编号；

人工汗液的pH值；

试验结果；

试验日期。

（规范性）
耐化学品试验

警告：使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题，使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

试验设备

恒温恒湿箱。

灰色样卡：用于评估样品测试前后颜色变化等级（灰色样卡1级为差异最大，5级为差异最小）,灰色样卡及等级评定应符合GB/T 250的规定。

色差仪：用于评估样品测试前后颜色变化。

试样

## 试样为氟橡胶硫化胶产品，数量不少于三件。

试验步骤

将试样用蒸馏水清洗干净并擦干。

将待测化学品分别涂抹在指定的样品上，确保表面全部覆盖。

将样品放入恒温恒湿箱中。温度为（65±2）℃，湿度为（90±3）%，放置时间为72 h。

测试后使用蒸馏水清洗样品表面，确保无化学品残留，擦干水分。

目视检查样品表面有无明显的腐蚀等异常现象，用标准灰色样卡或色差仪检查产品变色情况。

试验报告

试验报告应至少包括下列内容：

- 关于样品的详细说明；

本文件的编号；

化学品的信息；

试验结果；

试验日期。

（规范性）
耐紫外线试验

警告：使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题，使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

试验设备

紫外线老化试验箱。

灰色样卡：用于评估样品测试前后颜色变化等级（灰色样卡1级为差异最大，5级为差异最小）,灰色样卡及等级评定应符合GB/T 250的规定。

色差仪：用于评估样品测试前后颜色变化。

试样

试样为氟橡胶硫化胶产品，数量不少于三件。

试验步骤

将试样用蒸馏水清洗干净并擦干。

对紫外线老化试验箱和紫外线强度计进行校准（参考设备说明书），确保测试数据的准确性。

将样品放置在紫外线老化试验箱内的样品架上，确保样品表面与紫外线灯管之间的距离为50 mm±3 mm。温度为（35±2）℃，湿度为（30±3）%，紫外线强度:2.40W/m2/nm。

开启紫外线老化试验箱，开始计时，80h后取出样品确认产品的变化情况。

目视检查样品表面有无明显的裂纹、粉化等异常现象，用标准灰色样卡或色差仪检查产品变色情况。

试验报告

试验报告应至少包括下列内容：

- 关于样品的详细说明；

本文件的编号；

测试过程中的温度、湿度、紫外线强度等条件；

试验结果；

试验日期。