国家标准

《氟橡胶混炼胶  智能穿戴产品用》

编制说明

（征求意见稿）

标准起草工作组

二O二五年一月

一、工作简况

1、任务来源

根据国标委发〔2023〕63号文《国家标准化管理委员会关于下达2023年第四批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》要求，由广东方振新材料精密组件有限公司为主起草单位制定《氟橡胶混炼胶 智能穿戴产品用》，计划号为20231719-T-606。归口单位为全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会（SAC/TC35）。完成时间为2025年。

2、制定背景

氟橡胶属于国家战略性新兴产业中新材料产业的合成橡胶制造。氟橡胶是指主链或侧链的碳原子上含有氟原子的合成高分子弹性体，具有高度的化学稳定性、优异的耐热性、抗氧化性、耐油性、耐腐蚀性和耐大气老化性。相比于硅橡胶、热塑性聚氨酯等材料，氟橡胶制品更加柔韧舒适亲肤，具有优异的物理性能，表面光洁度好、抗污能力强、安全无毒、颜色多样、使用寿命长等特点。氟橡胶可应用于多种领域，在智能穿戴产品领域，产品包括但不限于智能手表、头戴式显示器、智能服装、耳戴式设备、健身追踪器、随身相机、外骨骼和医疗设备等，部分使用场景如图1所示。

眼镜架                              耳机线、耳塞

手表带、手环                               泳镜

图1 部分使用场景图例

目前我国没有针对智能穿戴产品用氟橡胶混炼胶的国家标准，市场上产品质量参差不齐。制定本标准，有助于规范市场秩序、提高产品质量，促进产业健康发展。

3、起草过程

（1）2024年1月-2月，标准起草工作组查阅了大量关于应用于智能穿戴产品用氟橡胶混炼胶的技术资料，对国内生产、使用情况进行了充分调研，形成了《氟橡胶混炼胶 智能穿戴产品用》的标准草案。

（2）2024年3月7日标准起草工作组在广东东莞召开了第一次工作会，对标准草案进行研讨。会后标准起草工作组按照会议提出的建议和意见修改了标准草案稿。

（3）2024年5月，标准起草工作组编制完成《氟橡胶混炼胶 智能穿戴产品用》（征求意见稿），2024年5月10日至7月10日，全国橡标委秘书处将《氟橡胶混炼胶 智能穿戴产品用》（征求意见稿）和编制说明（征求意见稿）发送给全体委员内部征求意见，发送“征求意见稿”的单位数69个，收到回函的单位数54个，其中回函并有建议或意见的单位数12个。同时在SAC全国标准信息公共服务平台和橡标委官方网站 (sactc35.com)上发布《氟橡胶混炼胶 智能穿戴产品用》（征求意见稿）和编制说明（征求意见稿）公开征求意见，未收到反馈。标准起草工作组将征求意见反馈情况进行汇总共收到40条意见。经过标准起草工作组讨论并采纳了其中的28条，部分采纳了其中的1条，不采纳其中11条，具体见《氟橡胶混炼胶 智能穿戴产品用》国家标准征求意见汇总处理表。根据这些意见形成了《氟橡胶混炼胶 智能穿戴产品用》标准的“送审稿”。

（4）2024年8月20日至8月23日，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会在吉林省吉林市召开了第九届二次全体会议暨标准审查会。本标准原计划提交年会审查，委员认为送审稿有害物质限量要求的指标需加严，另需增加耐汗液等性能要求，大会一致决定暂缓审查，由起草工作组修改完善后重新提交审查。

（5）现起草工作组已按会议要求修改完善，因调整较大，现对该标准发起二次征求意见。

4、标准起草单位及主要起草人

本标准的主要起草单位：广东方振新材料精密组件有限公司

本标准的主要起草人：

任务分工：

二、编制原则及标准主要技术内容确定依据：

1、编制原则

依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写。

2.标准主要技术内容确定依据

2.1 外观

氟橡胶混炼胶外观质量直接影响智能穿戴产品使用者的体验和感受。因此，为满足使用需要，确定外观要求如下：

混炼胶表面和横切面颜色一致、无目视可见杂质。

2.2 混炼胶硫化胶物理性能

统计国内不同区域（广东、山东、江苏、上海、浙江、福建、重庆）制造商及使用领域（穿戴领域、电子电气、医疗、家居智能等）不同使用方(华为、OPPO、Vivo、苹果、谷歌、三星、亚马逊等)智能穿戴产品的性能要求（见表1、表2）。标准起草工作组最终确定了硬度、拉伸强度、拉断伸长率和撕裂强度四个硫化胶性能参数。并规定了参数指标（见表3）。

硬度：硬度是指材料局部抵抗硬物压入其表面的能力。硬度是决定橡胶产品柔韧性、力学特征、机械强度等物理性能的重要指标，同时也直接决定橡胶产品的触摸手感。硬度越低，产品越柔软，其弹性、柔韧性和拉伸率越高，不容易破裂。但是强度降低，抗拉性能会下降。硬度越高，原料越硬，产品成型时易破裂，成型后拉伸率较低，易撕裂。两者过低过硬都会影响佩戴舒适度和使用寿命。

拉伸强度：拉伸强度是指在拉伸过程中，材料能够承受的最大拉力，表征表带等智能穿戴产品能够抵抗拉伸破坏的极限能力。

拉断伸长率：拉断伸长率是指在拉至断裂前能够拉伸的长度，这个指标是材料的韧性的一个表征参数，确保产品在使用过程，任何一个拉扯动作或者反复拉伸佩戴，不会失效和断裂。

撕裂强度：撕裂性能是指在撕裂过程中，材料能够承受的最大撕裂力，撕裂强度越大抵抗材料中的裂纹或裂口受力时迅速扩大而导致破坏的能力就越强，表征最终产品防止因撕扯而引起破坏的能力。

表1 不同区域的制造商的混炼胶硫化胶物理性能参数

| 区域 | 广东 |  |  | 山东 |  | 江苏 |  | 上海 |  | 浙江 |  | 重庆 |  | 福建 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A厂 | B厂 | C厂 | D厂 | E厂 | F厂 | G厂 | H厂 | I厂 | J厂 | K厂 | L厂 | M厂 | N厂 | O厂 |
| 硬度 | 60-80 | 65-75 | 60-70 | 65-75 | 65-70 | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 60-70 | 65-70 | 65-75 | 66-76 | 65-75 | 65-75 | 60-70 |
| 拉伸强度/ MPa | ≥15 | ≥12 | ≥18 | ≥12 | ≥12 | ≥15 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥15 | ≥12 | ≥15 | ≥12 |
| 伸长率/% | ≥250 | ≥300 | ≥250 | ≥250 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| 撕裂强度/(kN/mz) | ≥25 | ≥20 | ≥25 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |

表2 不同使用方对产品物理性能要求

| 品牌 | 华为 | OPPO | vivo | 苹果 | 谷歌 | 三星 | 亚马逊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬度/A | 61-75 | 65-75 | 65-75 | 66-76 | 65-75 | 60-70 | 71-76 |
| 拉伸强度MPA | ≥15 | ≥15 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥10 | ≥15 |
| 拉断伸长率% | ≥250 | ≥250 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| 撕裂强度 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥20 | ≥20 | ≥25 | ≥20 |

表3混炼胶硫化胶的物理性能

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 硬度/(Shore A) | 65~75 |
| 拉伸强度/(MPa) | ≥12 |
| 拉断伸长率 | ≥300% |
| 撕裂强度/(kN/m) | ≥20 |
| 注：以上数据仅适用于使用硫化剂双二五或者双酚进行硫化，二段硫化的试验样品。如有特殊要求，由双方协商进行确认。 |  |

2.3 有害物质限量

智能穿戴产品，多与人体皮肤直接接触。需规定氟橡胶混炼胶中对人体健康可能造成危害的化学物质限量。参考使用方的要求（见表4），结合实际的产品检验结果（见表12）来确定氟橡胶混炼胶的化学物质限量要求（见表5）。

其中：

溴和氯指标值设定为≤900mg/kg；多环芳烃单项指标值设定为≤1mg/kg，总和指标值设定为≤10mg/kg；全氟辛酸指标值设定为≤0.025mg/kg；全氟辛烷磺酸指标值设定为≤10mg/kg，以上5项指标值的设定与使用方的要求是一致的，且实际的产品检验结果也是符合的。

铅、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等5项指标虽然使用方的要求是＜1000mg/kg，镉使用方的要求是＜100mg/kg，但实际的产品检验结果并未检测出，所以根据对应的方法标准中的检出限，将这6项进行加严规定，指标值设定为≤10mg/kg。

邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯和邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）等4项指标虽然使用方的要求是＜1000mg/kg，但实际的产品检验结果并未检测出，所以根据对应的方法标准中的检出限，将这4项进行加严规定，指标值设定为≤100mg/kg。

表4 部分使用方的化学物质限量指标要求

| 序号 | 品牌 |  | 华为 | OPPO | vivo | 谷歌 | 三星 | 亚马逊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溴（Br） |  | ≤900mg/kg | ≤900mg/kg | ≤900mg/kg | ≤900mg/kg | ≤900mg/kg | ≤900mg/kg |
| 2 | 氯（Cl） |  | ≤900mg/kg | ≤900mg/kg | ≤900mg/kg | ≤900mg/kg | ≤900mg/kg | ≤900mg/kg |
| 3 | 多环芳烃（PAHs） | 单项 | ≤1mg/kg | ≤1mg/kg | ≤1mg/kg | ≤1mg/kg | ≤1mg/kg | ≤1mg/kg |
|  |  | 总和 | ≤10mg/kg | ≤10mg/kg | ≤10mg/kg | ≤10mg/kg | ≤10mg/kg | ≤10mg/kg |
| 4 | 全氟辛酸（PFOA) |  | ≤0.025mg/kg | ≤0.025mg/kg | ≤0.025mg/kg | ≤0.025mg/kg | ≤0.025mg/kg | ≤0.025mg/kg |
| 5 | 全氟辛烷磺酸（PFOS） |  | ≤10mg/kg | ≤10mg/kg | ≤10mg/kg | ≤10mg/kg | ≤10mg/kg | ≤10mg/kg |
| 6 | 铅（Pb） |  | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg |
| 7 | 汞（Hg） |  | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg |
| 8 | 镉（Cd） |  | ＜100mg/kg | ＜100mg/kg | ＜100mg/kg | ＜100mg/kg | ＜100mg/kg | ＜100mg/kg |
| 9 | 铬（Cr(Ⅵ)） |  | ＜1000mg/kg _ | ＜1000mg/kg _ | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg _ | ＜1000mg/kg _ | ＜1000mg/kg _ |
| 10 | 多溴联苯（PBBs） |  | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg |
| 11 | 多溴二苯醚（PBDEs） |  | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg |
| 12 | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP） |  | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg |
| 13 | 邻苯二甲酸丁苄酯（BBP） |  | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg |
| 14 | 邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP） |  | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg |
| 15 | 邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP） |  | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg | ＜1000mg/kg |

表5 有害物质限量

- 单位为毫克/千克

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 溴（Br） |  | ≤900 |
| 氯（Cl） |  | ≤900 |
| 多环芳烃（PAHs） | 单项 | ≤1 |
|  | 总量 | ≤10 |
| 全氟辛酸（PFOA) |  | ≤0.025 |
| 全氟辛烷磺酸（PFOS） |  | ≤10 |
| 铅（Pb） |  | ≤10 |
| 汞（Hg） |  | ≤10 |
| 镉（Cd） |  | ≤10 |
| 铬（Cr（VI）） |  | ≤10 |
| 多溴联苯（PBB） |  | ≤10 |
| 多溴二苯醚（PBDE） |  | ≤10 |
| 邻苯二甲酸二丁酯（DBP） |  | ≤100 |
| 邻苯二甲酸丁苄酯（BBP） |  | ≤100 |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP） |  | ≤100 |
| 邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP） |  | ≤100 |

2.4 耐汗液、耐化学品和耐紫外线

智能穿戴产品使用时多与人体皮肤直接接触，且经常暴露太阳底下；人体运动出汗接触汗液，洗漱、遮晒防护、喷涂香水等场景接触化学品；因此需规定其耐紫外线要求、耐汗液的要求、耐化学品（香水、肥皂、防晒霜和护手霜等）的要求。

耐汗液：混炼胶硫化胶在温度（65±2）℃、湿度（90±3）%下浸入人工汗液72 h后，样品表面应无明显的腐蚀、变色等异常现象。

耐化学品：混炼胶硫化胶涂抹防晒霜、香水等化学品后，在温度（65±2）℃、湿度（90±3）%下放置72 h，样品表面应无明显的腐蚀、变色等异常现象。

耐紫外线：混炼胶硫化胶在温度（35±2）℃、湿度（30±3）%下，接受强度2.40W/m2/nm的紫外线照射80 h，样品表面应无明显的裂纹、粉化、变色等异常现象。

目视检查样品表面腐蚀、裂纹、粉化等情况，用标准灰色样卡（等级＞3判定合格）或色差仪检查产品变色情况。

表6 不同区域制造商混炼胶硫化胶测试人工汗液后变色等级

| 区域 | 广东 |  |  | 山东 |  | 江苏 |  | 上海 |  | 浙江 |  | 重庆 |  | 福建 |  | 安徽 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A厂 | B厂 | C厂 | D厂 | E厂 | F厂 | G厂 | H厂 | I厂 | J厂 | K厂 | L厂 | M厂 | N厂 | O厂 | P厂 | Q厂 | R厂 |
| 深色系色差 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 浅色系色差 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 异常现象 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

表7 不同区域制造商混炼胶硫化胶测试耐化学品后变色等级

| 区域 | 广东 |  |  | 山东 |  | 江苏 |  | 上海 |  | 浙江 |  | 重庆 |  | 福建 |  | 安徽 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A厂 | B厂 | C厂 | D厂 | E厂 | F厂 | G厂 | H厂 | I厂 | J厂 | K厂 | L厂 | M厂 | N厂 | O厂 | P厂 | Q厂 | R厂 |
| 深色系色差 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 浅色系色差 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 5 |
| 异常现象 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

表8 不同区域制造商混炼胶硫化胶测试耐紫外线后变色等级

| 区域 | 广东 |  |  | 山东 |  | 江苏 |  | 上海 |  | 浙江 |  | 重庆 |  | 福建 |  | 安徽 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A厂 | B厂 | C厂 | D厂 | E厂 | F厂 | G厂 | H厂 | I厂 | J厂 | K厂 | L厂 | M厂 | N厂 | O厂 | P厂 | Q厂 | R厂 |
| 深色系色差 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 浅色系色差 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 |
| 异常现象 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

- 主要试验（或验证）分析、综述报告、技术经济论证和预期的经济效果

1、主要的试验（或验证）分析

（1）混炼胶硫化胶物理性能

标准起草工作组将广东方振新材料精密组件有限公司、四川道弘新材料有限公司和广州弗西林橡塑有限公司共30批次氟橡胶混炼胶样品进行了物理性能的试验。试验数据如表9~11所示。混炼胶硫化胶的性能试验结果符合本标准要求。

表 9 混炼胶硫化胶物理性能试验结果（方振）

| 规格 | 序号 | 硬度 | 拉伸强度/ MPa | 拉断伸长率/% | 撕裂强度/(kN/mz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格1 | #1 | 77 | 12.798 | 353.553 | 27.684 |
|  | #2 | 77 | 12.422 | 402.463 | 23.786 |
|  | #3 | 77 | 12.912 | 339.128 | 25.391 |
|  | #4 | 77 | 12.422 | 339.128 | 24.424 |
|  | #5 | 77 | 12.711 | 365.048 | 25.806 |
|  | #6 | 76 | 12.994 | 393.976 | 22.256 |
|  | #7 | 76 | 13.448 | 392.865 | 25.806 |
|  | #8 | 76 | 12.37 | 320.391 | 22.256 |
|  | #9 | 76 | 12.37 | 320.391 | 24.162 |
|  | #10 | 76 | 12.937 | 369.077 | 25.139 |
|  | #11 | 75 | 15.151 | 447.291 | 28.65 |
|  | #12 | 75 | 13.239 | 414.417 | 23.414 |
|  | #13 | 75 | 12.742 | 392.999 | 28.65 |
| 规格2 | #14 | 73 | 12.742 | 392.999 | 23.414 |
|  | #15 | 73 | 13.711 | 418.236 | 24.497 |
|  | #16 | 73 | 12.925 | 395.834 | 23.767 |
|  | #17 | 73 | 12.922 | 378.363 | 23.992 |
|  | #18 | 72 | 12.706 | 354.913 | 24.497 |
|  | #19 | 72 | 12.706 | 354.913 | 23.767 |
|  | #20 | 72 | 12.851 | 376.37 | 24.085 |
|  | #21 | 72 | 13.935 | 407.329 | 25.973 |
|  | #22 | 72 | 12.808 | 382.654 | 26.165 |
|  | #23 | 72 | 12.873 | 388.803 | 25.375 |
|  | #24 | 72 | 12.808 | 382.654 | 26.165 |
|  | #25 | 72 | 13.205 | 392.929 | 25.375 |
|  | #26 | 72 | 13.612 | 451.947 | 25.838 |
|  | #27 | 72 | 13.232 | 344.722 | 24.732 |
|  | #28 | 72 | 13.517 | 405.509 | 25.728 |
|  | #29 | 72 | 13.232 | 344.722 | 23.478 |
|  | #30 | 72 | 13.454 | 400.726 | 25.728 |
|  | #31 | 72 | 14.092 | 382.386 | 23.478 |
|  | #32 | 72 | 13.416 | 272.823 | 24.646 |
|  | #33 | 72 | 13.468 | 391.543 | 22.796 |
|  | #34 | 72 | 13.416 | 272.823 | 23.576 |
|  | #35 | 72 | 13.659 | 348.917 | 23.948 |
|  | #36 | 72 | 13.023 | 391.581 | 23.948 |
|  | #37 | 72 | 12.997 | 414.225 | 22.796 |
|  | #38 | 72 | 12.857 | 387.999 | 23.44 |
|  | #39 | 72 | 12.857 | 387.999 | 22.918 |
|  | #40 | 72 | 12.959 | 397.935 | 26.532 |
|  | #41 | 72 | 12.781 | 403.114 | 25.458 |
|  | #42 | 72 | 12.768 | 412.233 | 26.532 |
|  | #43 | 71 | 12.066 | 390.815 | 22.918 |
|  | #44 | 71 | 12.066 | 390.815 | 24.969 |
|  | #45 | 71 | 12.538 | 402.054 | 23.418 |
|  | #46 | 71 | 12.984 | 386.37 | 25.12 |
|  | #47 | 71 | 13.216 | 374.052 | 25.635 |
|  | #48 | 71 | 13.033 | 384.914 | 25.635 |
|  | #49 | 71 | 12.984 | 374.052 | 23.418 |
|  | #50 | 71 | 13.078 | 381.779 | 24.724 |
|  | #51 | 71 | 13.268 | 394.608 | 23.571 |
|  | #52 | 71 | 13.35 | 379.282 | 25.645 |
|  | #53 | 71 | 13.569 | 390.087 | 23.041 |
|  | #54 | 71 | 13.268 | 379.282 | 25.645 |
|  | #55 | 71 | 13.396 | 387.992 | 23.041 |
| 规格3 | #56 | 70 | 15.797 | 659.327 | 23.57 |
|  | #57 | 70 | 15.686 | 599.24 | 21.242 |
|  | #58 | 70 | 15.081 | 650.07 | 24.458 |
|  | #59 | 70 | 13.091 | 599.861 | 25.483 |
|  | #60 | 69 | 13.497 | 376.356 | 26.013 |
|  | #61 | 69 | 13.071 | 384.513 | 29.107 |
|  | #62 | 69 | 13.507 | 376.649 | 28.092 |
|  | #63 | 69 | 12.767 | 340.569 | 26.748 |
|  | #64 | 69 | 12.474 | 339.568 | 32.544 |
|  | #65 | 69 | 13.016 | 430.852 | 33.083 |
|  | #66 | 69 | 11.625 | 379.672 | 26.919 |
| 规格4 | #67 | 66 | 12.405 | 334.615 | 26.861 |
|  | #68 | 66 | 12.994 | 377.407 | 27.553 |
|  | #69 | 65 | 13.507 | 330.852 | 26.083 |
|  | #70 | 65 | 12.722 | 365.714 | 28.639 |
|  | #71 | 65 | 13.553 | 324.533 | 25.292 |
|  | #72 | 65 | 13.525 | 323.046 | 26.439 |

表 10 混炼胶硫化胶物理性能试验结果（道弘）

| 规格 | 序号 | 硬度 | 拉伸强度/ MPa | 拉断伸长率/% | 撕裂强度/(kN/mz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格1 | #1 | 67.4 | 21.9 | 326 | 76 |
|  | #2 | 67.0 | 22.9 | 364 | 70 |
| 规格2 | #3 | 66.8 | 23.3 | 389 | 33 |
|  | #4 | 66.5 | 23.2 | 389 | 36 |
|  | #5 | 66.3 | 24.9 | 391 | 33 |
|  | #6 | 66.3 | 24.3 | 392 | 36 |
|  | #7 | 66.5 | 24.7 | 409 | 36 |
|  | #8 | 66.5 | 24.3 | 391 | 36 |
|  | #9 | 66.9 | 22.7 | 418 | 44 |
|  | #10 | 66.9 | 23.3 | 436 | 45 |
|  | #11 | 66.6 | 22.6 | 409 | 41 |
|  | #12 | 66.6 | 23.6 | 429 | 42 |
|  | #13 | 66.7 | 22.7 | 411 | 41 |
|  | #14 | 66.7 | 22.7 | 418 | 42 |
| 规格3 | #15 | 62.6 | 23.4 | 556 | 39 |
|  | #16 | 65.2 | 27.5 | 370 | 49 |
|  | #17 | 66.5 | 23.3 | 382 | 42 |
|  | #18 | 67.5 | 21.2 | 291 | 36 |
| 规格4 | #20 | 67.0 | 19.8 | 341 | 62 |
| 规格5 | #21 | 64.4 | 22 | 447 | 69 |
| 规格6 | #22 | 67.1 | 22.1 | 342 | 76 |
| 规格7 | #23 | 66.7 | 22.2 | 346 | 80 |
| 规格8 | #24 | 63.0 | 24.8 | 421 | 51 |
| 规格9 | #25 | 70.0 | 21.6 | 356 | 43 |
| 规格10 | #26 | 76.9 | 22.0 | 295 | 49 |
| 规格11 | #27 | 62.7 | 21.2 | 490 | 37 |
| 规格12 | #28 | 66.1 | 23.5 | 390 | 65 |
|  | #29 | 66.2 | 23.4 | 387 | 65 |
|  | #30 | 66.0 | 23.3 | 375 | 61 |
|  | #31 | 66.1 | 22.4 | 371 | 64 |
|  | #32 | 66.1 | 21.7 | 373 | 60 |
|  | #33 | 66.1 | 23.3 | 375 | 64 |
| 规格18 | #34 | 73.9 | 19.8 | 367 | 71 |
|  | #35 | 74.1 | 18.8 | 350 | 69 |
|  | #36 | 74.3 | 20.1 | 366 | 66 |
|  | #37 | 74.0 | 19.8 | 370 | 66 |
|  | #38 | 74.1 | 19.2 | 357 | 69 |
|  | #39 | 74.1 | 19.8 | 366 | 69 |

表 11 混炼胶硫化胶物理性能试验结果（弗西林）

| 规格 | 序号 | 硬度 | 拉伸强度/ MPa | 拉断伸长率/% | 撕裂强度/(kN/mz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格1 | #1 | 72 | 12.83 | 362 | 23.22 |
|  | #2 | 73 | 13.15 | 358 | 23.14 |
|  | #3 | 72 | 13.46 | 355 | 22.67 |
| 规格2 | #4 | 76 | 14.62 | 310 | 23.84 |
|  | #5 | 77 | 14.85 | 302 | 24.25 |
|  | #6 | 75 | 14.46 | 316 | 23.63 |
|  | #7 | 76 | 13.96 | 310 | 24.34 |
|  | #8 | 77 | 14.82 | 295 | 23.88 |
|  | #9 | 76 | 14.20 | 306 | 24.02 |
|  | #10 | 77 | 14.72 | 305 | 24.05 |
|  | #11 | 75 | 14.64 | 312 | 24.36 |
|  | #12 | 76 | 14.59 | 308 | 23.98 |
| 规格3 | #13 | 66 | 12.51 | 362 | 22.25 |
|  | #14 | 65 | 12.35 | 365 | 21.68 |
|  | #15 | 67 | 12.66 | 360 | 22.33 |
|  | #16 | 67 | 12.65 | 335 | 22.46 |
|  | #17 | 65 | 12.36 | 338 | 22.12 |
|  | #18 | 66 | 12.42 | 344 | 22.27 |
|  | #19 | 65 | 12.28 | 355 | 22.32 |
|  | #20 | 66 | 12.44 | 343 | 21.82 |
|  | #21 | 66 | 12.58 | 346 | 22.05 |

（2）有害物质限量

标准起草工作组将广东方振新材料精密组件有限公司、四川道弘新材料有限公司、广州弗西林橡塑有限公司、氟乐泰科（厦门）新材料有限公司和广东仲壹高新材料有限公司等生产企业的氟橡胶混炼胶样品送SGS、华测检测和深圳市虹彩检测技术有限公司等机构进行了化学性能的检测。试验数据如表12所示。混炼胶的化学性能试验结果符合本标准要求。

表12混炼胶化学物质限量检测结果

单位为毫克/千克

| 序号 | 检测项目 |  |  | 检测方法标准 | 制造厂商 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 广东方振 |  |  | 四川 道弘 | 广州 弗西林 | 氟乐 泰科 | 广东仲壹 |
| 1 | 溴（Br） |  |  | GB/T 37861 | 477 | 558 | ND | ND | 143 | 267 | 331 |
| 2 | 氯（Cl） |  |  |  | ND | 147 | 281 | ND | ND | ND | ND |
| 3 | 多环芳烃（PAHs） | 单项 | 苯并[a]芘(Bap) | GB/T 29614 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 苯并[e]芘(Bep) |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 苯并[a]蒽(BaA) |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 芘（PYR） |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
|  |  |  | 苯并[b]荧蒽(BbF) |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 苯并[j]荧蒽(BjF) |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 苯并[k]荧蒽(BkF) |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 二苯并(a,h)蒽(DBA) |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 苊（ANA） |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 苊烯（ANY） |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 蒽（ANT） |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 苯并[g,h,i]苝（BPE） |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 屈(CHR) |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 荧蒽（FLT） |  | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.4 |
|  |  |  | 芴（FLU） |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 茚并[1,2,3-c，d]芘（IPY） |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 萘（NAP） |  | ND | ND | 0.2 | ND | ND | ND | 0.2 |
|  |  |  | 菲（PHE） |  | 0.4 | ND | ND | ND | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
|  |  | 总和 |  |  | 0.5 | ND | 0.2 | ND | 0.2 | 0.2 | 1.6 |
| 4 | 全氟辛酸（PFOA) |  |  | GB 31604.35 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 5 | 全氟辛烷磺酸（PFOS） |  |  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 6 | 铅（Pb） |  |  | IEC 62321-5:2013/ GB/T 39560.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 7 | 汞（Hg） |  |  | IEC 62321-4:2013+AMD1:2017CSV/ GB/T 39560.4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 8 | 镉（Cd） |  |  | IEC 62321-5:2013/ GB/T 39560.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 9 | 铬（Cr(Ⅵ)） |  |  | IEC 62321-7-2:2017/ GB/T 39560.702 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 10 | 多溴联苯（PBB） |  |  | IEC 62321-6:2015/ GB/T 39560.6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 11 | 多溴二苯醚（PBDE） |  |  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 12 | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP） |  |  | IEC 62321-8:2017/ GB/T 39560.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 13 | 邻苯二甲酸丁苄酯（BBP） |  |  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 14 | 邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP） |  |  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 15 | 邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP） |  |  |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

（3）耐汗液、耐化学品和耐紫外线

广东方振新材料精密组件有限公司对22组（19-22为道弘、广东仲壹、弗西林、氟乐泰科样品）混炼胶硫化胶样品进行了耐汗液试验，样品外观均无明显变化。试验结果如表13所示。混炼胶硫化胶的耐汗液性能试验结果符合本标准要求。

表13 混炼胶硫化胶测试汗液试验结果

| 序号 | 测试前照片 | 测试后照片 | 灰色样卡等级 | 异常现象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 4-5 | 无 |
| 2 |  |  | 4-5 | 无 |
| 3 |  |  | 4-5 | 无 |
| 4 |  |  | 4-5 | 无 |
| 5 |  |  | 5 | 无 |
| 6 |  |  | 4-5 | 无 |
| 7 |  |  | 5 | 无 |
| 8 |  |  | 4-5 | 无 |
| 9 |  |  | 5 | 无 |
| 10 |  |  | 4-5 | 无 |
| 11 |  |  | 5 | 无 |
| 12 |  |  | 5 | 无 |
| 13 |  |  | 5 | 无 |
| 14 |  |  | 5 | 无 |
| 15 |  |  | 5 | 无 |
| 16 |  |  | 5 | 无 |
| 17 |  |  | 5 | 无 |
| 18 |  |  | 4-5 | 无 |
| 19 |  |  | 4-5 | 无 |
| 20 |  |  | 5 | 无 |
| 21 |  |  | 5 | 无 |
| 22 |  |  | 5 | 无 |

广东方振新材料精密组件有限公司对22组（19-22为道弘、广东仲壹、弗西林、氟乐泰科样品）混炼胶硫化胶样品进行了耐化学品试验，样品外观均无明显变化。试验结果如表14所示。混炼胶硫化胶的耐化学品性能试验结果符合本标准要求。

表14混炼胶硫化胶测试耐化学品试验结果

| 序号 | 测试前照片 | 测试后照片 | 灰色样卡等级 | 异常现象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 5 | 无 |
| 2 |  |  | 5 | 无 |
| 3 |  |  | 5 | 无 |
| 4 |  |  | 4-5 | 无 |
| 5 |  |  | 5 | 无 |
| 6 |  |  | 5 | 无 |
| 7 |  |  | 4-5 | 无 |
| 8 |  |  | 4-5 | 无 |
| 9 |  |  | 5 | 无 |
| 10 |  |  | 4-5 | 无 |
| 11 |  |  | 5 | 无 |
| 12 |  |  | 5 | 无 |
| 13 |  |  | 5 | 无 |
| 14 |  |  | 5 | 无 |
| 15 |  |  | 5 | 无 |
| 16 |  |  | 5 | 无 |
| 17 |  |  | 5 | 无 |
| 18 |  |  | 4-5 | 无 |
| 19 |  |  | 5 | 无 |
| 20 |  |  | 5 | 无 |
| 21 |  |  | 5 | 无 |
| 22 |  |  | 5 | 无 |

广东方振新材料精密组件有限公司对22组（19-22为道弘、广东仲壹、弗西林、氟乐泰科样品）混炼胶硫化胶样品进行了耐紫外线试验，样品外观均无明显变化。试验结果如表15所示。混炼胶硫化胶的耐紫外线性能试验结果符合本标准要求。

表15混炼胶硫化胶测试耐紫外线试验结果

| 序号 | 测试前照片 | 测试后照片 | 灰色样卡等级 | 异常现象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 5 | 无 |
| 2 |  |  | 4-5 | 无 |
| 3 |  |  | 5 | 无 |
| 4 |  |  | 4-5 | 无 |
| 5 |  |  | 5 | 无 |
| 6 |  |  | 5 | 无 |
| 7 |  |  | 4-5 | 无 |
| 8 |  |  | 5 | 无 |
| 9 |  |  | 5 | 无 |
| 10 |  |  | 5 | 无 |
| 11 |  |  | 4-5 | 无 |
| 12 |  |  | 5 | 无 |
| 13 |  |  | 5 | 无 |
| 14 |  |  | 5 | 无 |
| 15 |  |  | 5 | 无 |
| 16 |  |  | 5 | 无 |
| 17 |  |  | 5 | 无 |
| 18 |  |  | 4-5 | 无 |
| 19 |  |  | 5 | 无 |
| 20 |  |  | 5 | 无 |
| 21 |  |  | 5 | 无 |
| 22 |  |  | 5 | 无 |

（4）验证总结

通过上述试验验证数据，混炼胶硫化胶的物理性能、耐汗液、耐化学品和耐紫外线性能以及混炼胶有害物质限量均符合本标准要求。

2、技术经济论证和预期的经济效果

本次标准制定将使智能穿戴产品用的氟橡胶混炼胶的技术内容更加规范，有利于对智能穿戴产品用的氟橡胶混炼胶的质量监管，提高智能穿戴产品用的氟橡胶混炼胶的质量，促进我国智能穿戴产品用的氟橡胶行业的发展，并为我国智能穿戴产品用的氟橡胶混炼胶生产提供技术保障，具有较好的经济效益和社会效益。

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无

五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

本标准未采用国际标准或国外先进标准。国外目前没有相关智能穿戴产品用氟橡胶混炼胶标准。

六、与相关法律、行政法规及相关标准

本标准与现行法律、法规及强制性相关标准相协调，无冲突。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在起草过程中无重大分歧意见。

八、涉及专利的有关说明

未涉及专利等知识产权内容。

九、实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

建议本标准作为推荐性国家标准发布实施，自发布之日起6个月后实施。在标准发布后、实施前，做好新标准的宣贯工作，组织重点企业和检测机构的宣贯培训班，学习贯彻新标准。

十、其它应当说明的事项

无。