国家标准

GB/T 8290-XXXX《胶乳 取样》

（征求意见稿）

编

制

说

明

《胶乳 取样》

修订工作组

2025年8月

GB/T 8290-XXXX《胶乳 取样》

（征求意见稿）编制说明

1工作简况

1.1任务来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达2024年第九批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2024〕53号），国家标准修订项目《胶乳 取样》（计划号20243472-T-606），拟修改采用ISO 123:2001整合修订GB/T 8290—2021与GB/T 24130—2009，项目周期为16个月，应报批日期为2026年4月3日。本项目由中国石油和化学工业联合会主管，由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会归口（SAC/TC 35）（全国橡标委）归口，全国橡标委天然橡胶分会执行，由中国热带农业科学院农产品加工研究所负责起草，参与单位有中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院。

1.2 修订背景

橡胶胶乳（简称胶乳）包括天然胶乳和合成胶乳，除了可以直接用于生产气球、海绵、避孕套、手套、胶丝、胶管等产品外，还可用于浸渍帘布、地毯、造纸、纺织、无纺布、胶粘剂、涂料、密封胶等产品。现已广泛应用于国防、气象、医疗卫生、交通运输、工业、农业、建筑和食品等领域。

胶乳样品的代表性对胶乳质量检验结果至关重要。因此，胶乳取样方法标准是天然橡胶标准体系和合成橡胶标准体系中的重要基础标准。严格规范胶乳的取样方法，对其质量监管和国际贸易都有非常积极的意义。

随着技术的不断发展进步，胶乳的运输包装由传统的桶装、罐车装运，发展出了一种柔性包装形式（集装箱液袋），以适应集装化包装运输的需要。与传统包装相比，这种胶乳包装新方式具有显著的经济优势，已在国内外广泛使用。GB/T 24130—2009《柔性包装胶乳 取样》规定了柔性包装胶乳取样的方法，适用于集装箱液袋等柔性包装的天然胶乳、合成胶乳的取样。

GB/T 8290—2021与GB/T 24130—2009的标准化对象同为天然胶乳和合成胶乳的取样方法，因此应整合。根据2021年国家标准体系优化试点工作成果，整合后的国家标准将以GB/T 8290—2021为主，纳入GB/T 24130—2009的技术内容。本次整合修订将有利于橡胶与橡胶制品推荐性标准体系的优化，对胶乳包装新技术的推广应用起到积极作用，有利于对国产和进口胶乳的质量控制，并为我国胶乳生产和国际贸易提供技术保障。

1.3 起草过程

2024年12月，在国家标准修订项目计划下达后，成立了标准修订工作组，拟定工作大纲，进行任务分工。根据ISO 123:2001的技术要求，确定了标准所需的技术内容，开展了初步试验，并最终确定试验方案，使用GB/T 8298进行胶乳总固含量的测定，在上述工作的基础上，经过综合分析，确定了《胶乳 取样》征求意见稿。

2 国家标准编制原则、主要内容及其确定依据

2.1 编制原则

2.1.1按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 1.2—2020《标准化工作导则 第2部分：以 ISO/IEC 标准化文件为基础的标准化文件起草规则》和GB/T 20001.4—2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的规定进行编制，使标准在结构、语言表述和编排格式上符合统一的要求。

2.1.2 根据我国胶乳取样的技术要求以及当前技术水平，遵循科学性、合理性、经济性和可操作性的原则，对现行标准的技术内容进行修订整合。

2.1.3 在标准的名称、技术要求结构和内容、用语等方面与橡胶和橡胶制品标准体系（特别是天然橡胶系列标准）保持一致。

2.2主要内容及其确定的依据

2.2.1 主要内容

本文件拟修改采用ISO 123:2001。本文件描述了技术分级橡胶（TSR）凝胶含量的测定方法，主要内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、原理、仪器、取样、实验室样品和试样的标记、取样报告和资料性附录A。在试验验证的基础上，经过综合分析，确定了上述主要技术内容。

2.2.2 修改的技术内容说明

本文件代替GB/T 8290—2021《胶乳 取样》和GB/T 24130—2009《柔性包装胶乳 取样》。本文件以GB/T 8290—2021为主，整合了GB/T 24130—2009的内容。与GB/T 8290—2021相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了文件的适用范围，增加了适用于集装箱液袋等柔性包装胶乳的取样；

- 在“仪器”中增加了“柔性包装胶乳的取样装置”；

- 在“取样”中增加了“从柔性包装中取样”。

3 试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

3.1试验或验证的分析、综述报告

针对本标准的内容，标准修订小组组织开展了柔性包装浓缩天然胶乳取样验证试验。从两家企业选取了使用柔性包装的四个浓缩天然胶乳（柔性包装1、柔性包装2、柔性包装3和柔性包装4），使用分流取样器分别从每个柔性包装胶乳袋取上、中、下层胶乳取样，取样后再按GB/T 8298—2017对总固体含量进行测定。具体试验数据见表1~表4。

表1 柔性包装1不同位置样品总固物含量测定值

单位：%

| 样品 |  | 测定 次数 | 总固体含量（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单次测定 结果 | 平均值 | 差值（上-中） | 差值（中-下） | 差值（上-下） |
| 柔性包装1 | 上层 胶乳 | 1 | 60.31 | 60.33 | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
|  |  | 2 | 60.35 |  |  |  |  |
|  | 中层 胶乳 | 1 | 60.30 | 60.34 |  |  |  |
|  |  | 2 | 60.37 |  |  |  |  |
|  | 下层 胶乳 | 1 | 60.36 | 60.37 |  |  |  |
|  |  | 2 | 60.37 |  |  |  |  |

表2 柔性包装2不同位置样品总固物含量测定值

单位：%

| 样品 |  | 测定 次数 | 总固体含量（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单次测定 结果 | 平均值 | 差值（上-中） | 差值（中-下） | 差值（上-下） |
| 柔性包装2 | 上层 胶乳 | 1 | 60.40 | 60.40 | -0.03 | -0.01 | -0.04 |
|  |  | 2 | 60.40 |  |  |  |  |
|  | 中层 胶乳 | 1 | 60.39 | 60.43 |  |  |  |
|  |  | 2 | 60.44 |  |  |  |  |
|  | 下层 胶乳 | 1 | 60.46 | 60.44 |  |  |  |
|  |  | 2 | 60.41 |  |  |  |  |

表3 柔性包装3不同位置样品总固物含量测定值

单位：%

| 样品 |  | 测定 次数 | 总固体含量（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单次测定 结果 | 平均值 | 差值（上-中） | 差值（中-下） | 差值（上-下） |
| 柔性包装3 | 上层 胶乳 | 1 | 60.97 | 60.98 | -0.01 | -0.04 | -0.02 |
|  |  | 2 | 60.99 |  |  |  |  |
|  | 中层 胶乳 | 1 | 61.00 | 60.99 |  |  |  |
|  |  | 2 | 60.98 |  |  |  |  |
|  | 下层 胶乳 | 1 | 61.02 | 61.00 |  |  |  |
|  |  | 2 | 60.98 |  |  |  |  |

表4 柔性包装4不同位置样品总固物含量测定值

单位：%

| 样品 |  | 测定 次数 | 总固体含量（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单次测定 结果 | 平均值 | 差值（上-中） | 差值（中-下） | 差值（上-下） |
| 柔性包装4 | 上层 胶乳 | 1 | 61.01 | 61.00 | -0.01 | -0.04 | -0.05 |
|  |  | 2 | 60.99 |  |  |  |  |
|  | 中层 胶乳 | 1 | 61.00 | 61.01 |  |  |  |
|  |  | 2 | 61.01 |  |  |  |  |
|  | 下层 胶乳 | 1 | 61.07 | 61.05 |  |  |  |
|  |  | 2 | 61.02 |  |  |  |  |

由试验结果看出：4个柔性包装的不同层所取胶乳的总固体含量相差均不大于0.05 %。

3.2技术经济论证、预期的经济效益、社会效益和生态效益

实施《胶乳 取样》的标准后，将有利于橡胶与橡胶制品推荐性标准体系的优化，对胶乳包装新技术的推广应用起到积极作用，有利于对国产和进口胶乳的质量控制，并为我国胶乳生产和国际贸易提供技术保障，带来了一定的经济效益、社会效益和生态效益。

4 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本文件拟修改采用ISO 123:2001。

本文件与ISO 123:2001相比做了下述结构上调整：

（1）删除了ISO 123:2001的3.5“试验部分”；

（2）在“仪器中”增加了“总体要求”一条并调整了条顺序；

（3）将ISO 123:2001 的5.2.2“分为5.3.2和5.3.2；

（4）将“罐车或贮罐中胶乳的取样装置”之后的内容更改为条；

（5）在“取样装置”中增加了“柔性包装胶乳的取样装置”一条并调整了条顺序；

（6）在“取样”中增加了“从柔性包装中取样”一条并调整了条顺序。

本文件与ISO 123:2001的技术差异及其原因如下：

- 更改了文件的适用范围，增加了适用于集装箱液袋等柔性包装胶乳的取样，以适应胶乳新包装方式的需要；

- 删除了术语条目“试验部分”，因其未在正文中出现；

- 将“仪器”中的引导语更改为“总体要求”中的条，因为其含有要求；

- 将“搅拌器”的部分要求内容更改为“总体要求”的条，因为其为通用要求；

- 将 “取样装置”的部分要求内容更改为“总体要求”的条，因为其为通用要求；

- 规范性引用的GB/T 3186替换了ISO 15528，以适应我国对色漆、清漆以及色漆与清漆用原料取样的要求；

- 增加了“柔性包装胶乳的取样装置”，以适应胶乳新包装方式取样的需要；

- 用规范性引用的GB/T 6003.1替换了ISO 3310-1，以适应我国对金属丝编织网试验筛的要求；

- 用规范性引用的GB/T 8298替换了ISO 124，以适应我国对胶乳总固体含量测定的要求；

- 用规范性引用的GB/T 8291替换了ISO 706，以适应我国对胶乳凝块含量（筛余物）测定的要求；

- 增加了“从柔性包装中取样”，以适应胶乳新包装方式的需要。

本文件做了下列编辑性改动：

- 增加了资料性附录A。

5 以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

# 本标准拟修改采用ISO 123:2001整合修订GB/T 8290—2021与GB/T 24130—2009，更改了文件的适用范围，增加了适用于集装箱液袋等柔性包装胶乳的取样，删除了术语条目“试验部分”，用规范性引用的GB/T 6003.1替换了ISO 3310-1、GB/T 8291替换了ISO 706、GB/T 3186替换了ISO 15528、GB/T 8298替换了ISO 124，将“仪器”中的引导语更改为“总体要求”中的条，将“搅拌器”和“取样装置”部分要求内容更改为“总体要求”，增加了“柔性包装胶乳的取样装置”，增加了“从柔性包装中取样”，更改了一些语言的表述和图的位置以满足我国的语言环境；增加了资料性附录“装有柔性包装胶乳的集装箱图片”，在结构与技术内容上基本与ISO 123:2001保持一致，属于合规引用国际标准。

6 与有关法律、行政法规及相关标准的关系

# 本标准与有关法律、行政法规及相关标准没有冲突。

7 重大分歧意见的处理经过和依据

# 本标准在修订过程中尚未出现重大分歧意见。

8 涉及专利的有关说明

# 本标准内容未涉及专利。

9 实施行业标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

# 9.1 本标准宣贯时应包括下列内容：

# （1）介绍本标准修订的原因、过程及意义；

# （2）介绍和解释本标准的主要技术内容；

# （3）本标准实施过程中可能遇到的问题及解决办法。

# 9.2本标准宣贯时建议采用下列形式：

# （1） 举办有关生产使用企业和检验机构的有关人员参加的标准宣贯培训班；

# （2）由标准起草人员到有关企业和检验机构，对相关人员进行现场宣讲、示范操作。

# 9.3 本标准建议的实施日期

# 本标准自发布之日起半年后实施，同时废止GB/T 8290—2021与GB/T 24130—2009。

# 10 涉及公平竞争审查有关内容

# 按照《国家标准化管理委员会关于国家标准起草中开展公平竞争审查的通知》（国标委发〔2025〕18号）文件要求，对本文件是否限制或者变相限制市场准入和退出、是否限制商品要素自由流动、是否影响生产经营成本、是否影响生产经营行为、是否使用《公平竞争审查条例》第十二条规定进行审查。本标准符合公平竞争要求。

11 其他应予说明的事项

无